МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

#### университет имени С.М. Кирова»

#### (СЛИ)

Кафедра «Лесное хозяйство и деревообработка»

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

___________Л. А. Гурьева

«_____»__________20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ГИДРОТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА И КОНСЕРВИРОВАНИЕ

ДРЕВЕСИНЫ», Б1.В.12

(название дисциплины в соответствии с учебным планом)

| Наименование ООП ВО: | «Технология деревообработки» |
| --- | --- |
| Направление подготовки: | 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» |
| Профиль: | «Технология деревообработки» |
| Программа подготовки: | Бакалавриат |
| Факультет: | Лесного и сельского хозяйства |
| Кафедра: | Лесное хозяйство и деревообработка |
| Форма обучения: (очная/ заочная) | (семестр/курс): 8/5 |
| Год начала подготовки: | 2021 |
| Общая трудоемкость в ЗЕТ в часах | 4 144 |
| Форма контроля: | Экзамен, конт.раб. |

Сыктывкар 2021

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 35.03.02  «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 26.07.2017 № 698, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ____ г.

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «___» __________ 20__ г., протокол № ________.

Разработчики:

к.х.н., доцент

кафедры «Лесное хозяйство и деревообработка» ___________________           И. Н. Полина

(должность, кафедра)	                                                  (подпись)	                          (Ф.И.О.)

ст. преподаватель кафедры

«Лесное хозяйство и деревообработка»                    ___________________            М.Н. Кочева

(должность, кафедра)	                            (подпись)	                                (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой

«Лесное хозяйство и деревообработка»               _____________________           В. В. Пахучий

(название кафедры)	                                                                                   (подпись)			                  (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей кафедрой

д. с.-х. н., профессор

«Лесное хозяйство и деревообработка»               _____________________          В. В. Пахучий

(должность, кафедра)	                                                                                  (подпись)			                  (Ф.И.О.)

Декан факультета

лесного и сельского хозяйства	                     ____________________            Т. В. Попова

(должность, факультет )	                                                                                            (подпись)	                                            (Ф.И.О.)

1. Цели и задачи дисциплины

Цель: ознакомление студентов с основами гидротермической обработки древесины.

Задачи:

- дать представление о процессах гидротермической обработки древесины;

- осветить свойства обрабатывающей среды;

- охарактеризовать свойства древесины;

- рассказать об оборудовании для гидротермической обработки древесины;

- раскрыть основы технологии гидротермической обработки.

Видами профессиональной деятельности выпускника, освоившего программу академического бакалавриата по направлению подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (направленность (профиль) «Технология деревообработки»), являются:

– производственно-технологическая;

– научно-исследовательская.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина «Гидротермическая обработка и консервирование древесины» относится к частью, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана (Б1.В.12).

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: Физика, Древесиноведение с основами лесного товароведения, Физика древесины, Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств, Экономика производства.

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как: Проектирование лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств, Основы управления качеством продукции лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств, Комплексное использование древесины, Технология защитных декоративных покрытий древесины и древесных материалов, а также: производственная практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.

3. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1 Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений

| Задача ПД | Объект или область знания | Категория профессиональных компетенций | Код и наименование профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тип задач профессиональной деятельности производственно-технологический |  |  |  |  |
|  |  | ПК – 2 | ПК – 2 Способен организовывать и обеспечивать выполнение технологических процессов лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | ПК -2,3 Разрабатывает технологические процессы лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. Разрабатывает технологическую документацию. Составляет технологические карты и производственные графики. Согласовывает технологическую документацию в установленном порядке. Осуществляет руководство производственными процессами. |

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

| Вид учебной работы | Семестр (очная форма обучения) | Курс (заочная форма обучения) |
| --- | --- | --- |
|  | 8 | 5 |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 41,25 | 17,25 |
| В том числе: |  |  |
| Лекции | 20 | 8 |
| Практические занятия | 20 | 8 |
| Другие виды контактной работы: | 1,25 | 1,25 |
| Самостоятельная работа (всего) | 68 | 119 |
| Вид промежуточной аттестации (экзамен) | 34,75 | 7,75 |
| Общая трудоёмкость, час | 144 | 144 |
| Зачетные единицы | 4 | 4 |

5. Содержание дисциплины

5.1 Темы (разделы) дисциплин и виды занятий

| № | Наименование раздела дисциплины | Лекции | Практические занятия | Самостоятельная работа студента | Контрольная работа | Часы на контроль | Всего часов | Формируемые компетенции, индикаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Цель. Задачи. | 0,5 | - | - |  |  | 0,5 | ПК -2 (ПК –2,3) |
| 2 | Свойства обрабатывающей среды | 1 | 5 | 5 |  |  | 11 |  |
| 3 | Свойства древесины, имеющие значение при её гидротермической обработке | 0,5 | 5 | 5 |  |  | 10,5 |  |
| 4 | Физические закономерности и расчёт процессов нагревания и оттаивания древесины | 1 | 5 | 5 |  |  | 11 |  |
| 5 | Технология и оборудование тепловой обработки древесины | 1 | - | 6 |  |  | 7 |  |
| 6 | Физические закономерности процессов сушки древесины | 1 | 5 | 6 |  |  | 12 |  |
| 7 | Классификация сушильных устройств и принципиальные схемы конвективных сушилок | 2 | - | 6 |  |  | 8 |  |
| 8 | Детали теплового и циркуляционного оборудования сушилок | 2 | - | 5 |  |  | 7 |  |
| 9 | Сушильные камеры для пиломатериалов | 2 | - | 5 |  |  | 7 |  |
| 10 | Технология камерной сушки пиломатериалов | 2 | - | 5 |  |  | 7 |  |
| 11 | Атмосферная сушка пиломатериалов | 2 | - | 5 |  |  | 7 |  |
| 12 | Специальные способы сушки. Обезвоживание пиломатериалов | 2 | - | 5 |  |  | 7 |  |
| 13 | Сушка шпона | 2 | - | 5 |  |  | 7 |  |
| 14 | Сушка измельченной древесины | 1 | - | 5 |  |  | 6 |  |
|  | Другие виды контактной работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) | - | - | - | 0,25 | 34,75 | 35 |  |
|  | Итого | 20 | 20 | 68 | 1,25 | 34,75 | 144 |  |

5.2 Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов заочной формы обучения

| № | Наименование раздела дисциплины | Лекции | Практические занятия | Самостоятельная работа студента |  |  | Всего часов | Формируемые компетенции, индикаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Цель. Задачи. | 0,5 | - | - |  |  | 0,5 | ПК -2 (ПК –2,3) |
| 2 | Свойства обрабатывающей среды | 0,5 | 2 | 6 |  |  | 8,5 |  |
| 3 | Свойства древесины, имеющие значение при её гидротермической обработке | 0,5 | 2 | 6 |  |  | 8,5 |  |
| 4 | Физические закономерности и расчёт процессов нагревания и оттаивания древесины | 1 | 2 | 10 |  |  | 13 |  |
| 5 | Технология и оборудование тепловой обработки древесины | 0,5 | - | 10 |  |  | 10,5 |  |
| 6 | Физические закономерности процессов сушки древесины | 0,5 | 2 | 10 |  |  | 12,5 |  |
| 7 | Классификация сушильных устройств и принципиальные схемы конвективных сушилок | 1 | - | 10 |  |  | 11 |  |
| 8 | Детали теплового и циркуляционного оборудования сушилок | 0,5 | - | 10 |  |  | 10,5 |  |
| 9 | Сушильные камеры для пиломатериалов | 0,5 | - | 10 |  |  | 10,5 |  |
| 10 | Технология камерной сушки пиломатериалов | 0,5 | - | 10 |  |  | 10,5 |  |
| 11 | Атмосферная сушка пиломатериалов | 1 | - | 10 |  |  | 11 |  |
| 12 | Специальные способы сушки. Обезвоживание пиломатериалов |  | - | 10 |  |  | 10 |  |
| 13 | Сушка шпона | 1 | - | 8 |  |  | 9 |  |
| 14 | Сушка измельченной древесины |  | - | 9 |  |  | 9 |  |
| 15 | Другие виды контактной работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) | - | - | - | 0,25 | 7,75 | 8 |  |
|  | Итого | 8 | 8 | 119 | 1,25 | 7,75 | 108 |  |

5.3 Содержание разделов дисциплины (по лекциям)

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудо-ёмкость (час.) | Компетенции, индикаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Цель. Задачи. | Введение. Цель. Задачи. | 0,5 | ПК -2 (ПК –2,3) |
| 2 | Свойства обрабатывающей среды | Теплоносители и агенты обработки. Влажный воздух и его параметры. Id-диаграмма. Нагревание и охлаждение воздуха. Испарение влаги. | 1 |  |
| 3 | Свойства древесины, имеющие значение при её гидротермической обработке | Классификация влажных тел. Формы связи влаги с древесиной. Состояние влаги в древесине. Сорбция и десорбция древесной влаги. Гигроскопичность и равновесная влажность. Изменение размеров древесины в зависимости от её температуры и влажности. | 0,5 |  |
| 4 | Физические закономерности и расчёт процессов нагревания и оттаивания древесины | Общие закономерности явлений переноса в древесине. Нагревание древесины. Конвективное нагревание древесины без изменения агрегатного состояния влаги. Конвективное нагревание с испарением или поглощением влаги. Оттаивание древесины. Неконвективные способы нагревания древесины. | 1 |  |
| 5 | Технология и оборудование тепловой обработки древесины | Цели и способы тепловой обработки древесины. Оттаивание древесины в открытых бассейнах. Проварка древесины. Пропарка древесины. | 1 |  |
| 6 | Физические закономерности процессов сушки древесины | Явления, определяющие процесс сушки. Механизм процесса конвективной сушки в газовой среде. Коэффициенты влагопроводности и влагоотдачи. Расчёт продолжительности конвективной сушки в газовой среде. | 1 |  |
| 7 | Классификация сушильных устройств и принципиальные схемы конвективных сушилок | Характеристика способов сушки. Классификация сушильных установок. | 2 |  |
| 8 | Детали теплового и циркуляционного оборудования сушилок | Вентиляторы. Калориферы. Водоотводчик. Топки газовых сушилок. Увлажнительные трубы. Эжекторные установки. | 2 |  |
| 9 | Сушильные камеры для пиломатериалов | Принципы устройства сушильных камер. Воздушные сушильные камеры периодического и непрерывного действия. Газовые камеры и камеры, действующие перегретым паром. Применение сушильных камер. | 2 |  |
| 10 | Технология камерной сушки пиломатериалов | Подготовка камеры. Начальная обработка и пропарка. Режимы сушки для различных сортиментов. Дефекты сушки и их предупреждение. Качество сушки. Окончание процесса сушки. | 2 |  |
| 11 | Атмосферная сушка пиломатериалов | Особенности атмосферной сушки. Укладка древесины в штабеля. Организация и проведение сушки. | 2 |  |
| 12 | Специальные способы сушки. Обезвоживание пиломатериалов | Оборудование для диэлектрической сушки. Проведение и области применения. Оборудование и технология. | 2 |  |
| 13 | Сушка шпона | Особенности и способы сушки шпона. Сушка шпона в дыхательных прессах. Сушка в роликовых и ленточных сушилках. Сушка намазанного и пропитанного смолой шпона. | 2 |  |
| 14 | Сушка измельченной древесины | Барабанные сушилки. Ленточные сушилки. Пневматические сушилки. | 1 |  |
| Всего |  |  | 20 |  |

5.4 Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудо-ёмкость (час.) | Компетенции, индикаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Цель. Задачи. | Введение. Цель. Задачи. | 0,5 | ПК -2 (ПК –2,3) |
| 2 | Свойства обрабатывающей среды | Теплоносители и агенты обработки. Влажный воздух и его параметры. Id-диаграмма. Нагревание и охлаждение воздуха. Испарение влаги. | 0,5 |  |
| 3 | Свойства древесины, имеющие значение при её гидротермической обработке | Классификация влажных тел. Формы связи влаги с древесиной. Состояние влаги в древесине. Сорбция и десорбция древесной влаги. Гигроскопичность и равновесная влажность. Изменение размеров древесины в зависимости от её температуры и влажности. | 0,5 |  |
| 4 | Физические закономерности и расчёт процессов нагревания и оттаивания древесины | Общие закономерности явлений переноса в древесине. Нагревание древесины. Конвективное нагревание древесины без изменения агрегатного состояния влаги. Конвективное нагревание с испарением или поглощением влаги. Оттаивание древесины. Неконвективные способы нагревания древесины. | 1 |  |
| 5 | Технология и оборудование тепловой обработки древесины | Цели и способы тепловой обработки древесины. Оттаивание древесины в открытых бассейнах. Проварка древесины. Пропарка древесины. | 0,5 |  |
| 6 | Физические закономерности процессов сушки древесины | Явления, определяющие процесс сушки. Механизм процесса конвективной сушки в газовой среде. Коэффициенты влагопроводности и влагоотдачи. Расчёт продолжительности конвективной сушки в газовой среде. | 0,5 |  |
| 7 | Классификация сушильных устройств и принципиальные схемы конвективных сушилок | Характеристика способов сушки. Классификация сушильных установок. | 1 |  |
| 8 | Детали теплового и циркуляционного оборудования сушилок | Вентиляторы. Калориферы. Водоотводчик. Топки газовых сушилок. Увлажнительные трубы. Эжекторные установки. | 0,5 |  |
| 9 | Сушильные камеры для пиломатериалов | Принципы устройства сушильных камер. Воздушные сушильные камеры периодического и непрерывного действия. Газовые камеры и камеры, действующие перегретым паром. Применение сушильных камер. | 0,5 |  |
| 10 | Технология камерной сушки пиломатериалов | Подготовка камеры. Начальная обработка и пропарка. Режимы сушки для различных сортиментов. Дефекты сушки и их предупреждение. Качество сушки. Окончание процесса сушки. | 0,5 |  |
| 11 | Атмосферная сушка пиломатериалов | Особенности атмосферной сушки. Укладка древесины в штабеля. Организация и проведение сушки. | 1 |  |
| 12 | Специальные способы сушки. Обезвоживание пиломатериалов | Оборудование для диэлектрической сушки. Проведение и области применения. Оборудование и технология. |  |  |
| 13 | Сушка шпона | Особенности и способы сушки шпона. Сушка шпона в дыхательных прессах. Сушка в роликовых и ленточных сушилках. Сушка намазанного и пропитанного смолой шпона. | 1 |  |
| 14 | Сушка измельченной древесины | Барабанные сушилки. Ленточные сушилки. Пневматические сушилки. | - |  |
| Всего |  |  | 8 |  |

5.5 Лабораторный практикум – не предусмотрен

5.6 Лабораторный практикум для студентов заочной формы обучения – не предусмотрен

5.7 Практические занятия

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика практических занятий | Трудо-ёмкость (час.) | Компетенции, индикаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Агенты гидротермической обработки | 5 | ПК -2 (ПК –2,3) |
| 2 | 3 | Гигроскопические свойства древесины | 5 |  |
| 3 | 4 | Расчёт процессов нагревания и оттаивания древесины | 5 |  |
| 4 | 6 | Расчёт процесса сушки | 5 |  |
| Всего |  |  | 20 |  |

5.8 Практические занятия для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.2 | Тематика практических занятий | Трудо-ёмкость (час.) | Компетенции, индикаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Агенты гидротермической обработки | 2 | ПК -2 (ПК –2,3) |
| 2 | 3 | Гигроскопические свойства древесины | 2 |  |
| 3 | 4 | Расчёт процессов нагревания и оттаивания древесины | 2 |  |
| 4 | 6 | Расчёт процесса сушки | 2 |  |
| Всего |  |  | 8 |  |

5.9 Самостоятельная работа для очной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудо-ёмкость (час.) | Компетенции | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Id-диаграмма. Нагревание и охлаждение воздуха. Испарение влаги. | - | ПК -2 (ПК –2,3) | Опрос |
| 2 | 3 | Изменение размеров древесины в зависимости от ее температуры и влажности. | 5 |  | Опрос |
| 3 | 4 | Конвективное нагревание с испарением или поглощением влаги. Оттаивание древесины. Неконвективные способы нагревания древесины. | 10 |  | Опрос |
| 4 | 5 | Проварка древесины. Пропарка древесины. | 5 |  | Опрос |
| 5 | 6 | Расчёт продолжительности конвективной сушки в газовой среде. | 6 |  | Опрос |
| 6 | 7 | Характеристика способов сушки. Классификация сушильных установок. | 6 |  | Опрос |
| 7 | 8 | Эжекторные установки. | 6 |  | Опрос |
| 8 | 9 | Принципы устройства сушильных камер. Воздушные сушильные камеры периодического и непрерывного действия. Газовые камеры и камеры, действующие перегретым паром. Применение сушильных камер. | 5 |  | Опрос |
| 9 | 10 | Дефекты сушки и их предупреждение. Качество сушки. Окончание процесса сушки. | 5 |  | Опрос |
| 10 | 11 | Особенности атмосферной сушки. Укладка древесины в штабеля. Организация и проведение сушки. | 5 |  | Опрос |
| 11 | 12 | Оборудование для диэлектрической сушки. Проведение и области применения. Оборудование и технология. | 5 |  | Опрос |
| 12 | 13 | Сушка в роликовых и ленточных сушилках. Сушка намазанного и пропитанного смолой шпона. | 5 |  | Опрос |
| 13 | 14 | Пневматические сушилки. | 5 |  | Опрос |
|  |  | Всего | 68 | - |  |

5.10 Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.2 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудо-ёмкость (час.) | Компетенции | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Id-диаграмма. Нагревание и охлаждение воздуха. Испарение влаги. | 6 | ПК -2 (ПК –2,3) | Опрос |
| 2 | 3 | Изменение размеров древесины в зависимости от ее температуры и влажности. | 6 |  | Опрос |
| 3 | 4 | Конвективное нагревание с испарением или поглощением влаги. Оттаивание древесины. Неконвективные способы нагревания древесины. | 10 |  | Опрос |
| 4 | 5 | Проварка древесины. Пропарка древесины. | 10 |  | Опрос |
| 5 | 6 | Расчёт продолжительности конвективной сушки в газовой среде. | 10 |  | Опрос |
| 6 | 7 | Характеристика способов сушки. Классификация сушильных установок. | 10 |  | Опрос |
| 7 | 8 | Эжекторные установки. | 10 |  | Опрос |
| 8 | 9 | Принципы устройства сушильных камер. Воздушные сушильные камеры периодического и непрерывного действия. Газовые камеры и камеры, действующие перегретым паром. Применение сушильных камер. | 10 |  | Опрос |
| 9 | 10 | Дефекты сушки и их предупреждение. Качество сушки. Окончание процесса сушки. | 10 |  | Опрос |
| 10 | 11 | Особенности атмосферной сушки. Укладка древесины в штабеля. Организация и проведение сушки. | 10 |  | Опрос |
| 11 | 12 | Оборудование для диэлектрической сушки. Проведение и области применения. Оборудование и технология. | 10 |  | Опрос |
| 12 | 13 | Сушка в роликовых и ленточных сушилках. Сушка намазанного и пропитанного смолой шпона. | 8 |  | Опрос |
| 13 | 14 | Пневматические сушилки. | 9 |  | Опрос |
|  |  | Всего | 119 | - |  |

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено

7. Методы и формы организации обучения

В рамках дисциплины предусмотрены встречи с представителями лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих компаний Республики Коми, с руководителями отделов Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми.

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Методические рекомендации по изучению дисциплины

Студентам необходимо ознакомиться:

- с содержанием рабочей программы дисциплины;

- с целями и задачами дисциплины, её связями с другими дисциплинами образовательной программы;

- методическими разработками по данной дисциплине, имеющимися в электронной библиотеке СЛИ;

- с графиком консультаций преподавателей кафедры.

Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, её основных вопросов, рекомендуемой литературы;

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, присланный преподавателем на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы); данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции; при затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратиться  к преподавателю.

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям (не предусмотрено)

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

- в ходе обсуждения давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме, к началу зачетной сессии решают дополнительную контрольную работу.

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:

- задания должны исполняться самостоятельно;

- представляться в установленный срок;

- соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным преподавателем;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на практических занятиях и консультациях неясные вопросы;

- при подготовке к промежуточной аттестации параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации

Методические рекомендации по подготовке научного доклада

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада, для обсуждения его на практическом занятии. Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов. Научный доклад готовится под руководством преподавателя.

Рекомендации студенту:

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе; представить доклад научному руководителю в письменной форме;

- выступить на занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы.

Требования:

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14, межстрочный интервал -1,5, размер полей- 2,5 см, отступ в начале абзаца -1,25 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном листе  указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО студента

- к структуре доклада - оглавление, введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть, выводы автора, список литературы; объем согласовывается с преподавателем; в конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы на вопросы.

Методические рекомендации по работе с литературой

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к практическому занятию, написание контрольной работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы в электронных  библиотеках. К учебной дисциплине подобрана основная и дополнительная литература. Основная литература - это учебники и учебные пособия. Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Дисциплина предполагает как аудиторную (лекции, лабораторные работы и практические занятия), так и самостоятельную работу студентов.

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы: конспекты лекций; учебники и учебные пособия; рабочая программа, экзаменационные билеты.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объёмных разделов курса, что способствует расширению кругозора студентов, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией. Она включает в себя: изучение основной и дополнительной работы по курсу, работу с электронными учебными ресурсами, подготовки к экзамену, индивидуальные и групповые консультации.

Электронные информационные ресурсы

- Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения [Электронный ресурс] : ГОСТ 2140-81. – Введ. 1981-06-30 // СПС «КонсультантПлюс».

- Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия [Электронный ресурс] : ГОСТ 9462-88. – Взамен ГОСТ 9462-71 ; введ. 1991-01-01 // СПС «КонсультантПлюс».

- Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия [Электронный ресурс] : ГОСТ 9463-88. – Взамен ГОСТ 9463-72 ; введ. 1991-01-01 // СПС «КонсультантПлюс».

- Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и приемка [Электронный ресурс] : ГОСТ 2292-88. – Взамен ГОСТ 2292-74 ; введ. 1991-01-01 // СПС «КонсультантПлюс».

- Лесоматериалы круглые. Таблицы объемов [Электронный ресурс] : ГОСТ 2708-75. – Взамен ГОСТ 2708-44 ; введ. 1977-01-01 // СПС «КонсультантПлюс».

- Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия [Электронный ресурс] : ГОСТ 2695-83. – Введ. 1984-01-01 // СПС «КонсультантПлюс».

- Пиломатериалы хвойных пород северной сортировки, поставляемые для экспорта. Технические условия [Электронный ресурс] : ГОСТ 26002-83. – Введ. 1985-01-01 // СПС «КонсультантПлюс».

- Пиломатериалы хвойных пород черноморской сортировки, оставляемые для экспорта. Технические условия [Электронный ресурс] : ГОСТ 9302-83. – Введ. 1985-01-01 // СПС «КонсультантПлюс».

- Пиломатериалы хвойных пород. Размеры [Электронный ресурс] : ГОСТ 24454-80. – Введ. 1981-01-01 // СПС «КонсультантПлюс».

- Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия [Электронный ресурс] : ГОСТ 8486-86. – Взамен ГОСТ 8486-66 ; введ. 1988-01-01 // СПС «КонсультантПлюс».

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 10.1 – Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 5 | 5 | 10 |
| Текущая аттестация | 10 | - | 10 |
| Практические занятия | 20 | 20 | 40 |
| Компонент своевременности | 5 | 5 | 10 |
| Итого максимум за период | 40 | 30 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) | - | - | 30 |
| Нарастающим итогом | 40 | 70 | 100 |

Таблица 10.2 – Пересчёт суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачёт) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

11. Фонд оценочных средств

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.

12. Промежуточный и текущий контроль

Контрольные вопросы для проведения текущей аттестации (тест)

Тест

- Агентом обработки в процессах тепловой обработки не является

А) вода;

Б) водяной пар;

В) растворы солей;

Г) влажный воздух.

2. Сухой атмосферный воздух подчиняется уравнению

А) Клайперона;

Б) Энштейна;

В) Менделеева-Клайперона;

Г) Менделеева.

3. Пар, находящийся в фазовом равновесии с образующей его жидкостью называется

А) насыщенный;

Б) перегретый;

В) сухой;

Г) влажный.

4.Древесина как влажный материал относится к

А) коллоидным телам;

Б) капиллярно-пористым телам;

В) капиллярно-пористым коллоидным телам;

Г) вязкоупругим телам.

5. Самой прочной формой связи материала с влагой в древесине является

А) физическая;

Б) химическая;

В) адсорбционная;

Г) физико-механическая.

6. Влажность в точке насыщения волокна составляет

А) 10 %;

Б) 20 %;

В) 30 %;

Г) 40 %;

7. Поглощение древесиной влаги из воздуха называется

А) десорбция;

Б) сорбция;

В) сушка;

Г) усушка.

8. Количество тепла, необходимое для нагревания единицы массы материала на 1º называется

А) удельная теплоемкость;

Б) коэффициент теплопроводности;

В) электропроводность;

Г) удельное сопротивление.

9. Что из перечисленного относится к элементарным видам переноса тепла

А) конвекция;

Б) теплопроводность;

Г) тепловое излучение;

Д) теплоемкость.

10. На какой стадии наблюдается наиболее интенсивное испарение влаги

А) оа;

Б) ав;

В) вс;

Г) интенсивность везде одинаковая.

11. Назовите оборудование

А) варочный бассейн;

Б) парильная яма;

В) пропарочный барабан;

Г) автоклав.

12. Какое понятие является более общим:

А) сорбция;

Б) десорбция;

В) сушка;

Г) испарение.

13. К главным параметрам влажного воздуха относится:

А) удельный объем;

Б) масса;

В) теплопроводность;

Г) универсальная газовая постоянная.

14. Теплопроводность древесины не зависит от:

А) строения древесины;

Б) температуры;

В) влажности;

Г) места произрастания.

15. Сушка – процесс, связанный с:

А) удалением связанной влаги;

Б) удалением свободной влаги;

В) удалением связанной и свободной влаги.

16. Равновесная влажность Wp определяется соотношением:

А) Wу.д <Wр.< Wу.с.

Б) Wу.с. <Wр.< Wу.д

В) Wу.д < Wр. и Wу.с. < Wр.

Г) Wу.д > Wр. и Wу.с. > Wр.

17. Температура предела охлаждения измеряется:

А) мокрым термометром;

Б) сухим термометром;

В) психрометром;

Г) манометром.

18. Точка насыщения волокна это:

А) древесина содержит только связанную влагу;

Б) древесина содержит только свободную влагу;

Г) древесина содержит и связанную и свободную влагу;

Д) древесина не содержит влаги.

19. Для измерений температуры и степени насыщенности воздуха применяются:

А) амперметр;

Б) психрометр;

В) манометр;

Г) ареометр.

20. Перегретый пар это:

А) пар, определенного давления, имеющий температуру ниже температуры насыщения;

Б) пар, определенного давления, имеющий температуру выше температуры насыщения;

В) пар, определенного давления, имеющий температуру, соответствующую температуре насыщения.

Контрольные вопросы для проведения текущей аттестации (задания для оценивания практических навыков)

1. Определить удельную теплоемкость сухой древесины, если для нагревания заготовки массой 2 кг на 4 °С потребовалось сообщить ей 13600 Дж теплоты.

Ответ: 1,7 кДж/кг·град.

2. Определить удельную теплоемкость древесины, имеющей влажность 50 % при температуре 62 С.

Ответ: 2,85 кДж/кг·град.

3. Определить коэффициент теплопроводности сосновой древесины в тангенциальном направлении, имеющей базисную плотность ρбаз=400 кг/м3 и влажность 40 % при температуре: а) 10 С, б) 95 С.

Ответ: а) 0,244 Вт/м·град; б) 0,319 Вт/м·град.

4. Определить коэффициент температуропроводности древесины сосны (ρбаз=400 кг/м3) в радиальном направлении при температуре 50 С и влажности 20 %.

Ответ: 1,89 10-7 м2/с.

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации (вопросы к экзамену)

1. Свойства обрабатывающей среды.

2. Тепловое оборудование сушильных камер.

3. Свойства древесины, имеющее значение при гидротермической обработке древесины.

4.  Циркуляционное оборудование сушильных устройств.

5. Способы тепловой обработки древесины

6. Классификация сушильных устройств.

7. Способы сушки древесины.

8. Конденсатоотводчики.

9. Классификация сушильных камер.

10. Обработка древесины в открытых бассейнах.

11. Атмосферная сушка пиломатериалов.

12. Проваривание древесины.

13. Диэлектрическая сушка.

14. Пропаривание древесины.

15. Индукционная сушка.

16. Виды теплообмена и способы нагревания.

17. Вакуумная сушка.

18. Контроль влажности древесины.

19. Сушка шпона.

20. Формирование и транспортировка штабелей.

21. Сушка измельченной древесины.

22. Классификация способов пропитки.

23. Методы защиты древесины.

24.  Приборы для контроля и регулирования процессов гидротермической обработки древесины.

25. Основные закономерности перемещения влаги в древесине.

26. Технологический расчёт сушильных установок.

27. Тепловой расчёт сушильных установок.

28. Аэродинамический расчёт сушильных установок

Таблица 12.1 – Критерии оценки к экзамену

| Баллы | Точность и полнота ответа |
| --- | --- |
| 30 | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов. |
| 20 | Ответ полный, аргументированный точный в результате дополнительных вопросов. |
| 15 | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности. |
| Менее 15 (с правом повторной пересдачи) | Ответ демонстрирует владение минимальным объёмом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы. |

Примечание

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за экзамен, если:

- при подготовке к экзамену студент не использовал дополнительной литературы;

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения;

- отсутствует своя точка зрения на проблему;

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки;

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку.

Таблица 12.2 – Критерии оценки практических работ

| Баллы | Наличие отчёта по практическим работам |
| --- | --- |
| 20 | Наличие всех практических работ с требуемыми расчётами и оформлением. |
| 15 | Наличие всех практических работ с доработкой расчётной части или оформлением в соответствии с требованиями. |

Таблица 12.3 – Критерии оценки текущей аттестации

| Баллы | Точность и полнота ответа |
| --- | --- |
| 10 | Ответ полный на 3 вопроса. |
| 7 | Ответ полный на 2 вопроса. |
| 4 | Ответ полный на 1 вопрос. |

13.  Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Для использования в образовательном процессе имеется:

Реестр современных и профессиональных баз данных

| № п/п | Наименование баз данных | Ссылка на источник |
| --- | --- | --- |
| 1 | Справочная правовая система Консультант + | Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 307-1, 312-1, 320-1, 318-1, библиотеки 207-2 |
| 2 | Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки | http://diss.rsl.ru/ |
| 3 | Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения российской академии наук | http://www.prometeus.nsc.ru http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ |
| 4 | Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала «Российское образование» | http://window.edu.ru/ |
| 5 | Образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» | http://ict.ed0u.ru/ |
| 6 | Научная электронная библиотека Elibrary | https://elibrary.ru |
| 7 | Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) | http://www.gpntb.ru/ |
| 8 | Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) | http://www.rupto.ru/ |

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

    - Электронный каталог библиотеки СЛИ;

    - ЭБС "Университетская библиотека online";

    - ЭБС "Издательство "ЛАНЬ";

    - Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

    - Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие программные средства:

| Перечень лицензионного программного обеспечения |  | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средств Microsoft) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition | Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNU LGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Компьютерные классы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | Операционная система Debian | Стандартная общественная лицензия GNU (https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html) |
|  | Операционная система FreeBSD | Стандартная общественная лицензия GNU (https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html) |
|  | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средств Microsoft) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition | Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Система трехмерного моделирования Kompas 3D | Договор №Иж-13-00050 от ЗАО «АСКОН» на период с 21.06.2013 бессрочно |
|  | Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD | Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопасности» на период с 10.2008 бессрочно |
|  | Среда разработки FreePascal | Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + | Договор №РДД/УЗ/2014/043 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине  Технология изделий из древесины  задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащённость | Наименование аудиторий, месторасположение |
| --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Для проведения занятий семинарского типа (лабораторные работы) | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ) | Не предусмотрено учебным планом |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Помещения для самостоятельной работы | Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, Кабинет «Компьютерный класс», ул. Ленина, д. 39, каб. №321-1. |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |

16. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Платонов, А. Д. Гидротермическая обработка и консервирование древесины. Защита древесины [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов по направлению подготовки 250400.62 и 250400.68 - Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, 151000.62 – Машины и оборудование лесного комплекса / А. Д. Платонов, Т. К. Курьянова ; Издательство "Лань" (ЭБС). - Воронеж : ВГЛТУ, 2015. - 83 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64161#book_name.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Акишенков, С. И. Гидротермическая обработка и консервирование древесины [Электронный ресурс] : учебное пособие по дисциплине для студентов специальности 250403 и направления 250400 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» / С. И. Акишенков, В. И. Корнеев, А. М. Артеменков ; Издательство "Лань" (ЭБС). - Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2013. - 68 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45222#book_name.

- Курьянова, Т. К. Гидротермическая обработка и консервирование древесины [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров 35.03.02 и магистров 35.04.02 «Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств» / Т. К. Курьянова, А. Д. Платонов ; Издательство "Лань" (ЭБС). - 3-е изд., перераб. и доп. - Воронеж : ВГЛТУ, 2015. - 159 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71669#book_name.

- Шубин, Г. С. Гидротермическая обработка и пропитка древесины [Текст] : сб. задач / Г. С. Шубин, Н. М. Малишевский ; М-во образования Рос. Федерации, Моск. гос. ун-т леса . - 4-е изд., стер. - Москва : МГУЛ, 2002. - 75 с.

Периодические издания

- Лесной вестник / Forestry bulletin [Текст] : научно-информационный журнал в области лесного хозяйства, экологии, лесозаготовки, деревообработки, химической технологии и обработки древесины, экономики лесного хозяйства/ Научно-образовательная ассоциация лесного комплекса. – Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана.  – Выходит раз в два месяца.

Справочно-библиографическая литература

- Бобров, В. А. Справочник по деревообработке [Текст] / В. А. Бобров. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 320 с.

- Деревообработка [Текст] : практическое руководство / сост. И. М. Фридман. – Санкт-Петербург : ПрофиКС, 2003. – 544 с.