МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования  «Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

________________________  Л.А. Гурьева

«_____»________________________20__ г.

### РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Автомобильные конструкционные материалы», Б1.Б.31

Наименование ООП ВО: «Автомобильный сервис»

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»

Направленность (профиль): «Автомобильный сервис»

Программа подготовки: академический бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: транспортно-технологический

Кафедра: технологические, транспортные машины и оборудование

Год начала подготовки: 2020

Курс: (очная/заочная): 4/5

Общая трудоемкость в 3 (ЗЕТ),  108 (часов)

Форма контроля: контрольная работа, зачет с оценкой

Сыктывкар 20__

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки  23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», утвержденного приказом Минобрнауки России 14.12.2015 № 1470

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «___» __________ 20__ г., протокол № ________.

Разработчик: ________________________ _____________________ _______________

(должность, кафедра)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Зав. кафедрой _______________________ _____________________ _______________

(должность, кафедра)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой ______________ _____________________ ________________

(название кафедры)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Декан_________________ ____________________ ________________

(название факультета)	(подпись)	(Ф.И.О.)

1. Цели и задачи дисциплины: Цель - Ознакомление студентов со свойствами (физическими, химическими и механическими) конструкционных материалов, используемых в автомобилестроении, а также технико-экономических требований к ним. Задачи - изучение физических, химических и механических свойств конструкционных материалов, используемых в автомобилестроении

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к базовой части учебного плана.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин:  Материаловедение. Технология конструкционных материалов.

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как: производственная практика, преддипломная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ПК-22 готовностью изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя современные технические средства

Знать: виды и цели показателей и результатов работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов.

## Уметь: изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя современные технические средства.

Владеть: навыками самостоятельно и в составе коллектива поиска, анализа и обобщения информации по изучению и анализу необходимой информации, технических данных, показателей и результатов работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя современные технические средства.

ПК-41 способностью использовать современные конструкционные материалы в практической деятельности по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; способностью использовать в практической деятельности технологии текущего ремонта и технического обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования на основе использования новых материалов и средств диагностики

Знать: новые и современные конструкционные материалы при использовании в практической деятельности; классификацию технологического оборудования; режимы и условия работы технологического оборудования; взаимосвязь состава, строения и свойств материала, принципы оценки показателей качества;

Уметь: использовать современные конструкционные материалы в практической деятельности по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; определять потребность в технологическом оборудовании и оценки эффективности его применения;;

Владеть: информацией об организации и технологии ТО и ТР; способностью использования современных конструкционных материалов в практической деятельности по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; способностью использования в практической деятельности технологии текущего ремонта и технического обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования на основе использования новых материалов и средств диагностики.

ПК-44 способностью к проведению инструментального и визуального контроля за качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их использования

Знать: как выбрать материалы, реактивы, приспособления, оборудование для качественного контроля; основные характеристики топливно-смазочных и других расходных материалов, методы инструментального и визуального контроля за качеством с целью корректировки режимов их использования;

Уметь: проводить инструментальный и визуальный контроль за качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их использования; использовать основные методы инструментального и визуального контроля за качеством топливно-смазочных и других расходных материалов;

Владеть: методами анализа качественных и количественных характеристик автомобильных эксплуатационных материалов; навыками проведения инструментального и визуального контроля за качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их использования.

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;

Знать: область применения знаний по работе с информационно-коммуникационными технологиями; стандартные задачи профессиональной деятельности.

Уметь: самостоятельно изучать материал по данной дисциплине; решать стандартные задачи профессиональной деятельности.

Владеть: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности; навыками самообразования.

3.1. Результат освоения дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: Материалы, применяемые для изготовления конструкций, основные свойства материалов, закономерности их изменения технологическими средствами, методы оценки и контроля свойств термической обработкой и пластической деформацией.

Уметь: Выполнять микро- и макроанализ материалов и изделий, определять механические свойства их (твердость, прочность, пластичность, вязкость), выбирать и проводить термообработку сталей и сплавов, оценивать ее результаты.

Владеть: Знаниями о закономерностях изменения свойств сталей и сплавов в зависимости от их структуры, навыками выбора материалов для различных изделий,  выполнения их термической обработки, оценки ее результатов, навыками работы с технической литературой и ГОСТами.

4. Объём дисциплины и виды учебной нагрузки

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____3_____ зачетных единиц.

| Вид учебной работы | очная форма обучения | Заочная форма обучения |
| --- | --- | --- |
|  | 7 семестр | 5 |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 48,15 | 24,15 |
| В том числе: |  |  |
| Лекции | 16 | 8 |
| Практические занятия (ПЗ) | 16 | 8 |
| Лабораторные занятия (ЛЗ) | 16 | 8 |
| Другие виды контактной работы: | 0,15 | 0,15 |
| Прием зачета | 0,15 | 0,15 |
| Самостоятельная работа (всего) | 59,85 | 80 |
| Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) | - | 3,85 |
| Общая трудоемкость час | 108 | 108 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 3 | 3 |

5. Содержание дисциплины

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лабораторные работы | Практические занятия | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Структура металлов и сплавов | 2 | 2 | 2 | 5,85 | - | - | 11,85 | ПК-41, ОПК-1 |
| 2. | Основы теории металлов и сплавов | 2 | 2 | 2 | 7 | - | - | 13 |  |
| 3. | Стали | 2 | 2 | 2 | 8 | - | - | 14 |  |
| 4. | Легированные стали | 2 | 2 | 2 | 7 | - | - | 13 |  |
| 5. | Чугуны | 2 | 2 | 2 | 8 | - | - | 14 |  |
| 6. | Цветные металлы и их сплавы | 2 | 2 | 2 | 8 | - | - | 14 |  |
| 7. | Металлы и сплавы, используемые в силовых агрегатах автомобиля | 2 | 2 | 2 | 8 | - | - | 14 | ПК-22, ПК-41, ПК-44, ОПК-1 |
| 8. | Металлы и сплавы, используемые в элементах конструкции автомобиля | 2 | 2 | 2 | 8 | - | - | 14 |  |
|  | Прием зачета | - | - | - | - | 0,15 | - | 0,15 |  |
|  | Часы на контроль (зачет) | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ВСЕГО: | 16 | 16 | 16 | 59,85 | 0,15 | - | 108 |  |

5.2. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лабораторные работы | Практические занятия | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Структура металлов и сплавов | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | 13 | ПК-41, ОПК-1 |
| 2. | Основы теории металлов и сплавов | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | 13 |  |
| 3. | Стали | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | 13 |  |
| 4. | Легированные стали | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | 13 |  |
| 5. | Чугуны | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | 13 |  |
| 6. | Цветные металлы и их сплавы | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | 13 |  |
| 7. | Металлы и сплавы, используемые в силовых агрегатах автомобиля | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | 13 | ПК-22, ПК-41, ПК-44, ОПК-1 |
| 8. | Металлы и сплавы, используемые в элементах конструкции автомобиля | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | 13 |  |
|  | Прием зачета | - | - | - | - | 0,15 | - | 0,15 |  |
|  | Часы на контроль (зачет) | - | - | - | - | - | 3,85 | 3,85 |  |
|  | ВСЕГО: | 8 | 8 | 8 | 80 | 0,15 | 3,85 | 108 |  |

5.3. Содержание разделов дисциплины по лекциям для очной формы обучения

| № п/п | Наименование тем (разделов) дисциплины | Содержание тем (разделов) | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Структура металлов и сплавов | Классификация металлов. Кристаллическая решетка. Металлическая связь. Дефекты структуры. | 2 | ПК-41, ОПК-1 |
| 2 | Основы теории металлов и сплавов | Кристаллизация металлов. Температурная диаграмма кристаллизации. Сплавы на основе химических соединений. Смеси зерен. Твердые растворы. | 2 | ПК-41, ОПК-1 |
| 3. | Стали | Классификация сталей. Ассортимент и физико-химические свойства. Углеродистые конструкционные стали. Углеродистые качественные стали. Литейная, инструментальная и автоматная сталь. | 2 | ПК-41, ОПК-1 |
| 4 | Легированные стали | Классификация легированных сталей. Ассортимент и физико-химические свойства. Высоколегированные стали. | 2 | ПК-41, ОПК-1 |
| 5 | Чугуны | Виды чугунов. Серый чугун. Высокопрочный чугун. Белый чугун. Ковкий чугун. | 2 | ПК-41, ОПК-1 |
| 6 | Цветные металлы и их сплавы | Алюминий и легирующие добавки. Классификация алюминиевых сплавов. Медные сплавы. Латуни и легирующие добавки. Магниевые сплавы. | 2 | ПК-41, ОПК-1 |
| 7 | Металлы и сплавы, используемые в силовых агрегатах автомобиля | Двигатель и его системы, сцепление, коробка переменных передач. Главная передача, тормозные механизмы, карданная передача и дифференциал. | 2 | ПК-22, ПК-41, ПК-44, ОПК-1 |
| 8 | Металлы и сплавы, используемые в элементах конструкции автомобиля | Рама, передняя и задняя оси, полуоси, подвеска, кабина и кузов автомобиля. | 2 | ПК-22, ПК-41, ПК-44, ОПК-1 |
| Всего | 16 |  |

Лекционные занятия проводятся следующим образом: в течение 70 минут преподаватель объясняет соответствующую тему, используя презентационные материалы, которые студенты могут получить через электронную библиотеку института. Студентам целесообразно рассмотреть презентационные материалы заранее, чтобы выяснить для себя наиболее сложные моменты, на которые на лекции должен сделать акцент преподаватель, отводя на ответы студентам 10 минут; последние 10 минут преподаватель использует для устного опроса студентов по пройденной теме, ответ готовится в виде краткого изложения самых значимых моментов основных разделов лекции.

5.4. Содержание разделов дисциплины по лекциям для заочной формы обучения

| № п/п | Наименование тем (разделов) дисциплины | Содержание тем (разделов) | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Структура металлов и сплавов | Классификация металлов. Кристаллическая решетка. Металлическая связь. Дефекты структуры. | 1 | ПК-41, ОПК-1 |
| 2 | Основы теории металлов и сплавов | Кристаллизация металлов. Температурная диаграмма кристаллизации. Сплавы на основе химических соединений. Смеси зерен. Твердые растворы. | 1 | ПК-41, ОПК-1 |
| 3. | Стали | Классификация сталей. Ассортимент и физико-химические свойства. Углеродистые конструкционные стали. Углеродистые качественные стали. Литейная, инструментальная и автоматная сталь. | 1 | ПК-41, ОПК-1 |
| 4 | Легированные стали | Классификация легированных сталей. Ассортимент и физико-химические свойства. Высоколегированные стали. | 1 | ПК-41, ОПК-1 |
| 5 | Чугуны | Виды чугунов. Серый чугун. Высокопрочный чугун. Белый чугун. Ковкий чугун. | 1 | ПК-41, ОПК-1 |
| 6 | Цветные металлы и их сплавы | Алюминий и легирующие добавки. Классификация алюминиевых сплавов. Медные сплавы. Латуни и легирующие добавки. Магниевые сплавы. | 1 | ПК-41, ОПК-1 |
| 7 | Металлы и сплавы, используемые в силовых агрегатах автомобиля | Двигатель и его системы, сцепление, коробка переменных передач. Главная передача, тормозные механизмы, карданная передача и дифференциал. | 1 | ПК-22, ПК-41, ПК-44, ОПК-1 |
| 8 | Металлы и сплавы, используемые в элементах конструкции автомобиля | Рама, передняя и задняя оси, полуоси, подвеска, кабина и кузов автомобиля. | 1 | ПК-22, ПК-41, ПК-44, ОПК-1 |
| Всего | 8 |  |

Лекционные занятия проводятся следующим образом: в течение 70 минут преподаватель объясняет соответствующую тему, используя презентационные материалы, которые студенты могут получить через электронную библиотеку института. Студентам целесообразно рассмотреть презентационные материалы заранее, чтобы выяснить для себя наиболее сложные моменты, на которые на лекции должен сделать акцент преподаватель, отводя на ответы студентам 10 минут; последние 10 минут преподаватель использует для устного опроса студентов по пройденной теме, ответ готовится в виде краткого изложения самых значимых моментов основных разделов лекции.

5.5. Лабораторный практикум для студентов очной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1. | Тематика лабораторных работ | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Конструкционные материалы и основные требования к ним. Основные механические свойства металлов и сплавов. Кристаллическое строение металлов (темы 1,2). | Определение твердости металлов и сплавов | 4 | ПК-41, ОПК-1 |
| 2 | Углеродистые стали. Примеси в стали, их влияние на свойства сталей. Классификация углеродистых сталей, маркировка, применение, свариваемость (темы 3,4). | Микроструктура и свойства углеродистых сталей в отожженном состоянии | 4 | ПК-41, ОПК-1 |
| 3 | Сварка: физическая сущность образования сварного соединения. Классификация видов и способов сварки. Ручная дуговая сварка: технология, оборудование, инструменты (темы 5,6). | Практические навыки по ручной дуговой электросварке | 4 | ПК-41, ОПК-1 |
| 4 | Сварка автоматическая под слоем флюса, электрошлаковая сварка, контактная сварка, сварка в среде защитных газов, электронно-лучевая, плазменная, лазерная сварка, газовая сварка и резка: сущность процессов (темы 7,8). | Автоматическая сварка под слоем флюса | 4 | ПК-22, ПК-41, ПК-44, ОПК-1 |
| Итого | 16 |  |

5.6. Лабораторный практикум для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1. | Тематика лабораторных работ | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Конструкционные материалы и основные требования к ним. Основные механические свойства металлов и сплавов. Кристаллическое строение металлов (темы 1,2). | Определение твердости металлов и сплавов | 2 | ПК-41, ОПК-1 |
| 2 | Углеродистые стали. Примеси в стали, их влияние на свойства сталей. Классификация углеродистых сталей, маркировка, применение, свариваемость (темы 3,4). | Микроструктура и свойства углеродистых сталей в отожженном состоянии | 2 | ПК-41, ОПК-1 |
| 3 | Сварка: физическая сущность образования сварного соединения. Классификация видов и способов сварки. Ручная дуговая сварка: технология, оборудование, инструменты (темы 5,6). | Практические навыки по ручной дуговой электросварке | 2 | ПК-41, ОПК-1 |
| 4 | Сварка автоматическая под слоем флюса, электрошлаковая сварка, контактная сварка, сварка в среде защитных газов, электронно-лучевая, плазменная, лазерная сварка, газовая сварка и резка: сущность процессов (темы 7,8). | Автоматическая сварка под слоем флюса | 2 | ПК-22, ПК-41, ПК-44, ОПК-1 |
| Итого | 8 |  |

5.7.  Практические занятия для студентов очной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1. | Тематика практических занятий | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расчет сварного шва | Определение прочности сварного шва | 4 | ПК-41, ОПК-1 |
| 2 | Расчет элементов металлических конструкций по предельным состояниям | Расчет по предельным состояниям по двум группам | 4 | ПК-41, ОПК-1 |
| 3. | Расчет элементов на центральное растяжение | Расчет прочности центрально-растянутого стального элемента | 4 | ПК-41, ОПК-1 |
| 4 | Расчет элементов на центральное сжатие | Расчет прочности центрально-сжатие стального элемента | 2 | ПК-22, ПК-41, ПК-44, ОПК-1 |
| 5 | Расчет элементов на изгиб | Определение касательные напряжения | 2 | ПК-22, ПК-41, ПК-44, ОПК-1 |
| Всего: | 16 |  |

5.8.  Практические занятия для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1. | Тематика практических занятий | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расчет сварного шва | Определение прочности сварного шва | 2 | ПК-41, ОПК-1 |
| 2 | Расчет элементов металлических конструкций по предельным состояниям | Расчет по предельным состояниям по двум группам | 2 | ПК-41, ОПК-1 |
| 3. | Расчет элементов на центральное растяжение | Расчет прочности центрально-растянутого стального элемента | 2 | ПК-41, ОПК-1 |
| 4 | Расчет элементов на центральное сжатие | Расчет прочности центрально-сжатие стального элемента | 1 | ПК-22, ПК-41, ПК-44, ОПК-1 |
| 5 | Расчет элементов на изгиб | Определение касательные напряжения | 1 | ПК-22, ПК-41, ПК-44, ОПК-1 |
| Всего: | 8 |  |

5.9. Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1. | Тематика самостоятельной работы | Трудоемкость (час.) | Компетенции | Контроль выполнения работы* (опрос, тест, конт, работа и т.д) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Структура металлов и сплавов | Классификация металлов. Кристаллическая решетка. Металлическая связь. Дефекты структуры. | 5,85 | ПК-41, ОПК-1 | 1. Тесты по темам; 2. Контрольная работа; 3. посещение занятий; 4. опрос,; 5. собеседование (опрос); 6. опорный конспект; 7. практические занятия/лабораторные работы; 8. Лабораторные работы |
| 2. | Основы теории металлов и сплавов | Кристаллизация металлов. Температурная диаграмма кристаллизации. Сплавы на основе химических соединений. Смеси зерен. Твердые растворы. | 7 | ПК-41, ОПК-1 |  |
| 3 | Стали | Классификация сталей. Ассортимент и физико-химические свойства. Углеродистые конструкционные стали. Углеродистые качественные стали. Литейная, инструментальная и автоматная сталь. | 8 | ПК-41, ОПК-1 |  |
| 4 | Легированные стали | Классификация легированных сталей. Ассортимент и физико-химические свойства. Высоколегированные стали. | 7 | ПК-41, ОПК-1 |  |
| 5 | Чугуны | Виды чугунов. Серый чугун. Высокопрочный чугун. Белый чугун. Ковкий чугун. | 8 | ПК-41, ОПК-1 |  |
| 6 | Цветные металлы и их сплавы | Алюминий и легирующие добавки. Классификация алюминиевых сплавов. Медные сплавы. Латуни и легирующие добавки. Магниевые сплавы. | 8 | ПК-41, ОПК-1 |  |
| 7 | Металлы и сплавы, используемые в силовых агрегатах автомобиля | Двигатель и его системы, сцепление, коробка переменных передач. Главная передача, тормозные механизмы, карданная передача и дифференциал. | 8 | ПК-22, ПК-41, ПК-44, ОПК-1 |  |
| 8 | Металлы и сплавы, используемые в элементах конструкции автомобиля | Рама, передняя и задняя оси, полуоси, подвеска, кабина и кузов автомобиля. | 8 | ПК-22, ПК-41, ПК-44, ОПК-1 |  |
| ВСЕГО | 59,85 |  |  |

5.10. Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1. | Тематика самостоятельной работы | Трудоемкость (час.) | Компетенции | Контроль выполнения работы* (опрос, тест, конт, работа и т.д) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Структура металлов и сплавов | Классификация металлов. Кристаллическая решетка. Металлическая связь. Дефекты структуры. | 10 | ПК-41, ОПК-1 | 1. Тесты по темам; 2. Контрольная работа; 3. посещение занятий; 4. опрос,; 5. собеседование (опрос); 6. опорный конспект; 7. практические занятия/лабораторные работы; 8. Лабораторные работы |
| 2. | Основы теории металлов и сплавов | Кристаллизация металлов. Температурная диаграмма кристаллизации. Сплавы на основе химических соединений. Смеси зерен. Твердые растворы. | 10 | ПК-41, ОПК-1 |  |
| 3 | Стали | Классификация сталей. Ассортимент и физико-химические свойства. Углеродистые конструкционные стали. Углеродистые качественные стали. Литейная, инструментальная и автоматная сталь. | 10 | ПК-41, ОПК-1 |  |
| 4 | Легированные стали | Классификация легированных сталей. Ассортимент и физико-химические свойства. Высоколегированные стали. | 10 | ПК-41, ОПК-1 |  |
| 5 | Чугуны | Виды чугунов. Серый чугун. Высокопрочный чугун. Белый чугун. Ковкий чугун. | 10 | ПК-41, ОПК-1 |  |
| 6 | Цветные металлы и их сплавы | Алюминий и легирующие добавки. Классификация алюминиевых сплавов. Медные сплавы. Латуни и легирующие добавки. Магниевые сплавы. | 10 | ПК-41, ОПК-1 |  |
| 7 | Металлы и сплавы, используемые в силовых агрегатах автомобиля | Двигатель и его системы, сцепление, коробка переменных передач. Главная передача, тормозные механизмы, карданная передача и дифференциал. | 10 | ПК-22, ПК-41, ПК-44, ОПК-1 |  |
| 8 | Металлы и сплавы, используемые в элементах конструкции автомобиля | Рама, передняя и задняя оси, полуоси, подвеска, кабина и кузов автомобиля. | 10 | ПК-22, ПК-41, ПК-44, ОПК-1 |  |
| ВСЕГО | 80 |  |  |

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ)

Учебным планом курсовой проект (курсовая работа) не предусмотрен

7. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при очной форме занятий в часах

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Работа в команде | - | 2 | 2 |
| Поисковый метод | - | 2 | 2 |
| Решение ситуационных задач | - | 2 | 2 |
| Мастер-класс | - | 2 | 2 |
| Итого интерактивных занятий | - | 8 | 8 |

Технологии интерактивного обучения при заочной форме занятий в часах

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Работа в команде |  | 2 | 2 |
| Поисковый метод |  | 1 | 1 |
| Решение ситуационных задач |  | 2 | 2 |
| Мастер-класс | - | 1 | 1 |
| Итого интерактивных занятий | - | 6 | 6 |

В целях изучения данной дисциплины предусматриваются проведение мастер-классов, встречи с представителями дилерских станций технического обслуживания АМТС. Время и место проведения мастер-классов согласуется заранее с изданием приказа по институту з закреплением аудитории и ответственных за проведение мастер-класса.

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Дисциплина «Автомобильные конструкционные материалы» является комплексной дисциплиной, в которой освещаются теоретические основы свойств металлов. Данная дисциплина охватывает широкий круг вопросов и включает в себя большой объем информации, поэтому преподавателю необходимо определять тот перечень вопросов, который даст возможность понять сущность современных конструкций, расчетов и потребительских свойств изделий. Для более глубокого усвоения большинства тем дисциплины преподавателю необходимо обращать внимание на то, каким образом в настоящее время применяется данная область на современных автосервисных предприятиях.

По всем темам предусмотрено проведение практических и лабораторных занятий, на которых студенты делают доклады и представляют презентации по изученной научной литературе и статьям из специальных журналов. Кроме того, что студенты самостоятельно изучают рекомендованную научную, методическую, нормативную литературу и делают конспекты, они должны пользоваться справочно-правовой системой «Консультант Плюс» и информационными порталами в сети Интернет для поиска необходимой дополнительной информации.

Изучение дисциплины требует не только прослушивания лекций преподавателя и решения практических заданий в аудитории, но и самостоятельной работы студента и, прежде всего, подбора и изучения литературы по дисциплине. Часы СРС, отведенные в рабочем учебном плане, представляют собой вид занятий, которые каждый студент организует и планирует сам. Сначала следует обратить внимание на список рекомендуемой литературы, однако для получения более глубоких знаний по изучаемой дисциплине нельзя ограничиваться только рекомендуемыми преподавателем источниками специальной литературы. Материалы, изученные самостоятельно, могут существенно облегчить усвоение дисциплины. Предлагаемые методические указания позволяют студенту иметь полное представление об изучаемой дисциплине, основных темах и рассматриваемых в них вопросах. По каждой теме приводится перечень основных понятий, которые студент должен изучить и запомнить, а также контрольные вопросы для самопроверки.

Предлагаемые методические указания:

- Колесник, П. А. Материаловедение на автомобильном транспорте [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Менеджмент организации" / П. А. Колесник, В. С. Кланица. – 4-е изд., стер. – Москва : Академия, 2010. – 320 с. – (Высшее профессиональное образование).

- Боровушкин, И. В. Определение твердости металлов и сплавов [Электронный ресурс] : метод. руководство к лаб. и практ. занятиям по дисциплине "Технология конструкционных материалов. Материаловедение" для студ. всех форм обучения спец. 150400, 150405, 190601, 190603, 110301, 110302, 240401, 250401, 250403, 280201, 311400 и направлений бакалавриата 110300, 150400, 190500, 220200, 250300, 240100, 280200 : самост. учеб. электрон. изд. / И. В. Боровушкин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова", Каф. общетехн. дисциплин. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,0 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2011. – on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader (любая версия). – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа : http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000161.pdf.

- Материаловедение и технология конструкционных материалов [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров и магистров "Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств" и дипломированных специалистов "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств" / В. Б. Арзамасов [и др.] ; под ред. В. Б. Арзамасова, А. А. Черепахина. – Москва : Академия, 2007. – 448 с. – (Высшее профессиональное образование).

- Материаловедение и технология металлов [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по машиностроительным спец. / Г. П. Фетисов [и др.] ; под ред. Г. П. Фетисова. – Изд. 6-е, доп. – Москва : Высш. шк., 2008. – 877 с.

- Технология конструкционных материалов [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / Университетская библиотека онлайн (ЭБС) ; под ред. М. А. Шатерина. – Санкт-Петербург : Политехника, 2012. – 599 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/129582/.

- Фокин, В. В. Материаловедение на автомобильном транспорте [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / В. В. Фокин, С. Б. Марков. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 288 с. – (Высшее образование).

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа включает подготовку к практическим занятиям, что предполагает изучение теоретического материала по теме, а также подготовку  к контрольным работам и тестированию.

При самостоятельной работе студент должен ознакомиться с основными учебниками и учебными пособиями, дополнительной литературой и иными доступными литературными источниками. При работе с литературой по конкретным темам курса, в том числе указанным для самостоятельной проработки, основное внимание следует уделять важнейшим понятиям, терминам, определениям, для скорейшего усвоения которых целесообразно вести краткий конспект.

Студенты могут воспользоваться возможностями электронно-библиотечной системы «Университетская библиотека on-line».

Предлагаемые методические указания:

- Колесник, П. А. Материаловедение на автомобильном транспорте [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Менеджмент организации" / П. А. Колесник, В. С. Кланица. – 4-е изд., стер. – Москва : Академия, 2010. – 320 с. – (Высшее профессиональное образование).

- Боровушкин, И. В. Определение твердости металлов и сплавов [Электронный ресурс] : метод. руководство к лаб. и практ. занятиям по дисциплине "Технология конструкционных материалов. Материаловедение" для студ. всех форм обучения спец. 150400, 150405, 190601, 190603, 110301, 110302, 240401, 250401, 250403, 280201, 311400 и направлений бакалавриата 110300, 150400, 190500, 220200, 250300, 240100, 280200 : самост. учеб. электрон. изд. / И. В. Боровушкин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова", Каф. общетехн. дисциплин. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,0 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2011. – on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader (любая версия). – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа : http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000161.pdf.

- Материаловедение и технология конструкционных материалов [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров и магистров "Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств" и дипломированных специалистов "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств" / В. Б. Арзамасов [и др.] ; под ред. В. Б. Арзамасова, А. А. Черепахина. – Москва : Академия, 2007. – 448 с. – (Высшее профессиональное образование).

- Материаловедение и технология металлов [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по машиностроительным спец. / Г. П. Фетисов [и др.] ; под ред. Г. П. Фетисова. – Изд. 6-е, доп. – Москва : Высш. шк., 2008. – 877 с.

- Технология конструкционных материалов [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / Университетская библиотека онлайн (ЭБС) ; под ред. М. А. Шатерина. – Санкт-Петербург : Политехника, 2012. – 599 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/129582/.

- Фокин, В. В. Материаловедение на автомобильном транспорте [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / В. В. Фокин, С. Б. Марков. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 288 с. – (Высшее образование).

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тесты по темам | 2 | 3 | 3 | 8 |
| Контрольная работа | 2 | 4 | 4 | 10 |
| Практические занятия | 3 | 4 | 4 | 11 |
| Лабораторные работы | 3 | 4 | 4 | 11 |
| Компонент своевременности | 3 | 4 | 4 | 11 |
| Опрос, опорный конспект, собеседование (опрос) | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача зачета с оценкой |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 10.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет с оценкой) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

11. Фонд оценочных средств

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе

12.1. Тематика контрольных работ

Для проведения контрольной работы обучающихся предусмотрены темы и задание:

1.Ведение. Понятие материаловедения. Исторические сведения. Основные задачи материа-

ловедения. Основные направления развития материаловедения.

2 Общая классификация и характеристика материалов. Стали. Чугуны. Цветные сплавы.

Пластмассы. Резины. Древесина. Керамика. Металлокерамика. Материалы для ремонта.

3 Технология материалов и их технологические свойства. Термины и определения.

4 Испытание материалов на статическое растяжение. Диаграмма растяжения. Диаграмма

условных напряжений. Жесткость металлов. Модуль упругости. Предел пропорционально-

сти. Предел упругости. Условный предел текучести. Временное сопротивление. Пластич-

ность.

5 Измерение твердости материала. Метод: Бринелля, Роквелла, Виккерса, Шора.

6 Структуры железоуглеродистых сплавов. Понятия технического железа, углеродистых

сплавов, сталей. Их микроструктуры. Микроструктуры доэвтектоидной, эвтектоидной, заэв-

тектоидной сталей.

7 Влияние пластической деформации на структуру и свойства материалов. Деформационное

упрочнение (наклеп). Влияние на наклеп плотности дислокаций.

8 Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного металла: возврат. Полигони-

зация.

9 Виды термической обработки металлов (общие сведения): отжиг первого рода; отжиг вто-

рого рода, закалка, отпуск.

10 Термомеханическая обработка стали (ТМО). Понятие, преимущества, сущность. Области

применения. Два вида ТМО.

11 Старение. Понятие, сущность. Виды старения. Область применения.

12 Упрочнение методом пластической деформации. Цель. Разновидности. Сущность. Об-

ласть применения.

13 Химико-термическая обработка стали (ХТО). Цементация. Технология. Термообработка

после цементации.

14 Химико-термическая обработка стали (ХТО). Азотирование. Технология. Типовые азоти-

руемые стали. Область применения.

15 Диффузионная металлизация. Сущность. Насыщение различными материалами. Способы

осуществления.

16 Примеси в сталях: постоянные (технологические, вредные), скрытые, специальные.

Наиболее вредные примеси.

17 Специально вводимые в сталь легирующие элементы: B, Mn, Ti, Mo, V, Cr, Ni. Эффект от

введения, область применения.

18 Общая классификация легированных сталей: по структуре после охлаждения, по степени

легирования, по числу легирующих, по составу, по назначению.

19 Общая классификация сталей: по химическому составу, по содержанию углерода, по

равновесной структуре, по качеству, по назначению.

20 Маркировка углеродистых сталей обыкновенного качества .

21 Маркировка качественных углеродистых сталей.

22 Маркировка легированных конструкционных сталей.

23 Маркировка легированных инструментальных сталей.

24 Маркировка быстрорежущих инструментальных сталей.

25 Чугуны. Классификация. Строение, свойства, маркировка серых чугунов: ферритных,

феррито-перлитный, перлитных. Содержание углерода в этих чугунах.

26 Влияние состава чугуна на процесс графитизации. Влияние графита на механические

свойства отливок. Положительные стороны наличия графита. Область применения серых чу-

гунов. Маркировка серых чугунов.

27 Высокопрочный чугун с шаровидным графитом. Технология производства. Сравнитель-

ный анализ высокопрочных чугунов с различной металлической основой. Содержание угле-

рода. Область применения. Маркировка.

28 Ковкий чугун. Способ получения. Методы предотвращения графитизации. Содержание

углерода. Схемы отжига ковкого чугуна. Структуры чугуна. Маркировка. Механические и

технологические свойства. Область применения.

29 Металлокерамические твердые сплавы (МТС). Определение. Способ изготовления. Фор-

мы изделий из МТС. Твердость. Износостойкость. Теплостойкость. Сравнение с инструмен-

тальными быстрорежущими сталями. Группы сплавов. Безвольфрамовые твердые сплавы и

керамические инструментальные материалы.

30 Титан и его сплавы.

31 Алюминий и его сплавы.

32 Медь и ее сплавы.

33 Композиционные материалы и области их применения.

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Определить требования к механическим свойствам стали для изготовления детали,

согласно заданному варианту.

1 Изучите деталь

2 Оцените условия работы

3 Назначьте марку сплава

4 -------------- метод получения заготовки

5 -------------- термическую обработку

6 -------------- контрольную операцию

Варианты заданий:

1 Шестерня червячного редуктора,

2 Вал масляного насоса,

3 Плунжер топливного насоса,

4 Поршневое кольцо,

5 Поршневой палец,

6 Цилиндровая втулка,

7 Пружина толкателя,

8 Распределительный вал,

9 Игла распылителя,

10 Шатун,

11 Шатунный болт,

12 Коленчатый вал,

13 Вал-шестерня КПП,

14 Блок цилиндров,

15 Болт карданный,

16 Вал ШРУСа

17 Червячная шестерня делительного механизма,

18 Корпус КПП,

19 Червяк редуктора РЧ40,

20 Втулка балансира заднего моста

12.2. Текущий контроль

Примеры тестов (заданий) для контроля знаний.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Для металлов характерна следующая кристаллическая решетка:

а) кубическая;

б) гексогональная;

в) оба ответа правильные.

2. Параметры кристаллических решеток составляют порядка:

а) до 1 нм;

б) до 0,1 мкм;

в) до 10 нм.

3. Промышленные металлы- это:

а) монокристаллы;

б) поликристаллы;

в) аморфные тела.

4. К дефектам кристаллической структуры металлов можно отнести:

а) вакансии и внедрения;

б) линейные и винтовые дислокации;

в) оба ответа правильные.

5. При кристаллизации металлов с увеличением скорости охлаждения::

а) растет количество зародышей и размер зерен;

б) расчет количество зародышей и меньший размер зерен;

в) уменьшается количество зародышей и размер зерен.

6.  Введение модификаторов в металлы служит:

а) для уменьшения размеров зерен;

б) для увеличения размеров зерен;

в) для совершенствования формы зерен.

7. Горячая механическая обработка металлов (ковка, прокат и т.д.) приводит к тому, что:

а) меняется форма зерен металлов;

б) зерна металлов плотнее прессуются друг с другом;

в) создается упорядоченная структура расположения зерен металла.

8. Сплав считается металлическим, если металлическая компонента составляет:

а) более 50%;

б) более 70%;

в) более 80%

9. Какие металлические сплавы  не используются в автомобильное промышленности::

а) химические соединения;

б) смеси зерен;

в) твердые растворы.

10. Содержание углерода в стали:

а) до 1,5%;

б) до 2,14%;

в) до 4%.

11. Качественные стали содержат примесей:

а) S –до 0,06%; Р – до 0,07%;

б) S –до 0,04%; Р – до 0,035%;

в) S –до 0,025%; Р – до 0,025%.

12. Процесс раскисления стали - это:

а) удаление кислорода из жидкого металла;

б) внедрение кислорода в жидкий металл;

в) создание окислов металлов при кристаллизации.

13. Углеродистые стали бывают:

а) спокойные и полуспокойные;

б) кипящие, спокойные и полуспокойные;

в) кипящие и полуспокойные.

14. Низкоуглеродистые стали обладают свойствами:

а) мягкие, пластичные, хорошо деформируются в холодном и горячем состоянии;

б) хорошие прочностные свойства, небольшая пластичность и вязкость;

в) высокая прочность, низкая пластичность и вязкость, хрупкость.

15. Среднеуглеродистные стали обладают свойствами:

а) мягкие, пластичные, хорошо деформируются в холодном и горячем состоянии;

б) хорошие прочностные свойства, небольшая пластичность и вязкость;

в) высокая прочность, низкая пластичность и вязкость, хрупкость.

в) аналог.

16. Высокоуглеродистые стали обладают свойствами:

а) мягкие, пластичные, хорошо деформируются в холодном и горячем состоянии;

б) хорошие прочностные свойства, небольшая пластичность и вязкость;

в) высокая прочность, низкая пластичность и вязкость, хрупкость.

17. Охарактеризовать сталь марки   ВСт 4 Гсп 4:

а) сталь с заданными механическими свойствами, химический состав соответствует марке стали 4, повышенное содержание добавки  -германия, сталь прокатная, четвертая категория качества по содержанию примесей;

б) сталь с заданными химическими свойствами, механические свойства соответствует марке стали 4, пониженное содержание добавки  - марганца, сталь полуспокойная, четвертая категория стали по содержанию кремния;

в) сталь с заданными механическими и химическими свойствами, содержание углерода соответствует марке стали 4, повышенное содержание добавки  - марганца, сталь спокойная, четвертая категория по содержанию кремния.

18. Охарактеризовать сталь марки 15 кп Г:

а) низкоуглеродистная сталь высокой пластичности со средним содержанием углерода 1,5%, ковкий прокат, добавка - германий;

б) низкоуглеродистная сталь невысокой пластичности со средним содержанием углерода 0,15%, кипящая, добавка – марганец;

в) среднеуглеродистная сталь невысокой пластичности со средним содержанием углерода 1,5%, ковкий прокат, добавка - магний.

19. Охарактеризовать сталь марки А 14 С:

а) сталь автоматная со средним содержанием углерода 0,14%, добавка - свинец;

б) сталь  высшего качества, со средним  содержанием углерода 0,14%, добавка - кремний;

в) сталь армированная, со средним содержанием  углерода 1,4%, армирующий материал -сиккативы.

20. Охарактеризовать чугун марки В Ч 30-6:

а) серый чугун с пределом прочности 300МПа и относительным удлинением 6%;

б) высококовкий чугун с содержанием углерода 3%, с графитовыми вкраплениями до 0,6мкм;

в) высококовкий чугун с содержанием углерода 3%, с пределом прочности 600 МПа.1.

12.3. Промежуточный контроль

Вопросы к дифференцированному зачету

Пороговый уровень освоения компетенции

- Классификация металлов.

- Кристаллическая решетка.

- Ассортимент и физико-химические свойства.

- Высоколегированные стали.

- Классификация сталей.

- Медные сплавы.

- Латуни и легирующие добавки.

- Магниевые сплавы.

- Двигатель и его системы, сцепление, коробка переменных передач.

- Главная передача, тормозные механизмы, карданная передача и дифференциал.

- Ассортимент и  физико-химические свойства.

- Углеродистые конструкционные стали.

- Углеродистые качественные стали.

- Литейная, инструментальная и автоматная сталь.

- Металлическая связь.

- Дефекты структуры.

- Кристаллизация металлов.

- Медные сплавы.

- Латуни и легирующие добавки.

- Магниевые сплавы.

Продвинутый уровень освоения компетенции

- Классификация металлов.

- Кристаллическая решетка.

- Ассортимент и физико-химические свойства.

- Высоколегированные стали.

- Классификация сталей.

- Медные сплавы.

- Латуни и легирующие добавки.

- Магниевые сплавы.

- Двигатель и его системы, сцепление, коробка переменных передач.

- Главная передача, тормозные механизмы, карданная передача и дифференциал.

- Ассортимент и  физико-химические свойства.

- Углеродистые конструкционные стали.

- Углеродистые качественные стали.

- Литейная, инструментальная и автоматная сталь.

- Металлическая связь.

- Дефекты структуры.

- Кристаллизация металлов.

- Медные сплавы.

- Латуни и легирующие добавки.

- Магниевые сплавы.

- Температурная диаграмма кристаллизации.

- Сплавы на основе химических соединений.

- Смеси зерен.

- Двигатель и его системы, сцепление, коробка переменных передач.

- Главная передача, тормозные механизмы, карданная передача и дифференциал.

- Твердые растворы.

- Классификация легированных сталей.

- Ассортимент и физико-химические свойства.

- Высоколегированные стали.

- Виды чугунов. Серый чугун. Высокопрочный чугун. Белый чугун. Ковкий чугун.

Высокий уровень освоения компетенции

- Классификация металлов.

- Кристаллическая решетка.

- Ассортимент и физико-химические свойства.

- Высоколегированные стали.

- Классификация сталей.

- Медные сплавы.

- Латуни и легирующие добавки.

- Магниевые сплавы.

- Двигатель и его системы, сцепление, коробка переменных передач.

- Главная передача, тормозные механизмы, карданная передача и дифференциал.

- Ассортимент и  физико-химические свойства.

- Углеродистые конструкционные стали.

- Углеродистые качественные стали.

- Литейная, инструментальная и автоматная сталь.

- Металлическая связь.

- Дефекты структуры.

- Кристаллизация металлов.

- Медные сплавы.

- Латуни и легирующие добавки.

- Магниевые сплавы.

- Температурная диаграмма кристаллизации.

- Сплавы на основе химических соединений.

- Смеси зерен.

- Двигатель и его системы, сцепление, коробка переменных передач.

- Главная передача, тормозные механизмы, карданная передача и дифференциал.

- Твердые растворы.

- Классификация легированных сталей.

- Ассортимент и физико-химические свойства.

- Высоколегированные стали.

- Виды чугунов. Серый чугун. Высокопрочный чугун. Белый чугун. Ковкий чугун.

- Алюминий и легирующие добавки.

- Классификация алюминиевых сплавов.

- Медные сплавы.

- Латуни и легирующие добавки.

- Магниевые сплавы.

- Двигатель и его системы, сцепление, коробка переменных передач.

- Кристаллизация металлов.

- Кристаллизация металлов.

- Медные сплавы.

- Главная передача, тормозные механизмы, карданная передача и дифференциал.

- Рама, передняя и задняя оси, полуоси, подвеска, кабина и кузов автомобиля.

13. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Для использования в образовательном процессе имеется:

Реестр современных и профессиональных баз данных

| № | Наименование баз данных | Ссылка на источник |
| --- | --- | --- |
| 1 | Справочная правовая система Консультант + | Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 307-1, 312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 207-2 |
| 2 | Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки | http://diss.rsl.ru/ |
| 3 | Бюро наилучших доступных технологий | http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 |
| 4 | Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения российской академии наук | http://www.prometeus.nsc.ru http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ |
| 5 | Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала «Российское образование» | http://window.edu.ru/ |
| 6 | Образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» | http://ict.edu.ru/ |
| 7 | Геопортал Республики Коми | http://gis.rkomi.ru/ |
| 8 | Научная электронная библиотека Elibrary | https://elibrary.ru |
| 9 | Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) | http://www.gpntb.ru/ |
| 10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) | http://www1.fips.ru/ |
| 11 | Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) | http://www.rupto.ru/ |

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

    - Электронный каталог библиотеки СЛИ;

    - ЭБС "Университетская библиотека online";

    - ЭБС "Издательство "ЛАНЬ";

    - Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

    - Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Техническая эксплуатация машин и оборудования отрасли» используются следующие программные средства:

Базовое программное обеспечение

Операционная система Debian
Стандартная общественная лицензия GNU
(https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html)

Операционная система FreeBSD
Стандартная общественная лицензия GNU
(https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html)

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств)
Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020

Офисный пакет LibreOffice 
Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)

Антивирус Касперского
Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021

Архиватор 7-zip
Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)

Файловый менеджер Far
Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru)

Интернет-браузер Mozilla Firefox
Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)

Интернет-браузер Google Chrome
Модифицированная лицензия BSD https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам

Справочная правовая система Консультант +

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО 
«КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно

Электронные библиотечные системы

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно

Программы компьютерного тестирования

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования»

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована материально-техническая база:

| Оснащенность | Наименование аудиторий, месторасположение |
| --- | --- |
| Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: | согласно учебному расписанию |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |
| Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Помещения для самостоятельной работы | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, Кабинет «Компьютерный класс», ул. Ленина, д. 39, каб. №321-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |

16. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Материаловедение для транспортного машиностроения [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. «Автомобили и автомобильное хозяйство» и «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (Автомобильный транспорт)» направления подготовки «Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования» и по направлению подготовки бакалавров «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (профили подготовки «Автомобили и автомобильное хозяйство» и «Автомобильный сервис»)  / Э.Р. Галимов [и др.] ; Изд-во «Лань» (ЭБС). – Санкт-Петербург : Лань, 2013. – 448 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30195.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Материаловедение и технология металлов [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по машиностроительным спец. / Г. П. Фетисов [и др.] ; под ред. Г. П. Фетисова. – Изд. 6-е, доп. – Москва : Высш. шк., 2008. – 877 с.

Научная литература

- Особенности проектирования, изготовления и ремонта транспортных, дорожных и лесных машин для Крайнего Севера [Текст] / И. В. Боровушкин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова". – Сыктывкар : СЛИ, 2011. – 216 с.

Периодические издания

- Автомобильная промышленность [Текст] : научно-технический журнал / учредители Министерство образования и науки Российской Федерации, ОАО "Автосельхозмаш-Холдинг". – Москва : Машиностроение. – Издается с мая 1930 г. – Выходит ежемесячно.

- Мир транспорта и технологических машин [Электронный ресурс] : научно-технический журнал. – Орел :  Госуниверситет – УНПК. – Выходит ежеквартально. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=321659.