МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

Кафедра «Лесное хозяйство и деревообработка»

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

___________Л. А. Гурьева

«_____»__________20__ г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

«ДРЕВЕСИНОВЕДЕНИЕ С ОСНОВАМИ ЛЕСНОГО ТОВАРОВЕДЕНИЯ»,

Б1.О.21

(название дисциплины в соответствии с учебным планом)

| Наименование ООП ВО: | «Технология деревообработки» |
| --- | --- |
| Направление подготовки: | 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» |
| Профиль: | «Технология деревообработки» |
| Программа подготовки: | бакалавриат |
| Факультет: | Лесного и сельского хозяйства |
| Кафедра: | Лесное хозяйство и деревообработка |
| Форма обучения: (очная/ заочная) | 4/2 |
| Год начала подготовки: | 2020 |
| Общая трудоемкость в ЗЕТ в часах | 5 180 |
| Форма контроля: | Экзамен, конт.раб. |

Сыктывкар 2020

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

ФОС составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 35.03.02  «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 26.07.2017 № 698, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ____ г.

ФОС рассмотрен и утвержден на заседании кафедры «___» __________ 20__ г., протокол № ________.

Разработчики:

ст. преподаватель кафедры

«Лесное хозяйство и деревообработка»                    ___________________            М.Н. Кочева

(должность, кафедра)	                            (подпись)	                                (Ф.И.О.)

преподаватель кафедры

«Лесное хозяйство и деревообработка»                     _______________                   Э. А. Елиферов

(должность, кафедра)	                                                                                                     (подпись)                                                    (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой

«Лесное хозяйство и деревообработка»               _____________________           В. В. Пахучий

(название кафедры)	                                                                                   (подпись)			                  (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей кафедрой

д. с.-х. н., профессор

«Лесное хозяйство и деревообработка»               _____________________          В. В. Пахучий

(должность, кафедра)	                                                                                  (подпись)			                  (Ф.И.О.)

Декан факультета

лесного и сельского хозяйства	                     ____________________            Т. В. Попова

(должность, факультет )	                                                                                            (подпись)	                                            (Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ……………………………………………………. | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ……………………… | 4 |
| 3. | ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | 4 |
| 4. | Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций…………………………………… | 4 |
| 5. | ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП……………………………………………………… | 5 |
| 6. | МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ……………………………………………………………………………….. | 17 |
| 7. | РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТА ………………………………………………………………………………………. | 17 |

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств – неотъемлемая часть рабочей программы по дисциплине «Древесиноведение с основами лесного товароведения»  системы  оценки  качества  освоения  студентами  основной  профессиональной  образовательной программы высшего образования.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Цель ФОС – установить соответствие уровня подготовки обучающегося  требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств  (профиль ТД), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 26.07.2017 № 698

Для достижения поставленной цели фондом оценочных средств по дисциплине «Древесиноведение с основами лесного товароведения» решаются следующие задачи:

- в рамках изучения данной дисциплины решаются задачи по приобретению студентами знаний  о строение и свойствах древесины, способов ее защиты и хранения, видов пороков и их влияния на качество,  лесных товаров и нормативных документы.

- подготовка к усвоению специальных дисциплин направления 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих  производств».

- формирование комплексного подхода к сырью и материалам при использовании их в различных отраслях промышленности.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Код и наименование компетенции | Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Наименование оценочного средства (процедуры оценивания) |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПК-2 | ОПК-2. Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную документацию в профессиональной деятельности. | ОПК-2.4 Оформляет специальные документы для осуществления профессиональной деятельности. | Практические занятия, опрос |

4. Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций

- Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения и критерии их оценивания

| Индикаторы компетенции | Оценки сформированности компетенций |
| --- | --- |
|  | удовлетворительно | хорошо | отлично |
| Полнота знаний | Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок |
| Наличие умений | Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами. | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме |
| Наличие навыков (владение опытом) | Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов |
| Характеристика сформированности компетенции | Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по большинству практических задач | Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических (профессиональных) задач | Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложны практических (профессиональных) задач |

Таблица 4.2 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

| Контролируемые разделы дисциплины | Код контролируемой компетенции | Вид занятий | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| Роль древесины в народном хозяйстве | ОПК-2(ОПК-2,4) | Лекции, самостоятельная работа студента | - Изучение тем лекций; - Практические занятия; - Подготовка к устному докладу по темам контрольной работы; - Опрос. |
| Достоинства и недостатки древесины. Основные части дерева. Основные раз резы ствола. Макроскопическое строение древесины. |  | Лекции, самостоятельная работа студента |  |
| Химические свойства древесины |  | Лекции, самостоятельная работа студента |  |
| Физические свойства древесины |  | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента |  |
| Электрические свойства древесины |  | Лекции, самостоятельная работа студента |  |
| Механические и технологические свойства древесины. Методы испытаний. |  | Лекции, самостоятельная работа студента |  |
| Пороки формы ствола. Пороки древесины. |  | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента |  |
| Классификация и стандартизация лесных товаров. Круглые лесоматериалы |  | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента |  |
| Продукция лесопильного производства, маркировка пиломатериалов |  | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента |  |
| Продукция фанерной промышленности |  | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента |  |
| Композиционные материалы на основе измельченной древесины. |  | Лекции, самостоятельная работа студента |  |
| Роль стандартизации в управлении качеством продукции. |  | Лекции, самостоятельная работа студента |  |

5. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

5.1. Текущий контроль

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, полученных на лекционных занятиях, лабораторных работах, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется как в виде  тестирования (аудиторная контрольная работа). Табл. 6.1 - 6.2

Типовые контрольные задания или иные материалы, характеризующие этапы формирования компетенций в процесс освоения образовательной программы. Контрольные работы выдаются преподавателем на занятиях

Контрольная работа состоит решение задач связано с проверкой усвоения материала курса, а также умения пользоваться стандартами.

Задачи предусмотрены по 4 разделам курса, включающих в себя:

I — Физические свойства древесины I.1 — I.10.

II — Круглые лесоматериалы II.1 — II.20.

III — Пиломатериалы III.1 — III.15.

IV—Шпон (фанера). IV.1 —IV.20.

I. Физические свойства древесины

Задачи по физическим свойствам древесины решаются с помощью формул и диаграмм, данных в учебнике Б. Н. Уголева [2]

II. Круглые лесоматериалы

При решении задач по определению объема и сорта круглых лесоматериалов следует пользоваться соответствующими стандартами: в зависимости от породы (хвойные или лиственные) ГОСТ 9462—88, ГОСТ 9463—88, ГОСТ 2292—88, ГОСТ 2708—75.

III. Пиломатериалы

Для определения сорта пиломатериалов внутрисоюзного потребления необходимо пользоваться ГОСТ 8486—86 (для хвойных) и ГОСТ 2695—83 (для лиственных).

IV. Шпон

Шпон из древесины различных пород используется прежде всего для получения фанеры.   Сорт лущеного шпона из хвойных и лиственных пород определяется по ГОСТ 99 – 89.

Тестирование

Каждый вариант аудиторной контрольной работы включает вопросы по пройденному материалу лекционного курса и практических занятий.  Количество заданий в  аудиторной контрольной работе определяется объемом пройденного материала по лекционному курсу и практических занятий.

Примерные тестовые задания

Задание: Примерные тестовые задания

Вариант 1

1. Деловые сортименты, предназначенные для использования в круглом виде или в качестве сырья  для выработки пиломатериалов общего назначения

- - Долготье

- - Бревна

- -Жерди

2.  Товары, получаемые путем механической  обработки ствола дерева

- -Лесоматериалы

- - Сырье для лесохимических производств

- - Композиционные древесные материалы

3. Цельная древесина с направленно-измененными свойствами (прессованная)

- - Целлюлоза и бумага

- - Модифицированная древесина

- -Продукция лесохимических производств

4. Обладает повышенной проницаемостью для жидкостей и пониженной стойкостью к загниванию

- - Водослой

- - Внутренняя заболонь

- - Заболонные грибные окраски

5. Центральная зона ствола, имеющая меньшую влажность, чем периферийная, а по цвету не отличающаяся от нее

- - Спелая древесина

- - Заболонь

- – Ядро

6. Материалы, получаемые резанием древесины по спирали

- - Строганые лесоматериалы

- - Лущеные лесоматериалы

- - Колотые лесоматериалы

7. Листовой материал, изготовленный в процессе горячего прессования и сушки сформированной в виде ковра массы из древесных волокон

- - Древесностружечные  плиты

- - Столярные плиты

- - Древесноволокнистые плиты

8. Получают при распиловке лесоматериалов

- - Стружка

- - Щепа

- - Опилки

9. Затрудняет обработку древесины и увеличивает количество отходов, вызывает растрескивание древесины

- - Двойная сердцевина

- - Смешенная сердцевина

- - Завиток

10. Уменьшает фактическую ширину сторон сортимента, увеличивает количество отходов при распиловке

- Скос пропила

- Обзол

- Обдир коры

Вариант 2

1. Что изучается в разделе «Древесиноведение» курса «Древесиноведение с основами лесного товароведения»?

- Физические, химические, механические, тепловые, электрические и другие свойства древесины.

- Потребительские свойства продукции из древесины.

- Физические и механические свойства древесины, а также потребительские свойства продукции из древесины.

2. По какой из формул определяется абсолютная влажность ?

1)                2)        3)

3. Анатомическое строение дерева состоит

- Кора, луб, камбий, трахеиды, сосуды.

- Кора, луб, камбий, заболонь, ядро, сердцевина.

- Кора, луб, камбий, сердцевидные лучи, смоляной ход, сосуды.

4. Плотность древесинного вещества д.в. составляет:

- 1,73 г/см3

- 2,43 г/см3

- 1,53 г/см3

5.Что обозначает маркировка Э III 6 на торце сортимента ?

1)  Сортимент для экспорта, III сорта, диаметром 16, 26, и далее через 10 см

2)  Сортимент для балансов, III сорта, диаметром 6 см.

3) Сортимент для строительства, III сорта, диаметром 16 см.

6. Сбежистость это:

1) Уменьшение диаметра сортимента на 1 см на каждый метр длины

2) Уменьшение диаметра сортимента больше, чем на 1 см на каждый метр длины

3) Уменьшение диаметра сортимента на 1 см на всю длину сортимента.

7. Чураками называют:

1) Сортименты, использующийся для выработки специальных видов лесной продукции.

2) Сортименты, соответствующие по длине рабочим размерам деревообрабатывающего оборудования.

3) Сортименты, предназначенные для использования в круглом виде или в качестве сырья для выработки пиломатериалов общего назначения.

7. Усушка  это:

- Уменьшение линейных размеров при удалении из нее связанной воды.

- Уменьшение  объема  при удалении из нее свободной воды.

- Уменьшение линейных размеров и объема при удалении из нее связанной воды.

8. Клетка состоит:

1)  Камбий, трахеиды, сосуды.

2)  Оболочка, протопласт, цитоплазма, ядро.

3) Ядро, сердцевина, заболонь.

9. Механические повреждения это

1)  обдир, скол, заруб, кара, надкол, вырыв.

2)  Волнистость, бахрома, царапины, риски.

3) Заруб, царапины, риски.

10. Предел насыщения клеточных стенок Wп.н. это:

1) Это максимальная влажность клеточных стенок, достигаемая при увлажнении древесины в воде.

2) Это максимальная влажность клеточных стенок, достигаемая при сорбрации паров воды из воздуха.

3) Это минимальная влажность клеточных стенок.

Вариант 3

- Предел насыщения клеточных стенок Wп.н. это:

- Это максимальная влажность клеточных стенок, достигаемая при увлажнении древесины в воде.

- Это максимальная влажность клеточных стенок, достигаемая при сорбрации паров воды из воздуха.

- Это минимальная влажность клеточных стенок.

- Усушка  это:

- Уменьшение линейных размеров при удалении из нее связанной воды.

- Уменьшение  объема  при удалении из нее свободной воды.

- Уменьшение линейных размеров и объема при удалении из нее связанной воды.

- Сбегом  называется:

- Уменьшение диаметра сортимента на 1 см на каждый метр длины

- Уменьшение диаметра сортимента больше, чем на 1 см на каждый метр длины

- Уменьшение диаметра сортимента на 1 см на всю длину сортимента.

- Доска это:

- Если ширина меньше двойной толщины

- Если ширина вдвое больше толщины

- Если ширина и толщина более 50 мм

- Что обозначает маркировка Э III 6 на торце сортимента ?

- Сортимент для экспорта, III сорта, диаметром 16, 26, и далее через 10 см

- Сортимент для балансов, III сорта, диаметром 6 см

- Сортимент для строительства, III сорта, диаметром 16 см

- Какой сортимент предназначен для продольной распиловки ?

- Балансы

- Пиловочник

- Рудстойка

- Фанера представляет собой:

- Два склеенных между собой листов лущеного шпона

- Три или более склеенных между собой листов лущеного шпона с взаимно перпендикулярным расположением волокон в смежных слоях.

- Три или более склеенных между собой листов лущеного шпона

- Показатели макроструктуры древесины вычисляются по формулам:

- ;

- ;

- ;

- Пиролиз это:

- Разложение древесины под воздействием температуры.

- Термическое разложение древесины под воздействием высоких температур без доступа воздуха.

- Сжигание древесины в избыточном количестве воздуха.

- Чураками называют:

- Сортименты, использующийся для выработки специальных видов лесной продукции.

- Сортименты, соответствующие по длине рабочим размерам деревообрабатывающего оборудования.

- Сортименты, предназначенные для использования в круглом виде или в качестве сырья для выработки пиломатериалов общего назначения.

Вариант 4

1. Покоробленность бывает:

- Ребровая, кромочная, торцевая, пластовая.

- Продольная, поперечная, винтовая, кромочная.

- Волнистая, закористая.

2.  Из каких элементов состоит микростроение  лиственная   порода?

1. Либриформ и трахеиды

2.Сосуды, либриформ, трахеиды.

3.Трахеиды, смоляной ход.

3. Механические повреждения это

1. Обдир, скол, заруб, кара, надкол, вырыв.

2. Волнистость, бахрома, царапины, риски.

3. Заруб, царапины, риски.

4. Балансы это:

1. Отрезки хлыста включая припуск на длину.

2.  Круглый лесоматериал, предназначенные для переработки на целлюлозу и древесную массу.

3.  Сортимент, предназначенный для использования в круглом виде.

5. Сердцевидные лучи бывают:

1.  Узкие, широкие.

2.  Очень узкие, узкие, широкие, ложно широкие.

- Узкие, широкие, ложно широкие.

6. Закомелистость бывает:

1.  Круглая, округлая, ребристая.

2. Округлая, ребристая.

- Овальная, ребристая, вытянутая.

7. В химический состав древесины входит :

1. Смолы, камбий, жиры, танины.

2. Целлюлоза, гемицеллюлоза, лигнин, экстрактивные вещества.

3. Фосфор, сера, кальций, натрий.

8.  Кряжами принято называть ?

1. Круглый сортимент, предназначенный для переработки.

2. Отрезок хлыста, длина которых кратна длине полученного сортимента.

3. Сортименты, использующиеся для выработки специальных видов лесной промышленности.

9. Чураками называют:

1.Сортименты, использующиеся для выработки специальных видов лесной продукции.

2.Сортименты, соответствующие по длине рабочим размерам деревообрабатывающего оборудования.

3.Сортименты, предназначенные для использования в круглом виде или в качестве сырья для выработки пиломатериалов общего назначения.

10.  Клетка состоит:

1. Камбий, трахеиды, сосуды.

2.Оболочка, протопласт, цитоплазма, ядро.

3.Ядро, сердцевина, заболонь.

Вариант 5

1.  Что изучается в разделе «Древесиноведение» курса «Древесиноведение с основами лесного товароведения?»

1. Физические, химические, механические, тепловые, электрические и другие свойства древесины.

2. Потребительские свойства продукции из древесины.

3.Физические и механические свойства древесины, а также потребительские свойства продукции из древесины.

2.  Из каких элементов состоит микростроение  хвойная древесина?

1. Либриформ и трахеиды

2. Сосуды

3. Трахеиды

3.  Какая из пород самая распространенная в России?

1. Лиственница

2. Сосна

3. Береза

4.  Какое общее название бревна, получившее назначение?

1. Сортимент

2.  Кряж

3.  Пиловочник

5.  В шпоне трещина называется сомкнутая если ширина:

1.  менее 0,2 мм

2.  более 0,2 мм

3. менее или равная 0,2 мм

6. Сбежистость это:

1.Уменьшение диаметра сортимента на 1 см на каждый метр длины

2.Уменьшение диаметра сортимента больше, чем на 1 см на каждый метр длины

3.Уменьшение диаметра сортимента на 1 см на всю длину сортимента.

7.  Что обозначает маркировка Э III 6 на торце сортимента ?

- Сортимент для экспорта, III сорта, диаметром 16, 26, и далее через 10 см

- Сортимент для балансов, III сорта, диаметром 6 см

- Сортимент для строительства, III сорта, диаметром 16 см

8. Круглый лесоматериал  предназначенный для продольной   распиловки

- Балансы

- Пиловочник

- Рудстойка

9.  Чураком называют:

- Сортименты, использующийся для выработки специальных видов лесной продукции.

- Сортименты, соответствующие по длине рабочим размерам деревообрабатывающего оборудования.

- Сортименты, предназначенные для использования в круглом виде или в качестве сырья для выработки пиломатериалов общего назначения.

10. Анатомическое строение дерева состоит

- Кора, луб, камбий, трахеиды, сосуды.

- Кора, луб, камбий, заболонь, ядро, сердцевина.

- Кора, луб, камбий, сердцевидные лучи, смоляной ход, сосуды.

Примеры задач для выполнения расчетных работ

I. Физические свойства древесины

Задачи по физическим свойствам древесины решаются с помощью формул и диаграмм, данных в учебнике Б. Н. Уголева [11].

- Вычислить показатели макроструктуры хвойной древесины на участке в 2 см, если число годичных слоев — 14,общая ширина поздних зон 4 мм.

- Определить абсолютную и относительную влажность образца, если его масса до высушивания составляла 12,6 га после высушивания 4,2 г.

1.3. Определить абсолютную влажность образца, если его масса до высушивания составляла 14,4 г, а после высушивания 6,3 г. Какие формы влаги имеются в данном образце и в каком процентном отношении?

1.4. Определить величину и коэффициент усушки древесины в радиальном направлении, если размер образца при его высыхании от 60 до 10% изменился от 21 до 19,4 мм.

1.5. Определить конечную ширину доски после ее высыхания до 15%, если ее начальная .ширина при влажности 70% составляла 130 мм, коэффициент усушки А = 0,32.

- Определить величину и коэффициент разбухания древесины в тангенциальном направлении, если размер образца при его увлажнении от 0 до 40% изменился от 20,6 до23,0 мм.

- Определить пористость образца древесины если плотность его в сухом состоянии 420 кг/м3.

- Базисная плотность древесины березы 500 кг/м3. Вычислить ее плотность при влажности 12% и при влажности 70%.

1.9. Определить массу (плотность) 1 м3 древесины бука при влажности 50%.

1.10.Образец хвойной древесины имеет пористость 69,3%. Вычислить его плотность. Какая это древесная порода?

- Определить теплопроводность древесины бука в радиальном направлении при Г = 60°С и влажности 60%.

- Определить диэлектрическую проницаемость древесины березы при влажности 6%.

- Вычислить показатели макроструктуры для древесины ели на участке в 2 см. Число годичных слоев—10,общая ширина поздних зон — 8 мм. Пригодна ли эта древесина в качестве резонансной?

- Определить коэффициент температуропроводности в радиальном направлении для сосны при влажности 105%.

- Определить конечную ширину доски после ее высыхания до 15%, если ее начальная ширина при влажности 40%составляла 187 мм коэффициент усушки =0,30.

II. Круглые лесоматериалы

При решении задач по определению объема и сорта круглых лесоматериалов следует пользоваться соответствующими стандартами: в зависимости от породы (хвойные или лиственные) ГОСТ 9462—88, ГОСТ 9463—88, ГОСТ 2292—88, ГОСТ 2708—75. Прежде всего необходимо вычислить среднее из двух взаимно-перпендикулярных измерений, диаметра в верхнем отрезе бревна (кряжа) и округлить полученный результат до ближайшего стандартного (четного) значения согласно правилам ГОСТ 2292—88. Далее по табл. 3 ГОСТа определяется сорт по каждому пороку и на основании их общих свойств — сорт бревна, который соответствует сорту по наихудшему пороку. Зная сорт, диаметр, длину, древесную породу, из табл. 2 выбираем одно из возможных назначений для бревна. При этом необходимо определить стандартную длину лесоматериала, отбрасывая припуски на распиловку и оторцовку. По стандартным длине и диаметру находим объем бревна по таблицам объемов ГОСТ 2708—75, в которых учитывается естественный сбег бревна. Определять объем по формуле объема цилиндра недопустимо. Маркировка проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 2292—88. Марка содержит наименование сорта и последнюю цифру диаметра.

II. I. Березовое бревно длиной 4,05 м, максимальным и минимальным диаметрами в верхнем торце 20 и 18 см имеет здоровые сучки размером 2,5 см и торцовые трещины усушки максимальной глубиной 5 см. Определить сорт, назначение, объем бревна и показать схему его маркировки.

II.2. Ольховый кряж длиной 3,3 м, максимальным и минимальным диаметрами в верхнем торце 22 и 20 см имеет здоровые сучки размером 4 см и сложную метиковую трещину максимальным размером по диаметру 6 см. Определить сорт, назначение, объем кряжа и показать схему его маркировки.

II.3. Дубовый кряж длиной 4,1>м, максимальным и минимальным диаметрами в верхнем торце 31 и 30 см имеет здоровые сучки размером 6 см и 3 червоточины глубиной 2 мм. Определить сорт, назначение, объем кряжа и показать схему его маркировки.

II.4. Березовый кряж длиной 3,3 м, максимальным и минимальным диаметрами в верхнем торце 19. и 18 см имеет здоровые сучки размером 2 см и торцовое побурение без белых выцветов. Определить сорт, назначение, объем кряжа и показать схему его маркировки.

II.5. Осиновый кряж длиной 3,06 м, максимальным и минимальным диаметрами в верхнем торце 23 и 22 см имеет здоровые сучки размером до 3 см и ядровую гниль на верхнем торце диаметром 5 см. "Определить сорт, назначение» объем кряжа и показать схему его маркировки.

II.6. Буковый кряж длиной 5,17 м, максимальным и минимальным 'диаметрами в верхнем торце 20 и 19 см имеет сучки здоровые размером 3,5 см и ложное ядро диаметром9 см. Определить сорт, назначение, объем кряжа и показать схему его маркировки.

II.7. Дубовый кряж длиной 4,0 м, максимальным и минимальным диаметрами в верхнем торце 28 и 26 см имеет сучки здоровые размером 8 см и ядровую гниль на верхнем торце диаметром 6 см. Определить сорт, назначение, объем кряжа и показать схему его маркировки.

II.8. Березовый кряж длиной 4,9 м, максимальным и минимальным диаметрами в верхнем торце 25 и 24 см имеет бровки от заросших сучков с углом между усами 130° и синеву глубиной по радиусу 2 см. Определить сорт, назначение, объем кряжа и показать маркировку.

II.9. Ольховый кряж длиной 2,7 м, максимальным и минимальным диаметрами в верхнем торце 21 и 20 см имеет сучки здоровые размером 5 см и червоточины глубиной 10мм, 4 отверстия на 1 пог. м. Определить, сорт, назначение, объем кряжа и показать схему его маркировки.

II.10. Березовый кряж длиной 3,1 м, максимальным и минимальным диаметрами 29 и 28 см имеет ложное ядро диаметром 10 см' и здоровые сучки размером 6 см. Определить сорт, назначение, объем кряжа и показать схему его маркировки.

II.11. Сосновое бревно длиной 5,06 м, максимальным и минимальным диаметрами в верхнем торце 21 и 20 см имеет здоровые сучки размером 4 см, заруб глубиной 2 см и местную крень. Определить сорт, назначение, объем бревна и показать схему его маркировки.

II.12.Еловое бревно длиной 5,1 м, максимальным и минимальным диаметрами в верхнем торце 20 и 19 см имеет здоровые сучки размером 3 см и простую кривизну со стрелой прогиба 7 см. Определить сорт, назначение, объем бревна и показать схему его маркировки.

II.13. Сосновое бревно длиной 6,6 м, максимальным и минимальным диаметрами в верхнем торце 32 и 30 см имеет здоровые сучки размером 5 см и скол глубиной 3 см. Определить сорт, назначение, объем бревна и показать схему его маркировки.

II.14. Еловое бревно длиной 6,5 м, максимальным и минимальным диаметрами и верхнем торце 22 и 21 см имеет табачные сучки размером 2 см и гниль размером 5 см. Определить сорт, назначение, объем бревна и показать схему его маркировки.

II.15. Сосновый кряж длиной 3,55 м, максимальным и минимальным диаметрами в верхнем торце 16 и 14 см имеет здоровые сучки размером 3 см и червоточины глубиной 7мм, до 8 отверстий на 1 пог. м. Определить сорт, назначение, объем бревна и показать схему его маркировки.

II.16. Кедровое бревно длиной 6,05 м, максимальным и минимальным диаметрами в верхнем торце 27 и 26 см имеет  сучки здоровые диаметром  4 см и торцовые трещины усушки глубиной до 3 см. Определить сорт, назначение, объем бревна и показать схему его маркировки.

II.17. Сосновое бревно длиной 4,55 м, максимальным и минимальным диаметрами в верхнем торце 23 и 22 см имеет сучки здоровые диаметром 3 см и метиковую трещину размером по диаметру 7 см. Определить сорт, назначение, объем бревна и показать схему его маркировки.

II.18. Еловое бревно длиной 5,1 м, максимальным и минимальным диаметрами в верхнем торце 30 и 27 см имеет сучки здоровые диаметром 8 см и прорость открытую глубиной 2,5 см. Определить сорт, назначение, объем бревна и показать схему его маркировки.

II.19. Пихтовое бревно длиной 3,00 м, максимальным и минимальным диаметрами в верхнем отрезе 26 и 25 см имеет сучки здоровые диаметром 5 см и синеву глубиной 4 см. Определить сорт, назначение, объем бревна и показать схему его маркировки

II.20. Сосновое бревно длиной 4,9 м, максимальный и минимальный диаметры в верхнем отрезе 24 и 23 см, имеет сучки табачные размером 2 и 3 см и заболонную мягкую гниль глубиной 5 см. Определить сорт, назначение, объем бревна и показать схему его маркировки.

III. Пиломатериалы

Для определения сорта пиломатериалов внутрисоюзного потребления необходимо пользоваться ГОСТ 8486—86 (для хвойных) и ГОСТ 2695—83 (для лиственных). Сорт определяется сначала по каждому пороку, затем общий по наихудшему пороку. Фактические размеры пиломатериалов округляют до ближайших стандартных (по таблице) с учетом допустимых отклонений. Для определения объема используется ГОСТ 5306—83. Марки наносятся на торец или на пласть доски и содержат условное обозначение сорта согласно ГОСТ 6564—84.

III.1. Сосновая обрезная доска имеет следующие фактические размеры: длину 4,05 м, ширину 100 мм, толщину 26 мм, и следующие пороки: сучки пластевые, сросшиеся, здоровые,

2	шт. на 1 пог. м, диаметром 15—22 мм, и торцовую трещину длиной 80 мм. Определить объем, сорт доски и показать схематически ее маркировку на пласти и торце.

III.2. Еловая обрезная доска имеет следующие фактические размеры: длину 3,55 м, ширину 149 мм, толщину 32 мм, и следующие пороки: сучки пластевые, здоровые, 3 шт. на 1 пог. м, из них 2 сросшихся, диаметром 40 и 60 мм и один несросшийся, диаметром 35 мм. Определить объем, сорт доски и показать схематически ее маркировку на пласти и торце.

III.3. Пихтовая обрезная доска имеет следующие фактические размеры: длину 4,5 м, ширину 132 мм, толщину 32 мм, и следующие пороки: сучки пластевые, здоровые сросшиеся, 3 шт. на 1 пог. м, диаметром 25—40 мм, и поперечную покоробленность со стрелой прогиба 2 мм. Определить объем, сорт доски и показать схематически ее маркировку на пласти и торце

III.4. Березовая обрезная доска имеет следующие фактические размеры: длину 2,98 м, ширину 110 мм, толщину 20мм,и следующие пороки: сучки пластевые, здоровые сросшиеся,2 шт. на 1 пог. м, диаметром 20 и 40 мм. Одностороннюю прорость длиной 10 и шириной 1 см. Определить объем, сорт доски и показать схематически ее маркировку на пласти и торце.

III.5. Сосновая обрезная доска для использования в строительстве имеет следующие фактические размеры: длину 1,7м, ширину 202 мм, толщину 41 мм, и следующие пороки: сучки пластевые, здоровые сросшиеся, 2 шт. на 1 пог. м, диаметром 15 и 18 мм, и 2 кармашка на всю доску. Определить сорт и объем доски и показать схематически маркировку на пласти и торце.

III.6. Еловая обрезная доска для тарного производства имеет следующие фактические размеры: длину 3,04 м, ширину 150 мм, толщину 33 мм, и следующие пороки: сучки пластевые, 2 шт. на 1 пог. м, здоровые, один сросшийся и один несросшийся, диаметром 40 и 45 мм. Определить объем, сорт доски и показать схематически ее маркировку на пласти и торце.

III.7. Еловая доска для применения в строительстве имеет следующие фактические размеры: длину 3,98 м, ширину 113 мм, толщину 16 мм, и следующие пороки: сучки пластевые, здоровые, сросшиеся 3 шт. па 1 пог. м, диаметром 25—35 мм, и покоробленнопъ по кромке со стрелой прогиба 8 мм. Определить объем, сорт доски и показать схематически ее маркировку на пласти и торце.

III.8. Буковая обрезная доска имеет следующие фактические размеры: длину 3,0 м, ширину 133 мм, толщину 52 мм, и следующие пороки: сучки пластевые, здоровые, сросшиеся,2 шт. на 1 пог. м, диаметром 20 и 25 мм, один из них с выходом на кромку, размер по кромке 12 мм. Определить объем, сорт доски и показать схематически ее маркировку на пласти и торце.

III.9. Хвойная доска для ящичного производства имеет следующие фактические размеры: длину 4,55 м, ширину150 мм, толщину 44 мм, и следующие пороки: сучки пласте-тле, здоровые, сросшиеся, 2 пгг. на 1 пог. м, диаметром 15 и1М) мм, и пластевые трещины, глубиной 6—9 мм и суммарной длиной 1100 мм: Определить объем, сорт доски и показать схематически ее маркировку на пласти и торце.

III.10. Березовая доска имеет следующие фактические размеры: длину 6,05 м, ширину 100 мм, толщину 31 мм, и следующие пороки: сучки пластевые, здоровые, сросшиеся, 3 шт. на 1 пог. м, диаметром 30—60 мм, и 2 торцевые трещины длиной 100 и 300 мм. Определить объем, сорт доски и показать схематически ее маркировку на пласти и торце.

IV. Шпон

Шпон из древесины различных пород используется прежде всего для получения фанеры. Сорт лущеного шпона из хвойных и лиственных пород определяется по ГОСТ 99—89.

На 1 м2 листа березового лущеного шпона имеются следующие пороки:

IV.1. Сучки сросшиеся, здоровые, 10 шт., размером 25 мм, трещина разошедшаяся длиной 300 мм.

IV.2. Сучки частично сросшиеся, 5 шт., размером 20 мм, кармашки 3 шт., длиной 60 мм.

IV.3. Сучки несросшиеся, 7 шт., размером 5 мм, засмолок , площадью 0,2 м2.

IV.4. Сучки сросшиеся, здоровые, 15 шт., размером 40 мм, прорость светлая.

IV.5. Сучки сросшиеся, 8 шт., размером 15 мм, глазки темные.

IV.6. Сучки несросшиеся, 6 шт., заделанные вставками размером 60 мм, побурение, 30% поверхности листа.

IV.7. Сучки сросшиеся, здоровые, 13 шт., размером 15 мм, пятна синевы площадью 15%.

IV.8. Сучки частично сросшиеся, 10 шт., размером 20 мм, царапины.

IV.9. Сучки несросшиеся 5 шт., заделанные вставками размером 70 мм, свилеватость.

IV. 10. Сучки здоровые, сросшиеся, 6 шт., размером 20 мм, внутренняя заболонь.

Определить сорт по каждому пороку и общий сорт листа шпона.

На 1 м2 листа лущеного шпона из хвойной породы имеются следующие пороки:

IV.11. Сучки сросшиеся, здоровые, 8 шт., размером 35 мм, трещины сомкнутые, 4 шт., длиной 175 мм.

IV.12. Сучки частично сросшиеся, 6 шт., размером 25 мм, пятнистость протяженностью 200 мм, шириной 8 мм.

IV.13. Сучки несросшиеся, заделанные вставками, 5 шт., размером 70 мм, прорость светлая.

IV.14. Сучки сросшиеся, здоровые, размером 12 мм, прорость темная, длиной 300 мм, шириной 5 мм.

IV.15. Сучки сросшиеся, здоровые, 12 шт., размером 50мм, свилеватость.

IV.16. Сучки частично сросшиеся, 7 шт., размером 40 мм, завитки

IV.17. Сучки несросшиеся, 4 шт., размером 30 мм, червоточины некрупные, 3 шт.

IV.18. Сучки сросшиеся, здоровые, 14 шт., размером 35 мм, риски;

IV.19. Сучки частично сросшиеся, 5 шт., размером 22мм, химические окраски.

IV.20. Сучки здоровые, сросшиеся, 10 шт., размером 45 мм, вмятины глубиной до 0,4 мм.

Определить сорт по каждому пороку и общий сорт листа шпона.

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации (вопросы к экзамену)

Министерство науки И  Высшего образования Российской Федерации

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой, д.с.х.н., профессор ______________ В. В. Пахучий Протокол № _____ «____»________2020 г. | Кафедра Лесное хозяйство и деревообработка Дисциплина Древесиноведение с основами лесного товароведения Направление бакалавриата «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» (профиль «Технология деревообработки») Для всех форм обучения |
| --- | --- |

- Строение дерева. Основные части дерева и их сырьевое значение

- Химический состав древесины

- Особенности строения микродревесины хвойных пород

- Микростроение древесины на примере сосны

- Микростроение древесины на примере дуба

- Микростроение древесины на примере березы

- Определение породы по макроскопическим признакам древесины

- Макроскопическое строение древесины

- Тепловые свойства древесины. Теплоемкость, теплопроводность и тепловые расширения. Сущность этих свойств, характер их изменения в результате влияния различных факторов и практическое значение

- Особенности микростроения древесины рассеяно-сосудистых пород

- Особенности строения древесины кольцесосудистых пород

- Физические свойства древесины. Цвет, блеск, текстура, макроструктура

- Электрические свойства древесины. Электропроводность, электрическая прочность древесины, диэлектрические свойства древесины

- Звуковые свойства древесины. Распространение звука в древесине. Звукоизолирующая и звукопоглощающая способность древесины. Показатели качества древесины как материала для музыкальных инструментов

- Механические свойства древесины. Общие сведения: прочность, деформативность, анизотропность, технологические свойства древесины

- Механические испытания древесины: принципы, общие требования и процедура: Прочность древесины при растяжении,  статистическом изгибе и сдвиге

- Деформативность древесины при кратковременных нагрузках, модули прочности древесины

- Ударная вязкость, твердость и износоустойчивость древесины

- Круглые лесоматериалы. Общая характеристика. Особенности круглых деловых материалов различного назначения. Дрова. Маркировка, обмер, учет

- Влажность древесины. Формы влаги в древесине

- Пороки древесины. Пороки формы ствола: сбежистость, закономелитость, овальность, наросты, кривизна

- Общие сведения о стандартизации лесных товаров и изделий из древесины

- Пороки древесины. Сучки. Трещины

- Характеристика древесины, как конструкционного материала

- Древесные слоистые пластики (ДСП) и древесина прессованная. Способы получения, характеристики и область применения

- Плотность древесины. Плотность древесного вещества. Плотность абсолютно сухой древесины. Плотность влажной древесины. Парциальная плотность

- Пиломатериалы. Основные виды пилопродукции. Маркировка, обмер, учет

- Пороки древесины. Грибные поражения: Грибные ядровые пятна и полосы, ядровая гниль, дупло, плесень, заболонные грибные окраски, побурение, наружная трухлявая гниль (ПК-1, ПК-11).

- Пороки строения древесины: наклон волокон, свилеватость. Завиток, крень, тяговая древесина, ложное ядро, внутренняя заболонь. Пятнистость, сердцевина, двойная сердцевина, пасынок, глазки, сухобокость, прорость, рак, засмолок, кармашек,  водослой

- Продукция целлюлозно-бумажной промышленности. Товары целлюлозно-бумажного производства. Полуфабрикаты, бумага, картон, фибра и бумажные литые изделия, декоративные бумажные слоистые пластики, виды продукции из целлюлозы

- Продукция производства плит. Плиты как композиционный материал на основе измельченной древесины. Древесно-стружечные плиты (ДСтП), древесно-волонистые плиты (ДВП), цементно-стружечные плиты (ЦСП), области применения плит

- Строительные материалы на древесной основе: арболит, фибролит, ксилолит, опилобетон, коробетон, строительный брус. Способы получения, характеристика и область применения.

- Продукция фанерного производства. Общие сведения о фанере: обычная, бакелизированная, декоративная, облицованная строганым шпоном. Березовая авиационная, пиленая. Конструктивные особенности, характеристики

- Продукция гидролизных производств. Сущность процесса гидролиза. Виды, характеристики и область применения продукции: фурфурола, этилового спирта, кормовых дрожжей, углекислоты. Гидролизное производство как способ рационального использования отходов лесопиления и деревообработки

- Пиролиз древесины. Его сущность. Продукция, получаемая пиролизом

- Пороки древесины. Биологические повреждения: червоточина, поражение древесины паразитами-растениями и птицами

- Характеристика древесины основных пород и их промышленное применение

- Способы получения целлюлозы

- Модифицированная древесина

- Технология получения шпона лущеного и строганного

- МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Единый подход к процедуре оценивания знаний, умений, навыков обучающихся устанавливает:

- «Положение о процедурах оценивания уровня знаний, умений и навыков обучающихся и компетенций выпускников по программам бакалавриата, магистратуры Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Уровень требований при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации регламентирован:

- «Положением о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»;

- «Положением о проведении внутренней независимой оценки качества образования обучающихся Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»;

- «Положением об организации и проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

- «Положением о порядке применения элементов электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации устанавливается с учётом психофизических особенностей, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Порядок проведения аттестации регламентирован:

- «Положением об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

- РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТА

Таблица 7.1 – Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 13 | 13 | 13 | 39 |
| Компонент своевременности | 4 | 9 | 9 | 22 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 7.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно) (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

Критерии, определяющие процедуру оценивания знаний для студентов всех форм обучения

Таблица 7.3– Критерии оценки практических занятий

| Баллы | Наличие отчёта по практическим работам |
| --- | --- |
| 20 | Наличие всех практических работ с требуемыми расчётами и оформлением. |
| 15 | Наличие всех практических работ с доработкой расчётной части или оформлением в соответствии с требованиями. |

Таблица 7.4 – Критерии оценки текущей аттестации

| Баллы | Точность и полнота ответа |
| --- | --- |
| 10 | Ответ полный на 3 вопроса. |
| 7 | Ответ полный на 2 вопроса. |
| 4 | Ответ полный на 1 вопрос. |

Примечание

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за экзамен, если:

- при подготовке к экзамену студент не использовал дополнительной литературы

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку.

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими критериями: «зачтено» («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), «не зачтено» («неудовлетворительно»). Успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками:

«зачтено» - теоретическое содержание курса освоено по всем уровням. «Зачет» выставляется по результатам успешного выполнения студентами теоретических, практических работ, контрольных работ, усвоения  учебного  материала,  в соответствии с утвержденной программой обучения. «Зачет» выставляется студенту, усвоившему программный материал глубоко и прочно, с полным пониманием существа вопроса, увязывая фундаментальные положения курса с практическим использованием их для решения технических задач.

«Отлично» - теоретическое содержание курса освоено по всем уровням. Необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

«Хорошо» - теоретическое содержание курса усвоено в пределах порогового и продвинутого уровней, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

«Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, в пределах порогового уровня, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

«не зачтено» – теоретическое содержание курса не освоено, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. «Незачет» – теоретическое содержание курса не освоено, большинство практических работ содержат грубые ошибки, не выполнены контрольные работы, которые выдаются преподавателем, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий, выставляется студенту, не усвоившему программный материал.

«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство практических заданий содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.