МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

Кафедра «Лесное хозяйство и лесопромышленные технологии»

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

___________Л. А. Гурьева

«_____»__________20__ г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ДЛЯ самостоятельнОЙ работЫ

«ТЕХНОЛОГИЯ ФАНЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА»

Б1.В.ДВ.01.01

(название дисциплины в соответствии с учебным планом)

| Наименование ООП ВО: | «Технология деревообработки» |
| --- | --- |
| Направление подготовки: | 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» |
| Профиль: | «Технология деревообработки» |
| Программа подготовки: | бакалавриат |
| Факультет: | Лесного и сельского хозяйства |
| Кафедра: | Лесное хозяйство и лесопромышленные технологии |
| Форма обучения: (очная/ заочная) | 6/4 |
| Год начала подготовки: | 2023 |
| Общая трудоемкость в ЗЕТ в часах | 5 180 |
| Форма контроля: | Экзамен, конт.раб. |

Сыктывкар 2023

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Методическое указание по самостоятельной работе студентов  составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки бакалавриата 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», утвержденного Министерства образования и науки РФ от 26.07.2017 № 698.

МУ по СРС рассмотрен и утвержден на заседании кафедры «___» __________ 20__ г., протокол № __.

Разработчик:

ст. преподаватель кафедры

«Лесное хозяйство и

лесопромышленные технологии»                    ___________________            М.Н. Кочева

(должность, кафедра)	    (подпись)	       (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой

«Лесное хозяйство и

лесопромышленные технологии»              _____________________           В. В. Пахучий

(название кафедры)	                                                                            (подпись)			     (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей кафедрой

д. с.-х. н., профессор

«Лесное хозяйство и

лесопромышленные технологии»               _____________________          В. В. Пахучий

(должность, кафедра)	                                                                           (подпись)			        (Ф.И.О.)

МУ по СРС согласован с факультетом лесного и сельского хозяйства и выпускающей кафедрой направления подготовки на заседании Совета факультета «    »______20__ г., протокол № ___.

Декан факультета

лесного и сельского хозяйства	                     ____________________        Т. В. Попова

(должность, факультет )	                                                                                       (подпись)	                                       (Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ | 4 |
| 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | 4 |
| 3.ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ | 5 |
| 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМАМ ( СРС - Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе) | 7 |
| 5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ | 9 |
| 6. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ И ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ | 10 |
| 7. РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТА | 16 |
| 8.ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, А ТАКЖЕ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ | 18 |
| 9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА | 18 |
| 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ | 20 |
| 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ | 20 |

ВВЕДЕНИЕ

Требования работодателей к современному специалисту, а также Федеральный государственный образовательный стандарт ориентированы прежде всего на умения самостоятельной деятельности и творческий подход к специальности. Профессиональный рост специалиста, его социальная востребованность зависят от умения проявить инициативу, решить нестандартную задачу, от способности к планированию прогнозированию самостоятельных действий. Стратегическим направлением повышения качества образования является их самостоятельная работа.

Сущность и характеристики самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного приобретения студентами новых знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Цель самостоятельной работы:

Цель самостоятельной работы студента – осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию.

1.2. Задачи изучения дисциплины: решить задачи и задания, предложенные в учебно-методическом пособии по практическим и семинарским занятиям; сформировать опыт собственной поисковой, творческой, научно-исследовательской деятельности.

Самостоятельная работа студентов способствует развитию ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального, в том числе научного уровня.

2ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ и индикаторОВ их достижений

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

2.1 Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений

| Задача ПД | Объект или область знания | Категория профессиональных компетенций | Код и наименование профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тип задач профессиональной деятельности производственно-технологический |
|  |  |  | ПК-1. Способность к разработке и внедрению технологических процессов деревообрабатывающих и мебельных производств. | ПК-1.1 Способен организовывать ведение технологического процесса изготовления продукции в деревообработке |

3. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выполнение всех видов самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой, является условием допуска к промежуточному контролю (экзамен/зачет).

Для успешного самостоятельного изучения студенту необходимо правильно организовывать свою деятельность. Самостоятельную работу рекомендуется организовывать по этапам:

1 этап – подготовительный. Этап включает подбор литературы по темам. В этой работе большую помощь окажет библиографический список литературы.

2 этап – теоретический. Включает изучение, проработку и анализ теоретического материала по данной теме, необходимых  для самоконтроля.

3 этап – практический. Включает выполнение разнообразных видов работ предусмотренных рабочей программой дисциплины.

4 этап – отчетный. Подразумевает сдачу отработанных тем преподавателю в соответствии с данным видом СРС. Сдача отчетов по выполнению данного вида работ производится в сроки, определяемые преподавателем, как правило, по завершении изучения соответствующего раздела на лекционных занятиях.

Контроль за результатами СРС включает в себя:

- текущий контроль: проверка выполнения домашних практических работ и заданий, результата выполнения лабораторных / практических работ;

- тематический: проведение контрольных (тестовых) письменных работ;

- итоговый: результаты сдачи зачета / экзамена.

Критериями оценки результатов выполнения внеаудиторной СРС являются:

- уровень освоения студентами учебного материала, определяемый по результатам выполнения домашних практических работ, заданий, контрольных работ;

- умение студента использовать теоретические знания на практике (при выполнении лабораторных и контрольных работ, домашних практических работ, заданий);

- сформированность компетенций;

- четкость, логичность изложения материала (по результатам письменных работ: домашних практических работ, заданий, контрольных работ);

- оформление материала в соответствии с требованиями, предъявляемыми по каждому виду самостоятельной работы отдельно.

По учебной дисциплине «Технология фанерного производства» выделены такие  виды самостоятельной работы студентов:

Таблица 3.1-  Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения

| № п/п | № раздела дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы | Трудо-ёмкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1.1Сырье, применяемое для получения лущенного шпона. 1.2Технологический процесс производства лущенного шпона. 1.3Подготовка сырья к лущению: 1.3.1Теплоавя обработка кряжей; 1.3.2 Окорка фанерного сырья; 1.3.3 Разделка кряжей на чураки. | 4 | ПК-1.1 | Опрос |
| 2 | 2 | 1.1Установка чурака. 1.2 Оцилиндровка чурака. 1.3 Лущение чурака. 1.4Долущивание чурака. 1.5 Удаление карандаша | 4 | ПК-1.1 | Опрос |
| 3 | 3 | 1.Зона отходов. 2.Зона неполноформатных кусков шпона. 3.Зона полноформатного кускового шпона. 4.Потери на карандаш | 4 | ПК-1.1 | Практические занятия, опрос |
| 4 | 4 | Раскрой шпона, Сушка шпона, Сортировка и починка шпона. Использование кускового шпона. | 4 | ПК-1.1 | Практические занятия, опрос |
| 5 | 5 | Классификация фанеры, Ее применение: - Фанера общего назначения; - Мебельная фанера; - Бакелизированная фанера; - Фанера березовая, авиационная; - Ламинированная фанера; - Армированная фанера. | 8 | ПК-1.1 | Опрос |
| 6 | 6 | Синтетические клеи. Карбамидоформальдегидные и фенолоформальдегидные смолы. Внешний вид клеев. Наполнители, отвердители, стабилизаторы. Комбинированные клеи. Процессы протекающие при склеивании. | 8 | ПК-1.1 | Практические занятия, опрос |
| 7 | 7 | Применяемое оборудования, станки и механизмов фанерного производства | 9 | ПК-1.1 | Практические занятия, опрос |
| 8 | 8 | Починка, шлифование, упаковывание, маркировка. | 4 | ПК-1.1 | Опрос |
| 9 | 9 | - Требования к качеству готовой продукции - Организация контроля качества выпускаемой продукции. | 0,25 | ПК-1.1 | Опрос |
| 10 |  | Подготовка к экзамену и сдача экзамена | 34,75 |  | Оценка на экзамене |
| Всего | 80 | - |  |

Таблица 3.2-  Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № раздела дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы | Трудо-ёмкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1.1Сырье, применяемое для получения лущенного шпона. 1.2Технологический процесс производства лущенного шпона. 1.3Подготовка сырья к лущению: 1.3.1Теплоавя обработка кряжей; 1.3.2 Окорка фанерного сырья; 1.3.3 Разделка кряжей на чураки. | 15 | ПК-1.1 | Опрос |
| 2 | 2 | 1.1Установка чурака. 1.2 Оцилиндровка чурака. 1.3 Лущение чурака. 1.4Долущивание чурака. 1.5 Удаление карандаша | 16 | ПК-1.1 | Опрос |
| 3 | 3 | 1.Зона отходов. 2.Зона неполноформатных кусков шпона. 3.Зона полноформатного кускового шпона. 4.Потери на карандаш | 18 | ПК-1.1 | Практические занятия, опрос |
| 4 | 4 | Раскрой шпона, Сушка шпона, Сортировка и починка шпона. Использование кускового шпона. | 20 | ПК-1.1 | Практические занятия, опрос |
| 5 | 5 | Классификация фанеры, Ее применение: - Фанера общего назначения; - Мебельная фанера; - Бакелизированная фанера; - Фанера березовая, авиационная; - Ламинированная фанера; - Армированная фанера. | 18 | ПК-1.1 | Опрос |
| 6 | 6 | Синтетические клеи. Карбамидоформальдегидные и фенолоформальдегидные смолы. Внешний вид клеев. Наполнители, отвердители, стабилизаторы. Комбинированные клеи. Процессы протекающие при склеивании. | 20 | ПК-1.1 | Практические занятия, опрос |
| 7 | 7 | Применяемое оборудования, станки и механизмов фанерного производства | 25 | ПК-1.1 | Практические занятия, опрос |
| 8 | 8 | Починка, шлифование, упаковывание, маркировка. | 15 | ПК-1.1 | Опрос |
| 9 | 9 | - Требования к качеству готовой продукции - Организация контроля качества выпускаемой продукции. | 0,25 | ПК-1.1 | Опрос |
| 10 |  | Подготовка к экзамену и сдача экзамена | 7,75 |  | Оценка на экзамене |
| Всего | 155 | - |  |

5.5. Практические занятия для очной формы обучения

| № п/п | № раздела дисциплины из табл. 5.1 | Наименование практических занятий | Трудо-ёмкость, (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3 | Изучение кинематической схемы лущильного станка. Расчет выхода шпона из чурака и количества образующихся отходов при лущении. | 4 | ПК-1.1 |
| 2. | 4 | Определение на образцах шпона дефекты и пороки древесины. Указать причину возникновения и способы устранения. В соответствии с ГОСТ-99-96 «Шпон лущеный. Технические условия» указать нормы ограничения пороков древесины и дефектов для сортов лущеного шпона лиственных и хвойных пород. | 9 | ПК-1.1 |
| 3. | 6 | Расчет количества клеематериалов. Режимы. Расчет производительности пресса для склеивания фанеры и построение циклограммы прессования. | 9 | ПК-1.1 |
| 4. | 7 | Расчеты производительности для оборудований фанерного производства: - Расчет производительности лущильных станков; - Расчет производительности ножниц; - Расчет производительности сушилок; - Расчет производительности ребросклеивающих станков; - Расчет производительности шпонопочиночных станков; - Расчет производительности клеенаносящих станков; - Расчет производительности холодного пресса; - Расчет производительности обрезных станков; - Расчет производительности шлифовальных станков. | 10 | ПК-1.1 |
| Всего | 32 |  |

5.6. Практические занятия для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № раздела дисциплины из табл. 5.2 | Наименование практических занятий | Трудо-ёмкость, (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3 | Изучение кинематической схемы лущильного станка. Расчет выхода шпона из чурака и количества образующихся отходов при лущении. | 1 | ПК-1.1 |
| 2. | 4 | Определение на образцах шпона дефекты и пороки древесины. Указать причину возникновения и способы устранения. В соответствии с ГОСТ-99-96 «Шпон лущеный. Технические условия» указать нормы ограничения пороков древесины и дефектов для сортов лущеного шпона лиственных и хвойных пород. | 2 | ПК-1.1 |
| 3. | 6 | Расчет количества клеематериалов. Режимы. Расчет производительности пресса для склеивания фанеры и построение циклограммы прессования. | 2 | ПК-1.1 |
| 4. | 7 | Расчеты производительности для оборудований фанерного производства: - Расчет производительности лущильных станков; - Расчет производительности ножниц; - Расчет производительности сушилок; - Расчет производительности ребросклеивающих станков; - Расчет производительности шпонопочиночных станков; - Расчет производительности клеенаносящих станков; - Расчет производительности холодного пресса; - Расчет производительности обрезных станков; - Расчет производительности шлифовальных станков. | 3 | ПК-1.1 |
| Всего | 8 | - |

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМАМ ( СРС - Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе)

Одним из средств обучения считается использование в учебном процессе разнообразных видов работы с учебной литературой: учебниками, учебными пособиями, справочниками, нормативной литературой, разнообразными учебными изданиями, представленными учебными программами, учебно-наглядными и учебно-методическими пособиями.

В учебной деятельности каждый из видов учебной литературы выполняет ряд взаимосвязанных функций.

Информационная позволяет раскрыть суть учебной литературы как носителя содержания обучения, представленного текстом и иллюстрациями.

Функция руководства выражается в том, что в учебнике или учебном пособии определяется, акцентируется, ранжируется учебный материал в виде текстов, заданий, примеров, что позволяет преподавателю планировать и проводить обучение, а студентам — осуществлять процесс самообразования.

Функция стимулирования реализуется в назначении учебной литературы повышать интерес студентов к материалу, возможностям его использования.

Функция упражнений, самоконтроля направлена на обеспечение прочного и устойчивого усвоения знаний и умений посредством системы упражнений, заданий, организации контроля и самоконтроля.

Функция координации направлена на установление взаимосвязи с другими книгами и средствами учебно-методического обеспечения, которые при ведущей роли учебника представляют собой систему дидактических средств обучения, обеспечивающих наиболее полную реализацию учебно-воспитательных задач и развитие личностных профессионально ориентированных качеств студента.

Функция рационализации ориентирована на экономию времени преподавателя и студентов на аудиторных занятиях и вне их.

Воспитательная функция связана с развитием у студентов с помощью учебной литературы мировоззрения, научного и творческого мышления, целостного отношения к научным знаниям, формированием на основе всего этого мотивационной сферы.

Функция руководства познавательной деятельностью студентов фиксируется через систему изложения учебной информации и тех учебно-познавательных заданий, с помощью которых студент систематизирует, интерпретирует в практической деятельности полученные знания.

Работа с учебной литературой предполагает различные виды чтения.

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых слов, научных терминов и поиск справочной литературы для их разъяснения.

Сквозное как чтение подряд предполагает прочтение материала от начала до конца.

Выборочное чтение имеет целью поиск и отбор конкретного материала по тексту книги.

Повторное чтение заставляет читателя вернуться к неясному тексту по прошествии какого-то времени.

Аналитическое чтение — это критический разбор читаемого текста с последующим его конспектированием.

Партитурное чтение, или динамичное, беглое, характеризуется скоростью чтения, когда за 1,5 — 2 часа прочитывается до 200-300 страниц.

Смешанное чтение складывается из перечисленных выше видов чтения, которые комбинируются в зависимости от целей изучения учебной информации книги.

Специалистами сформированы ряд приемов и рекомендаций рационального изучения материала с помощью учебной литературы. К ним относятся следующие:

Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:

- медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;

- выделить ключевые слова в тексте;

- постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.

Составление логической схемы учебного текста представляет собой сжатое текстуальное изложение тех позиций, которые призваны направлять в учебном процессе изучение всех однородных по своему характеру объектов.

Прием составления плана. Здесь главным становится вопрос «О чем говорится?», а ответы являются пунктами плана, по которым раскрывается содержание учебной информации книги. При этом, планы могут быть: вопросные (пункты формулируются в виде вопросов), назывные (формулируются из тезисов, например, «Применение мультимедийных средств во время организации самостоятельной работы студентов»), графические (оформляются в виде графических рисунков, опорных схем, таблиц),  развернутые (содержат перечисление вопросов и раскрывают основные идеи концепций, теорий, технологии, могут включать небольшие цитаты, подтверждающие эти идеи). При этом, любой план позволяет определить наличие избыточной или, наоборот, недостающей информации в данном тексте.

Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, выводов. Обычно тезисы составляются после одного-двух раз прочтений текста. В тезисы могут быть перенесены понятия с определениями, законы с формулировками, поясняющие рисунки, статистические данные, графики, выводы.

Прием реферирования текста позволяет творчески переработать полученную информацию, при этом обязательным являются ссылки на авторство в виде цитирования или таких формулировок, как «автор анализирует», «возражает», «высказывает мнение», «доказывает», «пишет», «поддерживает», «допускает», «излагает», «находит», «обсуждает», «отмечает», «ссылается», «считает», «утверждает», «уточняет», «уверяет», «убеждает», «приходит к выводу», «соглашается», «принимает точку зрения», «рекомендует».

Прием комментирования основан на фиксировании внимания на важной для читающего информации, разъяснение которой осуществляется за счет постановки вопросов по тексту, выделения степени новизны читаемой информации (знания не новые, совершенно новые, частично новые).

Аннотирование литературы заключается в максимальном сокращении объема источника информации при сохранении его основного содержания. При этом в аннотации только перечисляются основные вопросы текста, но не раскрывается его содержание. При написании аннотации возможен следующий алгоритм представления материала, состоящий из двух блоков: 1) сведения об авторе: фамилия автора; тип и назначение аннотируемого источника (монографии, статьи, учебного пособия, справочника); задачи, поставленные (решаемые) автором; метод, используемый автором (если аннотируется экспериментальная работа); принадлежность автора к определенной научной школе или направлению; 2) сведения о книге: структура источника; основные положения источника; выводы автора аннотации.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ

5.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала   по дисциплине «Технология фанерного производства».

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического материала, самоконтроль знаний по данной теме с помощью нижеприведенных контрольных вопросов и заданий.

| Наименование темы | Контрольные вопросы и задания |
| --- | --- |
| Сырье, для получения шпона и его подготовка | 1. Какая древесина является сырьем для шпона? 2. Сырье. Приемка. Хранение. Гидротермическая обработка древесины 3. Окорка и разделка кряжей на чураки. Оборудование. 4. Расчет бассейнов прогрева древесины. 5. Для чего осуществляется гидротермическая обработка древесного сырья? 6.Что означает «жестки» и «мягкий» режимы гидротермической обработки? 7. Является ли лущеный шпон товарным продуктом? |
| Технология лущения и рубки шпона | 1. Что такое шпон по технологии? 2. Дайте определение понятию «лущению шпона». 3. Какими технологическими параметрами определяется качество лущения шпона? 4. Дайте определение понятию «режим лущения». Назовите основные параметры режима лущения. 5. Какие операции включает в себя работа на лущильном станке? 6.Опишите устройство и работу лущильного станка. |
| Выход шпона при лущении | 1. В каком случае при лущении чурака получается две ленты шпона? 2. Что представляет собой конструкция ножевой рамки? По какой траектории она движется? 3. Какое оборудование применяют для разрезания шпона на части? 4. Какие виды ножниц используют для разрезания шпона? В чем заключается их принцип работы? 5. Из каких операций состоит процесс укладки шпона в стопу? Какое оборудование используют при укладке шпона. 6. Для чего предназначены подъемники? 3. От чего зависит толщина получаемого шпона? 5. Какие пороки древесины и дефекты обработки лущеного шпона нормируются? 6.Какова влажность лущеного шпона согласно требованиям ГОСТ 99-96. |
| Этапы и технологические основы лущенного шпона | 1. Требования ГОСТ 99-96 «Шпон лущеный. Технические условия» 2.Режимы лущения. 3. Лущильные станки. 4. Рубка. Укладка шпона. 5. Механизмы для рубки ленты шпона и укладки листов сырого шпона. 6. Сушка шпона. Сушилки. 7. Сортировка шпона. 8. Анализ пороков древесины и дефектов лущеного шпона. 9. Ребросклеивание шпона. Починка шпона. Оборудование. 10. Приготовление и нанесение клея на шпон. Сборка пакетов. |
| Производство фанеры и фанерной продукции | 1. Требования ГОСТ 3916.1 «Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород» 2. Назовите технические условия по которым заготавливают фанерное сырье? 3.Почему наиболее широко в производстве фанеры используют березу? 4. Для производства фанеры каких сортов используют сырье? 5. Назовите основные сортообразующие пороки. |
| Клеи, и процессы склеивания | 1. Что такое клей и чем он отличается от смолы? 2. Какие клеи используют в фанерном производстве? 3. Что входит в состав клея? Приведите пример рецепта карбамидного клея. 4. Какие способы нанесения клея вы знаете? В чем их достоинства и недостатки? 5. Дефекты склеивания фанеры и способы их устранения 6. Назовите правила сборки фанеры. |
| Классификация и конструктивные элементы оборудования, станков и механизмов фанерного производства | 1. Фанера. Классификация. Область применения. 2.Фанера общего назначения. Требования ГОСТ 3916.1. 3.Физико-механические свойства фанеры 4. Лущение шпона. Схема лущения. 5. Лущильные станки. Режимные параметры лущения шпона. 6.Обрезка фанеры. Требования. Многопильные станки. 7.Классификация прессов. Многоэтажные прессы. 8.Классификация прессов. Одноэтажные прессы. 9. Поясните, как работает многоэтажный гидравлический пресс. 10. Поясните как работает одноэтажный горячий пресс. Опишите конструктивные особенности пресса. 11. Шпонопочиночные станки. Требования. 12. Ребросклеивающие машины. Требования. 13. На каких станках осуществляют обрезку фанеры? 14. Какое оборудование используют для шлифования фанеры? |
| Сортирование фанеры | 1.Сортировка фанеры. Организация рабочего места сортировщика 2. Починка фанеры. 3. Упаковка, маркировка и хранение фанеры. |
| Контроль качества фанерной продукции | 1. Входной контроль качества в производстве фанеры. 2. Пооперационный контроль качества в производстве фанеры. 3. Контроль качества готовой фанеры. |

5.2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ  (СРС - Выполнение практических (лабораторных) работ)

Самостоятельная работа студентов по подготовке к практическим работам, включает проработку и анализ теоретического материала, описание проделанной экспериментальной работы с приложением графиков, таблиц, расчетов, а и также самоконтроль знаний по теме практической работы с помощью нижеприведенных контрольных вопросов и заданий.

| Наименование темы | Контрольные вопросы |
| --- | --- |
| Расчет бассейнов прогрева древесины | С какой целью осуществляют гидротермическую обработку сырья? В чем она заключается? Какие режимные параметры должны соблюдать при гидротермической обработке и от чего они зависят? Какие типы бассейнов используются при гидротермической обработке в фанерном производстве? Как осуществляется расчет производительности бассейна и количество его секций? От каких факторов будут зависеть размеры открытого бассейна с консольно-козловым краном? Какое минимальное количество секций бассейна гидротермической обработки должно быть на предприятии? |
| Анализ порок древесины и дефектов лущеного шпона | Дайте определение понятиям: «порок древесины», «дефект шпона». Как определяется сортность листа шпона? Назовите основные сортообразующие пороки древесины и дефекты шпона? Какой нормативный документ ограничивает содержание порок древесины и дефектов в листах лущеного шпона лиственных пород? |
| Пооперационный контроль производства фанеры | Что отражает технологическая схема? Каков принцип ее построения? Что такое технической контроль? В чем его назначение? Для чего проводится входной контроль материалов? Как осуществляется пооперационный контроль качества на отдельных этапах производства фанеры? Какой вид контроля является завершающим в технологическом процессе? Как осуществляется? Для каких целей составляется карта пооперационного контроля? Каков принцип ее составления? |
| Контроль качества готовой фанеры | 1. Для каких целей осуществляют контроль качества готовой продукции на производстве? 2. Как осуществляется отбор проб фанеры на испытание? 3. Какие параметры фанеры контролируют при ее приемке? 4. Назовите показатели для фанеры березовой марки ФК. |

Вопросы для самоконтроля

- Фанера. Классификация. Область применения.

- Фанера общего назначения. Требования ГОСТ 3916.1.

- Физико-механические свойства фанеры.

- Технологическая схема производства фанеры.

- Фанерное сырье. Склад сырья. Способы хранения.

- Гидротермическая обработка фанерного сырья.

- Бассейны гидротермической обработки сырья.

- Окорка сырья. Окорочные станки.

- Разделка кряжей на чураки. оборудование

- Лущение шпона. Схема лущения.

- Лущильные станки. Режимные параметры лущения шпона.

- Лущеный шпон. Требования ГОСТ 99-96.

- Методы раскроя шпона.

- Ножницы для резания шпона.

- Укладка листов шпона в стопу.

- Линия лущения, рубки и укладки шпона

- Особенности технологии сушки шпона.

- Классификация сушилок.

- Роликовая сушилка с сопловым дутьем.

- Роликовая сушилка газовая.

- Ленточные сушилки.

- Сортировка шпона.

- Схемы организации сортировки шпона на рабочем месте.

- Правила подбора шпона в зависимости от сортов фанеры.

- Шпонопочинка. Требования.

- Шпонопочиночные станки.

- Ребросклейка. Требования.

- Ребросклеивающие машины.

- Сращивание шпона на ус.

- Синтетические смолы в производстве фанеры.

- Клей. Состав клея. Рецепт карбамидного клея.

- Способы нанесения клея.

- Клеенаносящие станки.

- Клееприготовительные установки.

- Режимы склеивания фанеры.

- Диаграмма цикла прессования фанеры.

- Дефекты склеивания фанеры и способы их устранения.

- Классификация прессов. Многоэтажные прессы.

- Классификация прессов. Одноэтажные прессы.

- Плиты пресса.

- Обрезка фанеры. Требования.

- Многопильные станки.

- Шлифование фанеры. Требования.

- Шлифовальные станки.

- Сортировка фанеры.Организация рабочего места сортировщика.

- Починка фанеры.

- Упаковка, маркировка и хранение фанеры.

- Входной контроль качества в производстве фанеры.

- Пооперационный контроль качества в производстве фанеры.

- Контроль качества готовой фанеры.

6. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ И ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Контрольные вопросы для проведения текущей аттестации (контрольная работа)

Тема контрольной работы «Производство фанеры»

1.Технология и оборудование производства фанеры

- Технологическая схема производства фанеры. Исходные материалы для производства.

- Требования ГОСТ 3916.1 -96 Фанера общего назначения. Технология производства.

- Требования ГОСТ … фанера авиационная. Технология производства.

- Требования ГОСТ……фанера бакелизированная. Технология производства

- ТУ…… на экспортную фанеру. Технология производства.

2. Синтетические смолы и клеи для производства фанеры.

- Карбамидоформальдегидный синтетический смола.

3. Построение технологической схемы и плана цеха (участка) по производству фанеры.

- Построение технологической схемы участка по производству фанеры.

- Построение плана цеха (участка) по производству фанеры.

4. Технический контроль и основные расчеты в производстве фанеры.

- Контроль качества карбамидоформальдегидной смолы и карбамидного клея на ее основе.

- Входной контроль древесного сырья в производстве фанеры.

- Пооперационный контроль производства фанеры.

- Приемочный контроль в производстве фанеры.

- Пооперационный расчет сырья и материалов в производстве фанеры.

- Расчет и подбор основного оборудования в производстве фанеры.

Тестирование

Каждый вариант аудиторной контрольной работы включает вопросы по пройденному материалу лекционного курса и практических занятий.  Количество заданий в  аудиторной контрольной работе определяется объемом пройденного материала по лекционному курсу и практических занятий.

Примерные тестовые задания

Тестовые и контрольные задания

1. Какой параметр определяет продолжительность процесса склеивания:

А) давление прессования

Б) температура и время прессования

В) влажность

Г) время открытой выдержки

2. Какие КФ-смолы являются смолами с повышенной жизнеспособностью и применяются для производства фанеры, деталей мебели, для изготовления столярно-строительных деталей:

А) КФ-О

Б) КФ-Б

В) КФ-Ж

Г) КФ-БЖ

3. Появление адгезии и когезии происходит:

А) сначала адгезия потом когезия

Б) одновременно

В) сначала когезия потом адгезия

4. Что обозначают Е1 и Е2 при маркировке фанеры:

А) класс влагостойкости

Б) наличие или отсутствие шлифовки

В) класс эмиссии формальдегида

5. Основные параметры режима лущения шпона:

А) влажность

Б) температура чурака

В) качество окорки

Г) угловые параметры лущильного ножа

6. Прочность клеевого шва:

А) уменьшается при уменьшении толщины шва

Б) не зависит от толщины шва

В) увеличивается при уменьшении толщины шва

7. Конечная влажность шпона:

А) 7-12 %

Б) 8-13 %

В) 9-15 %

8. Для каких целей применяется шпон II сорта:

А) для поверхностей различного назначения под все виды отделки

Б) для лицевых поверхностей под прозрачную отделку

В) для поверхностей изделий преимущественно конструктивного назначения под непрозрачную отделку.

9. Цель гидротермической обработки сырья:

А) размораживание

Б) повышение качества окорки

В) выравнивание температуры

10. Для каких целей применяются фанерные плиты ПФ-Л:

А) производство лыж

Б) производство лодок

В) в сельхозмашиностроении

Г) в вагоностроении

- РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТА

Таблица 7.1 – Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 13 | 13 | 13 | 39 |
| Компонент своевременности | 4 | 9 | 9 | 22 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 7.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно) (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

Критерии, определяющие процедуру оценивания знаний для студентов всех форм обучения

Таблица 7.3– Критерии оценки практических занятий

| Баллы | Наличие отчёта по практическим работам |
| --- | --- |
| 20 | Наличие всех практических работ с требуемыми расчётами и оформлением. |
| 15 | Наличие всех практических работ с доработкой расчётной части или оформлением в соответствии с требованиями. |

Таблица 7.4 – Критерии оценки текущей аттестации

| Баллы | Точность и полнота ответа |
| --- | --- |
| 10 | Ответ полный на 3 вопроса. |
| 7 | Ответ полный на 2 вопроса. |
| 4 | Ответ полный на 1 вопрос. |

Примечание

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за экзамен, если:

- при подготовке к экзамену студент не использовал дополнительной литературы

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку.

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими критериями: «зачтено» («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), «не зачтено» («неудовлетворительно»). Успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками:

«зачтено» - теоретическое содержание курса освоено по всем уровням. «Зачет» выставляется по результатам успешного выполнения студентами теоретических, практических работ, контрольных работ, усвоения  учебного  материала,  в соответствии с утвержденной программой обучения. «Зачет» выставляется студенту, усвоившему программный материал глубоко и прочно, с полным пониманием существа вопроса, увязывая фундаментальные положения курса с практическим использованием их для решения технических задач.

«Отлично» - теоретическое содержание курса освоено по всем уровням. Необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

«Хорошо» - теоретическое содержание курса усвоено в пределах порогового и продвинутого уровней, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

«Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, в пределах порогового уровня, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

«не зачтено» – теоретическое содержание курса не освоено, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. «Незачет» – теоретическое содержание курса не освоено, большинство практических работ содержат грубые ошибки, не выполнены контрольные работы, которые выдаются преподавателем, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий, выставляется студенту, не усвоившему программный материал.

«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство практических заданий содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

8.  ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, А ТАКЖЕ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Для использования в образовательном процессе имеется:

Реестр современных и профессиональных баз данных

| № | Наименование баз данных | Ссылка на источник |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ассоциация производителей машин и оборудования лесопромышленного комплекса | https://alestech.ru/ |
| 2 | База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-технической литературы | http://www.tehlit.ru/ |
| 3 | Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Раздел Образование в области техники и технологий | http://window.edu.ru |
| 4 | База стандартов и регламентов Росстандарта | https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts |
| 5 | Информационно-правовой портал | http://www.consultant.ru/ |
| 6 | Научная электронная библиотека Elibrary | https://elibrary.ru |
| 7 | Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) | http://www.gp ntb.ru/ |
| 8 | Электронная версия специализированного ежемесячного журнала по деревообработке «Дерево.ru» | http://www.derewo.ru/ |
| 9 | Справочный ресурс «СНИПы и ГОСТы» | http://www.snip-info.ru/. |
| 10 | Онлайн справочник «Современные технологии обработки древесины» (Technologywood.ru) | http://www.technologywood.ru/ |
| 11 | Патентная база компании QUESTEL- ORBIT | https://www.orbit.com/ |

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

    - Электронный каталог библиотеки СЛИ;

    - ЭБС "Университетская библиотека online";

    - ЭБС "Издательство "ЛАНЬ";

    - Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

    - Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие программные средства:

| Перечень лицензионного программного обеспечения | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средств Microsoft) | Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2024 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNU LGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Среда разработки FreePascal | Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) |
|  | Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD | Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопасности» на период с 10.2008 бессрочно |
|  | Система трехмерного моделирования Kompas 3D 2008 | Договор №Иж-13-00050 от ЗАО «АСКОН» на период с 21.06.2013 бессрочно |
| Компьютерные классы |
| Базовое программное обеспечение | Операционная система Debian | Стандартная общественная лицензия GNU (https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html) |
|  | Операционная система FreeBSD | Стандартная общественная лицензия GNU (https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html) |
|  | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средств Microsoft) | Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2024 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Система трехмерного моделирования Kompas 3D | Договор №Иж-13-00050 от ЗАО «АСКОН» на период с 21.06.2013 бессрочно |
|  | Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD | Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопасности» на период с 10.2008 бессрочно |
|  | Векторный графический редактор Inkscape | Лицензия GNU GPL https://inkscape.org/ru/about/license/ |
|  | Растровый графический редактор Gimp | Лицензия GNU LGPL (https://docs.gimp.org/ru/legal.html) |
|  | Пакет прикладных математических программ Scilab | Лицензия GNU LGPL (http://www.scilab.org/scilab/license) |
|  | Система расчёта и проектирования SCAD Office | Лицензия №10498м от 02.11.2012 на период с 11.2012 бессрочно |
|  | Среда разработки FreePascal | Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) |
| Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам | Система проектирования корпусной мебели «Базис-Мебельщик 8» | Договор №БТИ8-01/13 от 22.04.2013 с ООО «Базис-Центр» на период с 04.2013 бессрочно |
|  | Система проектирования корпусной мебели «Базис-Мебельщик 10» | Договор №БИ-04/18 от 29.08.2018 с ООО «Базис-Центр» на период с 08.2018 бессрочно |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + | Договор №РДД/УЗ/2014/043 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

При проведении учебных занятий задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащенность | Наименование аудиторий, месторасположение |
| --- | --- |
| Учебная аудитория для защиты выпускной квалификационной работы | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Помещения для самостоятельной работы | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. № 203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. № 202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. № 207-2, Кабинет «Компьютерный класс», каб. № 321-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации (вопросы к экзамену)

- Фанера. Виды фанеры.

- Классификация клеев для древесины.

- Фанерное сырье. Склад сырья. Способы хранения.

- Назначение подпрессовки, применяемое оборудование.

- Пороки древесины и дефекты лущеного шпона.

- Способы повышения полезного выхода шпона.

- Преимущества и недостатки клеевых вальцов.

- Оборудование для горячего прессования, принцип работы.

- Лущение. Режимы лущения шпона.

- Технологическая схема производства фанеры.

- Составляющие цикла прессования.

- Основные типы клеев, применяемых в деревообработке.

- Основные показатели синтетических смол и клеев.

- Основное и вспомогательное оборудование производстве фанеры.

- Режимы склеивания древесины.

- Что такое кряж? Что такое чурак?

- Технологический процесс производства лущеного шпона.

- Сушка шпона. Оборудование для сушки шпона.

- Починка и ребросклеивание шпона.

- Сборка пакетов фанеры.

- Холодная подпрессовка пакетов.

- Прессование фанеры в горячем прессе. Параметры режима склеивания фанеры.

- Послепрессовая обработка фанеры.

- Производство облицованной и декоративной фанеры.

- Производство бакелизированной фанеры.

- Баланс сырья при изготовлении фанеры.

- Что такое адгезия? Что такое когезия?

- Основное правило композиции фанеры.

- Что такое класс эмиссии фанеры?

- Основные размеры лесоматериалов для лущения?

- Для чего необходима гидротермическая обработка сырья перед лущением?

- Для каких целей производится окорка сырья?

- Что такое лущеный шпон?

- Назовите способы ребросклеивания шпона.

- Что такое строганный шпон?

- Устройство клеевых вальцов.

- Для чего производится подпрессовка пакетов?

- Из каких составляющих складывается цикл прессования фанеры?

- От чего зависит производительность горячего пресса?

- Какие компоненты входят в состав клея?

- Для чего применяется сортировка сухого шпона?

- Порядок контроля качества склеивания фанеры

- Требования к упаковке фанеры.

- От каких параметров зависит производительность бассейнов для  гидротермической обработки сырья?

- Требования к лесоматериалам для лущения.

- Основные требования к фанере.

Критерии оценки к экзамену

| Баллы | Точность и полнота ответа |
| --- | --- |
| 30 | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов. |
| 20 | Ответ полный, аргументированный точный в результате дополнительных вопросов. |
| 15 | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности. |
| Менее 15 (с правом повторной пересдачи) | Ответ демонстрирует владение минимальным объёмом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы. |

Примечание

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за экзамен, если:

- при подготовке к экзамену студент не использовал дополнительной литературы;

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения;

- отсутствует своя точка зрения на проблему;

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки;

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку.

Критерии оценки практических работ

| Баллы | Наличие отчёта по практическим работам |
| --- | --- |
| 20 | Наличие всех практических работ с требуемыми расчётами и оформлением. |
| 15 | Наличие всех практических работ с доработкой расчётной части или оформлением в соответствии с требованиями. |

Критерии оценки текущей аттестации (контрольная работа)

| Баллы | Точность и полнота ответа |
| --- | --- |
| 10 | Ответ полный на 3 вопроса. |
| 7 | Ответ полный на 2 вопроса. |
| 4 | Ответ полный на 1 вопрос. |

13.  Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Для использования в образовательном процессе имеется:

Реестр современных и профессиональных баз данных

| № | Наименование баз данных | Ссылка на источник |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ассоциация производителей машин и оборудования лесопромышленного комплекса | https://alestech.ru/ |
| 2 | База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-технической литературы | http://www.tehlit.ru/ |
| 3 | Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Раздел Образование в области техники и технологий | http://window.edu.ru |
| 4 | База стандартов и регламентов Росстандарта | https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts |
| 5 | Информационно-правовой портал | http://www.consultant.ru/ |
| 6 | Научная электронная библиотека Elibrary | https://elibrary.ru |
| 7 | Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) | http://www.gp ntb.ru/ |
| 8 | Электронная версия специализированного ежемесячного журнала по деревообработке «Дерево.ru» | http://www.derewo.ru/ |
| 9 | Справочный ресурс «СНИПы и ГОСТы» | http://www.snip-info.ru/. |
| 10 | Онлайн справочник «Современные технологии обработки древесины» (Technologywood.ru) | http://www.technologywood.ru/ |
| 11 | Патентная база компании QUESTEL- ORBIT | https://www.orbit.com/ |

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

    - Электронный каталог библиотеки СЛИ;

    - ЭБС "Университетская библиотека online";

    - ЭБС "Издательство "ЛАНЬ";

    - Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

    - Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие программные средства:

| Перечень лицензионного программного обеспечения | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средств Microsoft) | Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2024 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNU LGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Среда разработки FreePascal | Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) |
|  | Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD | Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопасности» на период с 10.2008 бессрочно |
|  | Система трехмерного моделирования Kompas 3D 2008 | Договор №Иж-13-00050 от ЗАО «АСКОН» на период с 21.06.2013 бессрочно |
| Компьютерные классы |
| Базовое программное обеспечение | Операционная система Debian | Стандартная общественная лицензия GNU (https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html) |
|  | Операционная система FreeBSD | Стандартная общественная лицензия GNU (https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html) |
|  | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средств Microsoft) | Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2024 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Система трехмерного моделирования Kompas 3D | Договор №Иж-13-00050 от ЗАО «АСКОН» на период с 21.06.2013 бессрочно |
|  | Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD | Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопасности» на период с 10.2008 бессрочно |
|  | Векторный графический редактор Inkscape | Лицензия GNU GPL https://inkscape.org/ru/about/license/ |
|  | Растровый графический редактор Gimp | Лицензия GNU LGPL (https://docs.gimp.org/ru/legal.html) |
|  | Пакет прикладных математических программ Scilab | Лицензия GNU LGPL (http://www.scilab.org/scilab/license) |
|  | Система расчёта и проектирования SCAD Office | Лицензия №10498м от 02.11.2012 на период с 11.2012 бессрочно |
|  | Среда разработки FreePascal | Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) |
| Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам | Система проектирования корпусной мебели «Базис-Мебельщик 8» | Договор №БТИ8-01/13 от 22.04.2013 с ООО «Базис-Центр» на период с 04.2013 бессрочно |
|  | Система проектирования корпусной мебели «Базис-Мебельщик 10» | Договор №БИ-04/18 от 29.08.2018 с ООО «Базис-Центр» на период с 08.2018 бессрочно |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + | Договор №РДД/УЗ/2014/043 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащенность | Наименование аудиторий, месторасположение |
| --- | --- |
| Учебная аудитория для защиты выпускной квалификационной работы | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Помещения для самостоятельной работы | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. № 203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. № 202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. № 207-2, Кабинет «Компьютерный класс», каб. № 321-1 |

11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная учебная литература

1.Глебов И.Т., Глебов В.В. Оборудование для производства и обработки фанеры:Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2013 – 288с.

2. Лукаш, А. А. Технология клееных материалов [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров вузов, обучающихся по направлению подготовки «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» / А. А. Лукаш ; Издательство "Лань" (ЭБС). - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 140 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/50170.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Базанов, Л. Ф. Технология клееных материалов и древесных плит. Характеристики и планировочные изображения оборудования для производства шпона и продукции на его основе [Текст] : учеб. пособие по курсовому и дипломному проектированию для студ. спец. 250403 (260200) "Технология деревообработки" / Л. Ф. Базанов, М. И. Балакин ; ГОУ ВПО "Моск. гос. ун-т леса". – Москва : МГУЛ, 2006. – 129 с.

- Волынский, В. Н. Технология клееных материалов [Электронный ресурс] : учебно-справочное пособие / В. Н. Волынский ; Издательство "Лань" (ЭБС). - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 320 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/2899/.

- Лукаш, А. А. Технология новых клееных материалов [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», профиль «Технология деревообработки» / А. А. Лукаш ; Издательство "Лань" (ЭБС). - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 308 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51932#book_name.

- Соболев, А. В. Технология клееных материалов и древесных плит [Текст] : учеб. пособие по курсовому проектированию для студ. вузов лесотехн. профиля, по направлению 656300 "Технология и оборудование лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, обучающихся по спец. 260200 (250403) "Технология деревообработки" / А. В. Соболев ; ГОУ ВПО "Моск. гос. ун-т леса". – Москва : МГУЛ, 2008. – 149 с.

- Соболев, А. В. Технология клееных материалов и древесных плит [Текст] : практикум по выполнению лаб. работ для студ. спец. 260200 (250403) "Технология деревообработки" / А. В. Соболев ; ГОУ ВПО "Моск. гос. ун-т леса". - 2-е изд. - Москва : МГУЛ, 2007. - 56 с.

- Технология клееных материалов и древесных плит [Электронный ресурс] : метод. пособие по курсовому проектированию для студ. спец. 250403 "Технология деревообработки" и направлений бакалавриата 250300 "Технология и оборудование лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств", 250400.62 "Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств" всех форм обучения : самост. учеб. электрон. изд. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. технологии деревообрабатывающих пр-в ; сост.: О. В. Юрова, М. Н. Кочева. – Изд. 2-е, перераб. – Сыктывкар : СЛИ, 2012. –Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000228.pdf.

Научная литература

- Леонович, А. А. Древесностружечные плиты. Огнезащита и технология [Текст] : [монография] / А. А. Леонович, В. Г. Шпаковский. – Санкт-Петербург : ХИМИЗДАТ, 2012. – 160 с.

- Плотникова, Г. П. Совершенствование технологии производства древесностружечных плит на основе модифицированных связующих с использованием некондиционной древесины [Текст] : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук : 05.21.05 – Древесиноведение, технология и оборудование деревопереработки / Плотникова Галина Павловна ; науч. рук. С. В. Денисов ; офиц. оппоненты : А. Г. Ермолович, А. А. Филиппович ; Братский гос. ун-т, Каф. технологии деревообработки. – Красноярск, 2011. – 23 с.

- Ромашенко, В. В. Совершенствование оборудования и процесса обработки древесностружечных плит [Текст] : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук : 05.21.05 – Древесиноведение, технология и оборудование деревообработки / Ромашенко Виктор Викторович ; науч. рук. А. Г. Ермолович ; офиц. оппоненты : Ю. А. Филиппов, В. К. Косарев ; ГОУ ВПО Сиб. гос. технол. ун-т, Каф. теоретической механики. – Красноярск, 2009. – 21 с.

Периодические издания

- Деревообрабатывающая промышленность [Текст] : научно-технический, экономический и производственный журнал / учредители Редакция журнала "Деревообрабатывающая промышленность", Рослеспром, НТО бумдревпрома, НПО "Промысел". – Москва : [б. и.]. – Основан в апреле 1952 г. – Выходит раз в два месяца.

- Лесной вестник / Forestry bulletin [Текст] : научно-информационный журнал в области лесного хозяйства, экологии, лесозаготовки, деревообработки, химической технологии и обработки древесины, экономики лесного хозяйства/ Научно-образовательная ассоциация лесного комплекса. – Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана.  – Выходит раз в два месяца.

Справочно-библиографическая литература

- Отлев, И. А. Справочник по древесностружечным плитам [Текст] / И. А. Отлев, Ц. Б. Штейнберг. – Москва : Лесн. пром-сть, 1983. – 240 с.

- Справочник по древесноволокнистым плитам [Текст] / В. И. Бирюков. – Москва : Лесн. пром-сть, 1981. – 184 с.

- Справочник по производству древесностружечных плит [Текст] / И. А. Отлев [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Лесн. пром-сть, 1990. – 381 с.

- Справочное пособие по производству фанеры [Текст] : справочное издание / Ю. В. Васечкин [и др.]. - Москва : Экология, 1996. - 276 с.