МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования  «Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

________________________  Л.А. Гурьева

«_____»________________________20__ г.

### РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Эксплуатационные материалы», Б1.В.ДВ.01.01

НаименованиеООП ВО: «Автомобильный сервис»

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»

Направленность (профиль): «Автомобильный сервис»

Программа подготовки: академический бакалавриат

Форма обучения: заочная

Факультет: транспортно-технологический

Кафедра: технологические, транспортные машины и оборудование

Год начала подготовки: 2018, 2019

Курс (заочная):  3

Общая трудоемкость в 4 (ЗЕТ),  144 (часов)

Форма контроля: экзамен, контрольная работа

Сыктывкар 201_

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов утвержденного приказом Минобрнауки России ________________________,

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «___» __________ 20__ г., протокол № ________.

Разработчик ________________________ _____________________ _______________

(должность, кафедра)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Зав. кафедрой _______________________ _____________________ _______________

(должность, кафедра)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой ______________ _____________________ ________________

(название кафедры)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Декан_________________ ____________________ ________________

(название факультета)	(подпись)	(Ф.И.О.)

1.Цели и задачи дисциплины:

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов знаний и навыков, позволяющих свободно владеть сложным комплексом эксплуатационно-технических требований, предъявляемых к качеству современных  эксплуатационных материалов, с учетом их влияния на надежность и долговечность двигателей внутреннего сгорания, агрегатов трансмиссии и других конструктивных узлов автомобилей, а также организаций рационального применения топливно-энергетических ресурсов с учетом экономических и экологических факторов.

Дисциплина является составляющей образовательного процесса студентов в изучении автомобиля, его технической эксплуатации и  требований, предъявляемых к расходным материалам.

### Задачей  изучения курса является  приобретение студентами навыков по определению качества эксплуатационных материалов, используемых  на автомобильном транспорте.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Данная дисциплина относится к вариативной части дисциплине по выбору.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: Химия, Основы триботехники; Гидравлика и гидропривод; Технологические процессы технического обслуживания и ремонта ТиТТМО; Основы технологии производства и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования;

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как: Технология и организация  восстановления деталей и сборочных единиц

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

## Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

## ПК-21 готовностью проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты измерений;

Знать: измерительные приборы и методы оценки результатов измерений

Уметь: проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты измерений

Владеть: навыками использования измерительных приборов и методик оценки результатов измерений

## ПК-44 способностью к проведению инструментального и визуального контроля за качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их использования

Знать: способы проведения инструментального и визуального контроля за качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их использования

## Уметь: осуществлять инструментальный и визуальный контроль за качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их использования

Владеть: навыками проведения инструментального и визуального контроля за качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их использования

ОПК-3 готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов.

В результате освоения компетенции ОПК-3   студент должен:

Знать: представление о системе фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для формулирования и решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов.

Уметь: применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для формулирования и решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов.

Владеть: готовностью применять систему инженерных знаний для формулирования и решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов.

3.1. Результат освоения дисциплины

### В результате изучения курса «Эксплуатационные материалы» студент должен иметь представление:

- О составе и методах переработки нефти.

- О свойствах автомобильного топлива и влиянии на работу двигателя.

- О требованиях, предъявляемых к смазочным материалам и их физико-химические свойствах.

- Об использовании специальных жидкостей, требований, предъявляемых к ним и свойствах.

- О классификации, составе, особенности применения на автомобилях пластмасс и лакокрасочных материалов.

- Об ассортименте резиновых изделий, используемых в автомобилях, свойствах и требованиях, предъявляемых к ним.

знать и уметь использовать:

- Уметь планировать и организовывать рациональное применение и хранение топлив, смазочных материалов, специальных жидкостей и неметаллических материалов, используемых на автомобильном транспорте, в соответствии с моделями автомобилей и режимами  эксплуатации, климатическими условиями с учетом сведения к минимуму загрязнения окружающей среды.

- Анализировать  свойства  эксплуатационных материалов и принимать решения о возможности их применения в двигателях и агрегатах автомобилей.

- Определять экспериментально основные показатели качества эксплуатационных материалов.

- Прогнозировать  экономические и экологические последствия применения  конкретных эксплуатационных материалов.

- Осваивать и понимать действующие отрасли  классификации  эксплуатационных материалов, а также нормативно-техническую документацию.

Программой курса предусмотрено чтение лекций, проведение  лабораторных работ. Курс завершается экзаменом в 3 семестре. Обязательным условием допуска студентов к  зачету является  выполнение промежуточных тестов для очной формы обучения и  контрольной работы  для заочной формы обучения.

4. Объём дисциплины и виды учебной нагрузки

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____4_____ зачетных единиц.

| Вид учебной работы | Всего часов | Курс |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3 |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 21,25 | 21,25 |
| В том числе: |  |  |
| Лекции | 8 | 8 |
| Практические занятия (ПЗ) | 12 | 12 |
| Лабораторные занятия (ЛЗ) | - | - |
| Другие виды контактной работы | 1,25 | 1,25 |
| Консультирование перед экзаменом | 1 | 1 |
| Прием экзамена | 0,25 | 0,25 |
| Самостоятельная работа (всего) | 115 | 115 |
| Вид промежуточной аттестации (Экзамен) | 7,75 | 7,75 |
| Общая трудоемкость, час | 144 | 144 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 4 | 4 |

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Практические занятия | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые компетенции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Топлива | 2 | 3 | 24 | - | - | 29 | ПК-21, ПК-44, ОПК-3 |  |
| 2. | Смазочные материалы | 2 | 3 | 31 | - | - | 37 | ПК-21, ПК-44, ОПК-3 |  |
| 3. | Специальные жидкости | 2 | 2 | 24 | - | - | 28 | ПК-21, ПК-44, ОПК-3 |  |
| 4. | Резиновые технические изделия | 1 | 2 | 18 | - | - | 21 | ПК-21, ПК-44, ОПК-3 |  |
| 5. | Лакокрасочные материалы | 1 | 2 | 18 | - | - | 21 | ПК-21, ПК-44, ОПК-3 |  |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  | 1 | - | 1 |  |  |
|  | Прием экзамена |  |  |  | 0,25 | - | 0,25 |  |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) | - | - | - | - | 7,75 | 7,75 |  |  |
| ВСЕГО: |  | 8 | 12 | 115 | 1,25 | 7,75 | 144 |  |  |

5.2. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для заочной формы обучения

| № п/п | Наименование тем (разделов) дисциплины | Содержание тем (разделов) | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Топлива | Автомобильные бензины. Ассортимент бензинов. Требования к качеству бензинов. Теплота сгорания топлив. Свойства, влияющие на смесеобразование. Детонационная стойкость. Влияние свойств бензинов на работу двигателя. Дизельные топлива. Требования к качеству. Свойства топлив. Самовоспламеняемость, ее оценка, сгорание смеси. Химическая стабильность дизельных топлив, присадки, ассортимент. | 2 | ПК-21, ПК-44, ОПК-3 |
| 2. | Смазочные материалы | Моторные масла. Требования, основные физико-химические показатели. Основы старения масел. Присадки. Расход и сроки замены. Классификация, ассортимент. Масла для агрегатов трансмиссий. Требования, свойства. Изменение свойств при работе, присадки. Классификация, ассортимент, взаимозаменяемость, сроки замены, нормы расхода. Пластичные смазки. Способы получения, требования, классификация. | 2 | ПК-21, ПК-44, ОПК-3 |
| 3. | Специальные жидкости | Охлаждающие жидкости. Низкозамерзающие жидкости, свойства, маркировка, рекомендации по применению. | 2 | ПК-21, ПК-44, ОПК-3 |
| 4. | Резиновые технические изделия | Шины автомобиля. Конструкция, свойства и ассортимент. | 1 | ПК-21, ПК-44, ОПК-3 |
| 5. | Лакокрасочные материалы | Классификация и состав лакокрасочных материалов. Назначение, свойства, классификация, марки. | 1 | ПК-21, ПК-44, ОПК-3 |
| Всего |  |  | 8 |  |

Лекционные занятия  проводятся следующим образом: в течение 70 минут преподаватель объясняет соответствующую тему, используя презентационные материалы. Студентам целесообразно рассмотреть предыдущие лекционные материалы заранее, чтобы выяснить для себя наиболее сложные моменты, на  которые на лекции должен сделать акцент преподаватель, отводя на ответы студентам 20 минут.

5.3. Лабораторные работы для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.2. | Наименование лабораторной работы | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Топлива | #### Испытания топлива на медной пластинке Определение концентрации фактических смол. | 6 | ПК-21, ПК-44, ОПК-3 |
| 2. | Смазочные материалы | Определение наличия водорастворимых кислот и щелочей в масле и смазке. | 6 | ПК-21, ПК-44, ОПК-3 |
| ВСЕГО |  |  | 12 |  |

5.4. Практические занятия для студентов заочной формы обучения – не предусмотрены

5.5. Самостоятельная работа для заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.2. | Тематика самостоятельной работы | Трудоемкость (час.) | Компетенции | Контроль выполнения работы* (опрос, тест, конт, работа и т.д) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Топлива | Фракционный состав автомобильного бензина Летние и зимние бензины Детонационная стойкость бензина Ассортимент бензинов Цетановое число дизтоплива Летние и зимние дизтоплива Экологически чистое дизтопливо Стабильность дизтоплива Сжиженный природный газ Сжатый газ Топливная система конвертируемых (универсальных) двигателей Преимущества и недостатки газообразного топлива | 24 | ПК-21, ПК-44, ОПК-3 | Тесты по темам, контрольная работа, реферат, посещение занятий, опрос, опорный конспект, лабораторные работы |
| 2. | Смазочные материалы | Жидкое и граничное трение Вязкостно-температурная характеристика масел Присадки, вводимые в масла Ассортимент масел Особенности эксплуатации трансмиссионных масел Присадки, вводимые в трансмиссионные масла Маркировка трансмиссионных масел Окисление масел Состав смазок Эксплуатационные свойства смазок Температура каплепадения смазки Предел прочности на сдвиг | 31 | ПК-21, ПК-44, ОПК-3 | Тесты по темам, контрольная работа, реферат, посещение занятий, опрос, опорный конспект, лабораторные работы |
| 3. | Специальные жидкости | Жесткость воды Зависимость температуры замерзания антифриза от состава охлаждающей жидкости Преимущества и недостатки антифриза Состав тормозных жидкостей | 24 | ПК-21, ПК-44, ОПК-3 | Тесты по темам, контрольная работа, реферат, посещение занятий, опрос, опорный конспект, лабораторные работы |
| 4. | Резиновые технические изделия | Структура автомобильной шины Ассортимент автомобильных шин | 18 | ПК-21, ПК-44, ОПК-3 | Тесты по темам, контрольная работа, реферат, посещение занятий, опрос, опорный конспект, лабораторные работы |
| 5. | Лакокрасочные материалы | Состав автоэмалей Структура лакокрасочного покрытия Красящие характеристики автоэмалей | 18 | ПК-21, ПК-44, ОПК-3 | Тесты по темам, контрольная работа, реферат, посещение занятий, опрос, опорный конспект, лабораторные работы |
| ВСЕГО |  |  | 115 |  |  |

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено

7. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах− для з/о

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Работа в команде | 1 | - | 1 |
| Решение ситуационных задач | 2 | - | 2 |
| Исследовательский метод | 1 | - | 1 |
| Итого интерактивных занятий | 4 | - | 4 |

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Курс «Эксплуатационные материалы» является комплексной дисциплиной, в которой освещаются теоретические и практические вопросы  применения при эксплуатации автомобилей топлив, смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, резиновых технических изделий и лакокрасочных материалов. Дисциплина достаточно сложная для изучения и требует большого количества самостоятельной работы студентов. Поскольку дисциплина тесным образом связана с дальнейшим изучением дисциплин профессионального цикла,  следует излагать материал некоторых тем с учетом  знаний, полученных ранее на предыдущих курсах обучения.

Некоторую сложность могут вызвать темы, связанные с химическим составом топлив, смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, резиновых технических изделий и лакокрасочных материалов и используемых в них присадок. В рамках данных тем следует изучить материалы, раскрывающие влияние  химического состава топлив, смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, резиновых технических изделий и лакокрасочных материалов и используемых в них присадок на эксплуатационные характеристики.

Вопросы тем, связанных с практическим применением эксплуатационных материалов, изучаются в значительной степени самостоятельно. Необходимо дать определения терминам и рекомендовать литературу (ссылки) для изучения.

По темам предусмотрено проведение лабораторных занятий, по результатам которых студенты делают отчеты.

Студенты должны самостоятельно изучать рекомендованную научную, методическую, нормативную литературу и делать конспект.

- Евдокимов. Б. П. Эксплуатационные материалы [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. направления подготовки 150000 «Металлургия, машиностроение, материалообработка» специальности 150405 «Машины и оборудование лесного комплекса», направления подготовки 190000 «Транспортные средства» специальностей 190603 «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования», 190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство», направления подготовки бакалавриата 150400 «Технологические машины и оборудование» 190600.62 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», направления подготовки 110300.65 «Агроинженерия» специальности 110301 «Механизация сельского хозяйства» всех форм обучения : самост. электрон. изд. / Б. П. Евдокимов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. маш. и оборуд. лесн. комплекса. – Сыктывкар : СЛИ, 2013. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000634.pdf.

- Евдокимов, Б. П. Эксплуатационные материалы и экономия топливно-энергетических ресурсов [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления бакалавриата 190600 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и специальностей 190603 «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования» и 190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство» всех форм обучения : самостоятельное электронное издание / Б. П. Евдокимов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. маш. и оборуд. лесн. комплекса. - Сыктывкар : СЛИ, 2013. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000646.pdf.

- Сериков, М. А. Эксплуатационные материалы [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Сериков, В. В. Шестакова ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия, 2012. - 184 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143110.

Для подготовки к лабораторным  занятиям, промежуточному и контрольному тестированию и поэтапной подготовки социального проекта следует использовать:

Евдокимов Б. П.Топливо и смазочные материалы [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов специальности 110301 «Механизация сельского хозяйства», направления бакалавриата 190600.62 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис», «Автомобили  и автомобильное хозяйство»; 190700.62 «Технология транспортных процессов» профиль «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте»всех форм обучения : самостоя-тельное электронное издание / Б. П. Евдокимов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. электрификации и механизации сельского хоз-ва. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формат еpdf: 0,92 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2014. – on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader (любая версия). – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000636.pdf.

Ладанов А. В. Эксплуатационные материалы и экономия топливно-энергетических ресурсов : сб. описаний лабораторных работ для подготовки дипломированных специалистов по направлению 653300 «Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования» спец. 190603 «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (автомобильный транспорт)» / сост. А. В. Ладанов ; СЛИ. – Сыктывкар, 2013. – 20 с.

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа включает подготовку к лабораторным работам, что предполагает изучение теоретического материала по теме, а также подготовку  к контрольным работам и тестированию.

При самостоятельной работе студент должен ознакомиться с основными учебниками и учебными пособиями, дополнительной литературой и иными доступными литературными источниками. При работе с литературой по конкретным темам курса, в том числе указанным для самостоятельной проработки, основное внимание следует уделять важнейшим понятиям, терминам, определениям, для скорейшего усвоения которых целесообразно вести краткий конспект.

Студенты могут воспользоваться возможностями электронно-библиотечной системы «Университетская библиотека on-line».

- Евдокимов. Б. П. Эксплуатационные материалы [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. направления подготовки 150000 «Металлургия, машиностроение, материалообработка» специальности 150405 «Машины и оборудование лесного комплекса», направления подготовки 190000 «Транспортные средства» специальностей 190603 «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования», 190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство», направления подготовки бакалавриата 150400 «Технологические машины и оборудование» 190600.62 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», направления подготовки 110300.65 «Агроинженерия» специальности 110301 «Механизация сельского хозяйства» всех форм обучения : самост. электрон. изд. / Б. П. Евдокимов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. маш. и оборуд. лесн. комплекса. – Сыктывкар : СЛИ, 2013. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000634.pdf.

- Евдокимов, Б. П. Топливо и смазочные материалы [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов специальности 110301 «Механизация сельского хозяйства», направлений бакалавриата 190600.62 «Эксплуатация транспортно-технологических средств и комплексов» (профили «Автомобильный сервис», «Автомобили и автомобильное хозяйство»), 190700.62 «Технология транспортных процессов» (профиль «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте») всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / Б. П. Евдокимов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. электрификации и механизации сельского хоз-ва. - Сыктывкар : СЛИ, 2013. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001278.pdf.

- Евдокимов, Б. П. Эксплуатационные материалы и экономия топливно-энергетических ресурсов [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления бакалавриата 190600 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и специальностей 190603 «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования» и 190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство» всех форм обучения : самостоятельное электронное издание / Б. П. Евдокимов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. маш. и оборуд. лесн. комплекса. - Сыктывкар : СЛИ, 2013. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000646.pdf.

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 5 | 5 | 13 |
| Тесты по темам | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Контрольная работа | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Лабораторные работы | 5 | 7 | 7 | 19 |
| Компонент своевременности | 3 | 4 | 4 | 11 |
| Опрос, опорный конспект, реферат | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача экзамена |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

11. Фонд оценочных средств

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе

12. Промежуточный и текущий контроль

12.1. Лабораторная работа: Приложение 1

12.2. Текущий контроль

# Тестовые заданий по дисциплине выполняются студентами очной формы обучения на промежуточной аттестации, студентами заочной формы обучения – в форме домашних заданий.

#### Тесты по дисциплине

- При использовании летних сортов бензина в зимнее время:

а)   затруднен запуск и быстрый прогрев двигателя вследствие снижения объемной доли легких    фракций;

б) затруднен запуск и быстрый прогрев двигателя вследствие увеличения вязкости бензина, влияющей на смесеобразование в цилиндре;

в)   затруднен запуск двигателя вследствие кристализации топлива.

- При использовании зимних сортов бензина в летнее время:

а)  возникают перебои в работе двигателя вследствие образования в системе питания паровых  пробок;

б)   двигатель перегревается, падает мощность вследствие повышенного содержания лекгокипящих фракций;

в)  оба ответа правильные.

3. Октановое число характеризует:

а)   детонационную стойкость бензина;

б) возможность самовоспламенения бензина;

в) фракционный состав бензина.

4. Использование бензина с пониженным октановым числом приводит:

а) механическим повреждениям поршня, растрескиванию вкладышей шатунных подшипников;

б) прогар поршней и клапанов, разрушение изоляции свечей;

в) оба ответа правильные.

5. Октановое число бензина за счет введения антидетонаторов может достигать значение:

а)   100 ед.;

б) = 100 ед.;

в)  100 ед.

6. Оптимальное сгорание бензина в прогретом  двигателе происходит при зхначении коэффициента избытка воздуха ():

а) 1,05;

б) 1;

в) 0,95.

7. Старение топлива обусловлено:

а)   окислением неуглеводородных соединений. Входящих в состав топлива с образованием органических кислот;

б)  окислением углеводородных соединений топлива с последующей полимеризацией и конденсацией;

в)  оба ответа правильные.

8. Минимальный срок хранения бензина может быть:

а)  6 мес.;

б)  12 мес.;

в)  18 мес.

9. Максимальный срок хранения бензина производимого:

а)  3 года;

б)  5 лет;

в)  6 лет.

10. Для продления срока хранения бензинов в них вводят:

а)  ингибиторы;

б)  деактиваторы;

в)  оба ответа правильные.

11. Минимальная температура окружающей среды, при которой допускается эксплуатация дизтоплива,  задается:

а)  температурой помутнения;

б)  вязкостно-температурной характеристикой;

в)  температурой застывания.

- Эксплуатация зимнего дизтоплива  в летнее время:

а)  снижает экономичность и увеличивает дымность отработавших газов;

б)  затруднен запуск двигателя, а после прогрева работа  становится жесткой;

в)  оба ответа правильные.

13. Цетановое число дизтоплива характеризует:

а)  детонационную стойкость

б)  возможность  самовоспламенения топлива

в)  антиокислительные свойства топлива.

14. Как отражается на работе двигателя повышенное содержание серы в топливе:

а)  до 1 % не оказывает отрицательного воздействия;

б)  ускоряет износ деталей, контактирующих с топливом, снижаются надежность и долговечность двигателя;

в)  ускоряет износ деталей, контактирующих с топливом и продуктами его сгорания, снижаются надежность и долговечность двигателя.

15. Какое содержание серы в топливе ускоряет старение моторного масла:

а)  пониженное;

б)  повышенное

в)  не оказывает  влияния.

16. Какова минимальная температура применения летнего дизельного топлива:

а)  5 С;

б)  0 С

в)  -5 С.

17. К каким последствиям  приводит применение летнего топлива при отрицательных температурах:

а)  двигатель не развивает достаточной мощности, дымит, ускоренно изнашиваются прецезионные пары в топливной аппаратуре;

б)  нарушается подача топлива, двигатель глохнет;

в)  из-за повышения вязкости топлива двигатель  снижает мощность, повышается его дымление.

18. К каким последствиям приводит увеличение в топливе количества  смолистых примесей:

а)  ускоряется засорение фильтров;

б)  ускоряется нагарообразование и закоксовывание распылителей;

в)  оба ответа правильные.

19. К чему приводить наличие в топливе воды:

а)  коробятся фильтрующие элементы, ускоряется их засорение. При отрицательных температурах  фильтры забиваются кристаллами льда, прекращается  топливоподача;

б)  повышается износ прецезионных деталей;

в)  оба ответа правильные.

20. Из-за чего повышается содержание воды в топливе:

а)  нарушаются требования хранения топлива и его заправки, не соблюдаются  правила эксплуатации автомобилей;

б)  в системе охлаждения в качестве охлаждающей жидкости применяется вода и в системе возникают утечки;

в)  оба ответа правильные.

21. Что приводит к повышению содержания в топливе смолистых соединений:

а)  нарушение требований хранения топлива;

б)  работа двигателя на повышенном температурном режиме.

в)  оба ответа правильные.

22. Для чего рекомендуется дать топливу возможность отстояться в цистерне несколько суток до заправки в автомобили:

а)  для уменьшения количества вредных примесей, попадающих в бак автомобиля с топливом;

б)  для окисления высокомолекулярных углеводородов и удаления воздуха;

в)  оба ответа правильные.

23. Какой слой топлива, находящегося в емкости, рекомендуется для заправки автомобиля:

а)  поверхностный (заправка с помощью плавающего заборника);

б)  со дна;

в)  средний.

24. Почему не рекомендуется смешивать масла различных марок:

а)  масла могут вступать в химическую реакцию и полученное при смешивании масло будет иметь низкое качество;

б)  присадки масел могут химически реагировать и полученное при смешивании масло будет значительно хуже исходных;;

в)   оба ответа правильные.

25.  Какие присадки могут вводиться в базовые масла для улучшения свойств моторных масел:

а)  моющие – диспергирующие, противоизносные, противозадирные, антиокислительные, антикоррозийные, антипенные.

б)  вязкостные и депрессорные

в)   все перечисленные в 1 и 2 ответах

26. Для чего предназначены моюще-диспергирующие присадки к маслу:

а)  для снижения нагаро- и лакообразования на деталях цилиндро-поршневой группы;

б)  для вымывания и диспергирования продуктов износа с поверхностей трущихся  деталей;

в)   оба ответа правильные.

27. Что дает  применение  вязкостных присадок к маслу:

а)  улучшается вязкостно-температурная характеристика масла за счет снижения вязкости  при низких температурах;

б)  улучшается вязкостно-температурная характеристика масла за счет увеличения вязкости  при высоких  температурах

в)   увеличивается крутизна  вязкостно-температурной  характеристики масла за счет увеличения  вязкости  при высоких температурах.

28. Что обеспечивают антиокислительные присадки к маслу:

а)  снижают скорость окисления металлических деталей;

б)  снижают скорость окисления металлических  и неметаллических деталей системы смазывания;

в)   задерживают накопление продуктов окисления в масле, прерывая окислительные  реакции.

29.  Для чего предназначены антикоррозийные присадки к маслу:

а)  для снижения скорости коррозии металлических деталей;

б)  для повышения сопротивляемости коррозии и неметаллов;

в)   для удаления продуктов коррозии системы смазывания.

30.  Чем отличается внесезонное масло от зимнего:

а)   более низкой вязкостью

б)  низкой вязкостью при низких темпуратурах;

в)   более высокой вязкостью при высоких температурах и большим индексом вязкости.

31. Чем отличается  летнее масло от внесезонного:

а)   более низкой  вязкостью при высоких температурах;

б)  более низкой вязкостью при низких температурах и меньшим индексом вязкости

в)  более высокой вязкостью при низких  температурах.

- Какое действие на работу двигателя оказывает применение масла повышенной вязкости:

а)   ухудшается пуск, снижается мощность и экономичность, повышается расход масла;

б)  повышается давление в системе смазывания, улучшается фильтрация;

в)  оба ответа правильные.

33. Какое действие на работу двигателя оказывает применение масла пониженной вязкости:

а)   улучшается пуск, снижаются расход масла на угар и износ трущихся поверхностей

б)  возрастает износ, снижается давление в системе смазывания, возможны задиры поршней и проворот вкладышей.

в)  улучшается фильтрация масла, повышается экономичность двигателя, повышается давление в системе смазывания.

34. Из каких основных компонентов состоит пластичная смазка:

а)  минеральные масла и загустители;

б)  минеральные масла, загустители и присадки;

в)  минеральные масла, мыла, загустители и присадки.

35.  Что необходимо сделать при обновлении пластичной смазки в узлах трения:

а)  полностью или частично удалить старую смазку;

б)  удалить старую смазку, промыть узел бензином;

в)  перемешать новую порцию смазки со старой.

36. Что может ухудшить работоспособность пластичной смазки:

а)  длительное хранение перед применением, остатки в узлах трения;

б)  попадание в узел  трения воды, мыла, грязи

в)  оба ответа правильные.

37. Что доливают в бачок системы охлаждения при снижении уровня антифриза вследствие выпаривания:

а)  антифриз той же марки, что используется в системе;

б)  концентрированный антифриз

в)  дистиллированную воду.

38.  Что доливают в систему охлаждения при утечке антифриза:

а)  антифриз той же марки, что используется в системе;

б)  концентрированный антифриз

в)  дистиллированную воду.

39. Чем отличается Тосол- А40 и А65:

а)  в А65 использованы высококачественные присадки, обеспечивающие более высокие эксплуатационные свойства;

б)  А65 имеет более низкую температуру застывания и более высокую плотность;

в)  А65 имеет более низкую температуру застывания и плотность.

40. Допускается ли смешивание антифризов марки Тосол А, А40, А65:

а)  да, в любых пропорциях;

б)  да, в исключительных случаях;

в)  нет.

41. Что происходит при попадании в охлаждающую жидкость нефтепродуктов:

а)  повышается толщина пленки отложений на стенках системы охлаждения, повышается температура ЦПГ;

б)  повышается вспенивание охлаждающей жидкости

в)  оба ответа правильные.

42.  Какой прибор используется для определения плотности антифриза:

а)  вискозиметр;

б)  гидрометр;

в)  ареометр.

43. Первый слой лакокрасочного покрытия – грунтовка, предназначен:

а)   обеспечить высокую адгезию между металлом и последующими слоями;

б)  пассивпривание поверхности;

в)  оба ответа правильные.

44. Толщина наносимого грунта на поверхность составляет:

а)  1520 мкм;

б)  50100 мкм;

в)  до 0,5 мм

45. Автомобильные эмали представляют собой:

а)  раствор твердого пленкообразователя с пигментом;

б)  раствор твердого пленкообразователя с красителем;

в)  химически и термически переработанные растительные масла с добавлением пигмента.

12.3. Тематика контрольных работ

Для проведения контрольной работы обучающихся предусмотрена тематика контрольных работ по дисциплине для студентов заочной формы обучения

Каждый студент в индивидуальном порядке  должен охарактеризовать эксплуатационные показатели соответствующей марки топлива, масла и автомобильной шины.

№ 1.  Охарактеризовать бензин  автомобильный неэтилированный марки ___________________.

| № п/п | Наименование показателя |
| --- | --- |
| 1 | Октановое число, не менее (по исследовательскому методу) |
| 2 | Концентрация фактических смол, не более (мг на 100 см3 бензина) |
| 3 | Массовая доля серы, не более (%) |
| 4 | Плотность при t=15о (С) (кг/м3) min÷ max |
| 5 | Давление насыщенных паров бензина (кПа) min÷ max |
| 6 | Фракционный состав: |
| 6.1 | Температура начала перегонки, не ниже (Со) |
| 6.2 | Пределы перегонки, не выше (Со) 10 % 50 % 90 % |
| 6.3 | Конец кипения, не выше (Со) |
| 7 | Индукционный период, не менее (мин) |

№ 2. Охарактеризовать дизтопливо __________________________________________________

| № п/п | Наименование показателя |
| --- | --- |
| 1 | Цетановое число, не менее |
| 2 | Фракционный состав: |
| 2.1 | 50 % перегоняется при температуре, не выше (Со) |
| 2.2 | 96 % перегоняется при температуре, не выше(Со) |
| 3 | Кинематическая вязкость при 20о(С)(мм2/с) min÷ max |
| 4 | Температура помутнения, не выше (Со) |
| 5 | Температура застывания, не выше (Со) |
| 6 | Массовая доля серы, не более (%) |
| 7 | Концентрация фактических смол, не более (мг на 100 см3 топлива) |
| 8 | Кислотность, не более (мг КОН на 100 см3 топлива) |
| 9 | Плотность при t= 20 о (С), не более (кг/м3) |

№ 3 Охарактеризовать масло моторное:

Классификация SAE ___________________________________________________

Классификация API ___________________________________________________

| № п/п | Наименование показателя |
| --- | --- |
| 1 | Кинематическая вязкость (мм2/с): при t= 100о (С) |
| 2 | Индекс вязкости, не менее |
| 3 | Температура застывания, не более (Со) |
| 4 | Область применения (двигатель, автомобиль, эксплуатационные условия) |

№ 4  Охарактеризовать масло трансмиссионное:

Классификация SAE ___________________________________________________

Классификация API ___________________________________________________

| № п/п | Наименование показателя |
| --- | --- |
|  | Кинематическая вязкость (мм2/с): при t= 100о (С) |
|  | Индекс вязкости, не менее |
|  | Температура застывания, не более (Со) |
|  | Область применения |
|  | Эксплуатационные условия |
| 5.1. | max давление (МПа) |
| 5.2. | max температура (Со) |

№ 5  Охарактеризовать автомобильную шину марки ____________________________

| № п/п | Наименование показателя |
| --- | --- |
| 1 | Ширина профиля шины (мм) |
| 2 | Высота профиля шины (мм) |
| 3 | Посадочный диаметр шины (мм) |
| 4 | max допустимая нагрузка (кг) |
| 5 | max допустимая скорость (км/ч) |

Табл. Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля

| № разделов дисциплин | Контролируемые дидактические единицы | Контролируемые компетенции (или их части) | Количество правильных ответов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топлива | ПК-21 ПК-44 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 2 | Смазочные материалы |  | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | Специальные жидкости |  | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | Резиновые технические изделия |  | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Лакокрасочные материалы |  | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Сумма баллов: |  |  | 90- 100 | 75-90 | 60-75 | менее 60 |
| Уровень освоения компетенции |  |  | высокий | продвинутый | пороговый | не освоил |

12. 4.  Промежуточный контроль

Экзаменационные вопросы

На экзамене предлагаются один теоретический и два практических вопроса. Вопросы  предлагаются из трех  различных контролируемых дидактических единиц изученного курса.  Количество баллов определяется количеством правильных ответов на вопросы.

Вопрос №1

- Автомобильные бензины. Фракционный состав и ассортимент.

- Детонационное сгорание. Октановое число. Пути увеличения октанового числа.

- Стабильность бензинов.

- Дизельные топлива. Ассортимент

- Самовоспламеняемость и сгорание дизельных топлив. Цетановое число.

- Сжиженные газообразные топлива и их свойства.

- Сжатые газообразные топлива и их свойства.

- Моторные масла. Ассортимент.

- Антифрикционная и энергосберегающая присадки, назначение и принцип действия.

- Стабильность моторных масел, отложения и борьба с ними.

- Вязкостно – загущающие присадки, назначение и принцип действия

- Классификация присадок.

- Масла для агрегатов трансмиссии. Ассортимент.

- Низкотемпературные охлаждающие жидкости и их свойства.

- Тормозные жидкости и их свойства.

- Шины автомобиля. Конструкция.

- Классификация автомобильных шин.

- Структура лакокрасочных покрытий.

- Малярные свойства краски.

- Средства по уходу за лакокрасочными покрытиями.

Вопрос №2

Условие применения масла моторного/трансмиссионного со следующей маркировкой SAE ____________  API ________________ .

Вопрос №3

Охарактеризовать  автомобильную шину со следующей маркировкой ___________________________________ .

Табл. Распределение фонда оценочных средств по результатам промежуточного контроля

| № разделов дисциплин | Контролируемые дидактические единицы | Контролируемые компетенции (или их части) | Количество правильных ответов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топлива | ОПК-3; ПК-21; ПК-44 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 2 | Смазочные материалы |  | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | Специальные жидкости |  | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | Резиновые технические изделия |  | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Лакокрасочные материалы |  | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Всего заданий |  |  | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Сумма баллов: |  |  | 90- 100 | 75-90 | 60-75 | Менее 60 |
| Уровень освоения компетенции |  |  | высокий | продвинутый | пороговый | не освоил |

13. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Для использования в образовательном процессе имеется:

Реестр современных и профессиональных баз данных

| № | Наименование баз данных | Ссылка на источник |
| --- | --- | --- |
| 1 | Справочная правовая система Консультант + | Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 307-1, 312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 207-2 |
| 2 | Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки | http://diss.rsl.ru/ |
| 3 | Бюро наилучших доступных технологий | http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 |
| 4 | Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения российской академии наук | http://www.prometeus.nsc.ru http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ |
| 5 | Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала «Российское образование» | http://window.edu.ru/ |
| 6 | Образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» | http://ict.edu.ru/ |
| 7 | Геопортал Республики Коми | http://gis.rkomi.ru/ |
| 8 | Научная электронная библиотека Elibrary | https://elibrary.ru |
| 9 | Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) | http://www.gpntb.ru/ |
| 10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) | http://www1.fips.ru/ |
| 11 | Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) | http://www.rupto.ru/ |

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

    - Электронный каталог библиотеки СЛИ;

    - ЭБС "Университетская библиотека online";

    - ЭБС "Издательство "ЛАНЬ";

    - Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

    - Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Техническая эксплуатация машин и оборудования отрасли» используются следующие программные средства:

Базовое программное обеспечение

Операционная система Debian
Стандартная общественная лицензия GNU
(https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html)

Операционная система FreeBSD
Стандартная общественная лицензия GNU
(https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html)

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств)
Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020

Офисный пакет LibreOffice 
Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)

Антивирус Касперского
Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021

Архиватор 7-zip
Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)

Файловый менеджер Far
Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru)

Интернет-браузер Mozilla Firefox
Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)

Интернет-браузер Google Chrome
Модифицированная лицензия BSD https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам

Справочная правовая система Консультант +

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО 
«КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно

Электронные библиотечные системы

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно

Программы компьютерного тестирования

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования»

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована материально-техническая база:

| Оснащенность | Наименование аудиторий, месторасположение |
| --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: | согласно учебному расписанию |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Помещения для самостоятельной работы | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, Кабинет «Компьютерный класс», ул. Ленина, д. 39, каб. №316-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |

16. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Евдокимов. Б. П. Эксплуатационные материалы [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. направления подготовки 150000 «Металлургия, машиностроение, материалообработка» специальности 150405 «Машины и оборудование лесного комплекса», направления подготовки 190000 «Транспортные средства» специальностей 190603 «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования», 190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство», направления подготовки бакалавриата 150400 «Технологические машины и оборудование» 190600.62 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», направления подготовки 110300.65 «Агроинженерия» специальности 110301 «Механизация сельского хозяйства» всех форм обучения : самост. электрон. изд. / Б. П. Евдокимов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. маш. и оборуд. лесн. комплекса. – Сыктывкар : СЛИ, 2013. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000634.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Евдокимов, Б. П. Топливо и смазочные материалы [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов специальности 110301 «Механизация сельского хозяйства», направлений бакалавриата 190600.62 «Эксплуатация транспортно-технологических средств и комплексов» (профили «Автомобильный сервис», «Автомобили и автомобильное хозяйство»), 190700.62 «Технология транспортных процессов» (профиль «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте») всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / Б. П. Евдокимов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. электрификации и механизации сельского хоз-ва. - Сыктывкар : СЛИ, 2013. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001278.pdf.

- Евдокимов, Б. П. Эксплуатационные материалы и экономия топливно-энергетических ресурсов [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления бакалавриата 190600 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и специальностей 190603 «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования» и 190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство» всех форм обучения : самостоятельное электронное издание / Б. П. Евдокимов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. маш. и оборуд. лесн. комплекса. - Сыктывкар : СЛИ, 2013. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000646.pdf.

- Сериков, М. А. Эксплуатационные материалы [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Сериков, В. В. Шестакова ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия, 2012. - 184 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143110.

Научная литература

- Евдокимов, Б. П. Химмотология эксплуатационных материалов лесной промышленности [Текст] : [монография] / Б. П. Евдокимов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова". – Сыктывкар : СЛИ, 2011. – 160 с.

Официальные издания

- Технический регламент «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» [Электронный ресурс] / Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2008. – 16 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/58005/.

Периодические издания

- Автомобильная промышленность [Текст] : научно-технический журнал / учредитель Министерство образования и науки Российской Федерации, ОАО "Автосельхозмаш-Холдинг". – Москва : Машиностроение. – Издается с мая 1930 г. – Выходит ежемесячно.

- Автомобильный транспорт [Текст] : иллюстрированный научно-технический журнал / учредитель Министерство транспорта Российской Федерации, Ассоциация Международных Автомобильных Перевозчиков, АНО "Редакция журнала "Автомобильный транспорт". – Москва. – Издается с 1923 г. – Выходит ежемесячно.

- Мир транспорта и технологических машин [Электронный ресурс] : научно-технический журнал. – Орел :  Госуниверситет – УНПК. – Выходит ежеквартально. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=321659.

Справочно-библиографическая литература

- Синельников, А. Ф. Автомобильные масла [Текст] : краткий справочник / А. Ф. Синельников, В. И. Балабанов. – Москва : За рулем, 2005. – 176 с.

- Синельников, А. Ф. Автомобильные топлива, масла и эксплуатационные жидкости [Текст] : краткий справочник / А. Ф. Синельников, В. И. Балабанов. – Москва : За рулем, 2003. – 176 с.

Приложение 1

# Лабораторная работа № 1

# Определение плотности топлива

Цель работы: ознакомится с влиянием плотности топлива на работу системы питания двигателя внутреннего сгорания.

Задачи работы: овладеть навыками определения плотности топлива.

Приборы и материалы: стеклянный мерный цилиндр вместимостью 250 см3; вата гигроскопическая; бумага фильтровальная; спирт этиловый ректификованный или гидролизный высшей очистки; нефтеденсиметр.

Задание: провести анализ топлива на определение его плотности и сделать заключение о возможности его применения.

Требования к отчету

- Описать влияние плотности топлива на работу системы питания и впрыска у бензиновых и дизельных двигателей.

- Привести данные плотности исследуемого топлива.

- Сделать заключение о возможности применения топлива.

Технология проведения работы

1. Подготовка к испытанию.

1.1. Испытуемое топливо фильтруют через бумажный фильтр, наливают в стеклянный мерный цилиндр 250 см3 так, чтобы уровень топлива от верхней кромки был ниже на 50–60 мм;

1.2. Для каждого испытуемого топлива проводится не менее двух параллельных исследований.

2. Проведение испытания.

2.1. Опустить нефтеденсиметр в сосуд с топливом и, после того как прекратится его колебание, по шкале отсчитать плотность бензина и температуру.

3. Оценка результатов испытания.

3.1. Плотность бензина 20, нормируемая при 20 С, рассчитывают по формуле

20 = t + (t  20),

где t – плотность топлива, измеренная при температуре t;  – температурная поправка на 1 С (значения представлены в таблице).

| Плотность, кг/м3 | Температурная поправка , кг/(м3  °С) | Плотность, кг/м3 | Температурная поправка , кг/(м3  °С) |
| --- | --- | --- | --- |
| 700–709 | 0,897 | 850–859 | 0,699 |
| 710–719 | 0,884 | 860–869 | 0,686 |
| 720–729 | 0,870 | 870–879 | 0,673 |
| 730–739 | 0,857 | 880–889 | 0,660 |
| 740–749 | 0,844 | 890–899 | 0,647 |
| 750–759 | 0,831 | 900–909 | 0,633 |
| 760–769 | 0,818 | 910–919 | 0,620 |
| 770–779 | 0,805 | 920–929 | 0,607 |
| 780–789 | 0,792 | 930–939 | 0,594 |
| 790–799 | 0,778 | 940–949 | 0,581 |
| 800–809 | 0,765 | 950–959 | 0,567 |
| 810–819 | 0,752 | 960–969 | 0,554 |
| 820–829 | 0,738 | 970–979 | 0,541 |
| 830– 839 | 0,725 | 980–989 | 0,528 |
| 840–849 | 0,712 | 990–1000 | 0,515 |

Контрольные вопросы

- Как влияет плотность топлива на процессы подачи и смесеобразования?

- Какие последствия для автомобиля несет применение топлива с пониженной плотностью?

- Какие последствия для автомобиля несет применение топлива с повышенной плотностью?

# Лабораторные работы № 2, 3

# Определение массовой доли серы в нефтепродуктах (топливо, моторное масло)

Цель работы: ознакомится с влиянием содержания серы в нефтепродуктах на их качество и экологическую безопасность.

Задачи работы: овладеть навыками определения серосодержания в нефтепродуктах методом сжигания в лампе.

Приборы и материалы: аппараты для определения содержания серы в нефтепродуктах типа ОС или ОСУ; меры вместимости стеклянные технические: бюретки типа Iа или IIа вместимостью 10, 25 и 50 мл или микробюретки типа IIа; пипетки типов I, II; пробирки стеклянные типа ПЦГ; промывалка с резиновой грушей; насос стеклянный водоструйный или другой насос, создающий разряжение; баня водяная с электрообогревом; кислота соляная – 0,05 н. раствор; натрий углекислый безводный – 0,3 %-й раствор; метиловый оранжевый (индикатор) – 0,05 %-й раствор; спирт этиловый ректификованный технический; бензин-растворитель для резиновой промышленности БР-1, или петролейный эфир марки 70–100, или другой растворитель, выкипающий при 70–120 °С с содержанием серы не более 0,005 %; фитиль из хлопчатобумажных нитей; смесь хромовая – раствор двухромовокислого калия в концентрированной серной кислоте; вода дистиллированная; весы лабораторные.

Задание: провести анализ нефтепродуктов (топливо, масла) на определение серосодержания и сделать заключение о возможности его эксплуатации.

Требования к отчету

- Виды серосодержащих соединений, присутствующих в топливе и маслах.

- Описать влияние повышенного содержания серы на работу двигателей внутреннего сгорания.

- Предоставить результаты проведения анализа топлива на серосодержание.

- Предоставить результаты проведения анализа моторного масла на серосодержание.

- В соответствии с нормативными значениями сделать заключение о возможности применения топлива и моторного масла.

Технология проведения работы

1. Подготовка к испытаниям.

1.1. Определение содержания серы необходимо проводить в проветренном помещении, в месте, защищенном от резких колебаний воздуха. В помещении не должны проводиться работы с сернистыми соединениями и концентрированными кислотами.

1.2. Перед сборкой аппарата, ранее не применявшегося, а также в случае образования копоти на приборе после проведения испытания и не удаляемой механически, его моют хромовой смесью, затем тщательно промывают водопроводной водой, проверяя чистоту отмывки от кислоты по метиловому оранжевому и ополаскивают дистиллированной водой.

1.3. Лампочку и фитиль промывают петролейным эфиром или бензином и высушивают. В лампочку вставляют фитильную трубочку или же пробку с фитильной трубочкой, через которую пропущен фитиль. Нижний конец фитиля помещают по окружности дна лампочки, наружный конец его срезают на уровне верхнего края фитильной трубочки и закрывают колпачком.

1.4. Нефтепродукты, горящие в лампочке некоптящим пламенем и сгорающие без остатка, сжигают без разбавления. Нефтепродукты, которые в чистом виде не горят или плохо горят или дают сильную копоть (продукты термического и каталитического крекинга и продукты с повышенным содержанием ароматических и непредельных углеводородов) сжигают с разбавлением.

1.5. Заполнение лампочек испытуемым нефтепродуктом.

1.5.1. Заполнение лампочек при сжигании без разбавления.

Испытуемый нефтепродукт наливают в лампочку, подготовленную по п. 1.3, в следующих количествах: 4–5 мл – бензина; 2–3 мл – дизельного топлива. Лампочки закрывают колпачком и взвешивают.

1.5.2. Заполнение лампочки при сжигании с разбавлением.

В лампочку, предварительно взвешенную (с колпачком, но без фитиля и фитильной трубочки) и подготовленную по п. 1.3, наливают испытуемый продукт в количествах, указанных в таблице.

| Наименование нефтепродукта | Навеска, мм | Соотношение растворителя и навески по объему |
| --- | --- | --- |
| 1. Автомобильный бензин | 1–3 | 1:1; 2:1 или 3:1 |
| 2. Дизельное топливо | 0,9–1 | 3:1 |
| 3. Масла с кинематической вязкостью до 10 сСт при 100 С | 2–2,3 | 3:1 |
| 4. Масла с кинематической вязкостью более 10 сСт при 100 С | 0,9–1 | 7:1 |

Лампочку закрывают колпачком, взвешивают и добавляют растворитель в таком соотношении по объему, чтобы смесь хорошо горела и не образовывала копоти.

После разбавления и полного растворения нефтепродукта вставляют фитильную трубочку с фитилем.

1.5.3. При испытания парафинистых нефтепродуктов продукт разогревают и в расплавленном состоянии заливают в предварительно взвешенную лампочку (без фитильной трубочки и фитиля); охлаждают до комнатной температуры, взвешивают и добавляют растворитель. Лампочку закрывают колпачком, ставят на водяную баню и выдерживают до полного растворения продукта, затем лампочку вынимают из бани, вставляют фитильную трубочку и дальнейшее определение проводят по разд. 3.

1.5.4. Если содержание серы в испытуемом нефтепродукте свыше 2,5 %, навеску уменьшают до 0,4–0,5 г.

1.5.5. Массу испытуемого нефтепродукта определяют следующим образом:

- для нефтепродуктов, которые сгорают без разбавления, – по разности между массой лампочки с нефтепродуктом до испытания и массой лампочки после испытания;

- для нефтепродуктов, которые горят с разбавлением, – по разности между массой лампочки с нефтепродуктом и массой лампочки, взвешенной перед испытанием.

Все взвешивания проводят с погрешностью не более 0,0004 г.

1.6. Для нефтепродуктов, сгорающих без разбавления, ставят контрольный опыт, наливая в одну из лампочек (без взвешивания) 4–5 мл спирта. Для нефтепродуктов, сгорающих с разбавлением, проводят контрольный опыт, наливая в лампочку (без взвешивания) растворитель в количестве, взятом для разбавления нефтепродукта, учитывая 2 мл на промывку фитиля.

1.7. При применении прибора типа ОСУ навеску нефтепродукта помещают равномерно в три лампочки. Для контрольного опыта растворитель помещают также в три лампочки. При разногласиях, возникших в оценке качества продукции, применяют аппарат типа ОС.

1.8. Собирают аппараты, каплеуловители соединяют между собой с помощью резиновых трубок и тройников. Всю систему аппаратов присоединяют к насосу, создающему разряжение.

1.9. Абсорберы аппаратов пипеткой или из бюретки наливают 10 мл раствора углекислого натрия и 15 мл дистиллированной воды при содержании серы в нефтепродукте до 0,5 % и 25 мл раствора углекислого натрия при содержании серы в нефтепродукте свыше 0,5 %.

Абсорберы устанавливают в подставки и соединяют с каплеуловителями и ламповыми стеклами. На резиновые трубки между каплеуловителями и тройниками надевают винтовые зажимы.

2. Проведение испытания.

2.1. После того как аппараты собраны, приводят в действие насос и устанавливают равномерное всасывание воздуха через все абсорберы. Затем снимают с лампочек колпачки, зажигают все лампочки и ставят их под ламповые стекла так, чтобы края фитильных трубочек находились не более чем на 8 мм выше нижнего края ламповых стекол.

Зажигание проводят поднесением пламени, свободным от серы, спиртовки к каждой установленной лампочке с испытуемым нефтепродуктом. Зажигание лампочек спичками не допускается.

Высоту пламени каждой лампочки устанавливают 6–8 мм.

Высоту пламени регулируют легким постукиванием лампочки для его уменьшения или вытягиванием иглой фитиля погашенной лампочки для его увеличения.

Скорость всасывания воздуха поддерживают одинаковой во всех абсорберах и регулируют ее зажимами так, чтобы пламя не коптило и чтобы брызги не забрасывало в каплеуловители.

2.2. Испытуемый нефтепродукт в каждой лампочке сжигают полностью. После сжигания разбавленного нефтепродукта в лампочку снова наливают по 1 мл растворителя дважды, который также сжигают полностью.

2.3. По окончании сжигания дополнительной порции растворителя лампочку гасят, закрывают ее колпачком и через 3–5 мин выключают насос.

2.4. Аппарат разбирают, каплеуловитель, ламповое стекло тщательно промывают струей дистиллированной воды, подкрашенной метиловым оранжевым (3 мл на 1 л воды) и сливают. Промывку каждого аппарата проводят небольшими порциями, расходуя 50–70 мл дистиллированной воды, и считают законченной, если промывные воды не окрашены в розовый цвет.

2.5. Растворы в абсорберах перемешивают при помощи водоструйного насоса или груши, присоединяя их к большому резервуару абсорбера посредством пробки с пропущенной через нее стеклянной трубкой, попеременно перемещая раствор из одного резервуара абсорбера в другой. Если при этом раствор в абсорбере окрашивается в розовый цвет, испытание повторяют с меньшей навеской нефтепродукта.

2.6. Первым титруют раствор с продуктами сгорания контрольной жидкости (растворителя или спирта) раствором соляной кислоты до розовой окраски (контрольный опыт). При титровании растворы перемешивают по п. 2.5.

Затем титруют раствор, содержащий продукты сгорания испытуемого нефтепродукта. Концом титрования считается момент, когда окраска титруемого раствора примет розовый цвет, идентичный цвету оттитрованного контрольного раствора.

2.7. Если расхождение между результатами титрования контрольного раствора до и после сжигания спирта или растворителя превышает 0,05 мл, то это указывает на загрязненность воздуха серой, помещение проветривают и испытания повторяют.

2.8. Если на титрование израсходовано меньше 3 мл (в абсорбер помещено 10 мл раствора углекислого натрия) и 6 мл (в абсорбер помещено 25 мл раствора углекислого натрия) раствора соляной кислоты, то испытание не принимают в расчет и повторяют с меньшей навеской нефтепродукта.

3. Обработка результатов.

3.1. Содержание серы в процентах вычисляют по формуле

Х=V−V1⋅K⋅0,0008⋅100m,

где V – объем 0,05 н. раствора соляной кислоты, израсходованный на титрование контрольного опыта, мл; V1 – объем 0,05 н. раствора соляной кислоты, израсходованный на титрование раствора после поглощения продуктов сгорания нефтепродукта, мл; K – поправочный коэффициент к титру 0,05 н. раствора соляной кислоты; 0,0008 – масса серы, эквивалентная 1 мл 0,05 н. раствора соляной кислоты, г; m – масса испытуемого продукта, г.

3.2. За результат испытания принимают среднее арифметическое двух параллельных испытаний.

Допускаемые расхождения между двумя параллельными испытаниями не должны превышать 10 % от величины меньшего результата для продуктов с содержанием серы до 0,5 и 5 % – для продуктов с содержанием серы более 0,5 %.

Контрольные вопросы

- Как влияет повышенное серосодержание в нефтепродуктах на изменение мощности двигателей внутреннего сгорания?

- Как влияет повышенное серосодержание в нефтепродуктах на расход топлива в двигателях внутреннего сгорания?

- Как влияет повышенное серосодержание в нефтепродуктах на ресурс двигателей внутреннего сгорания?

- Чем отличаются активные и неактивные серосодержащие химические соединения?

- К чему приведет повышенное содержание неактивных серосодержащих химических соединений в автомобильном топливе и моторном масле?

# Лабораторные работы № 4, 5, 6

# Определение наличия водорастворимых кислот

# и щелочей в нефтепродуктах (топливо, масла, смазки)

Цель работы: ознакомится с влиянием наличия водорастворимых кислот и щелочей в нефтепродуктах на их качество.

Задачи работы: овладеть навыками определения рН-показателя в нефтепродуктах.

Приборы и материалы: рН-метр любого типа с погрешностью измерения не более 0,1 рН со стеклянным и хлорсеребряным электродами; пробирки любого типа вместимостью не более 10 см3; стаканы В-1 – 100 ХС; Н-1 – 100 ХС; колба коническая КН-2 – 100 ХС; КН-2 – 250 ХС; воронка В-56 – 80 ХС; ВД-1 – 250 ХС; ВД-1 – 500 ХС; цилиндры 1 – 25, 1 – 50, 1 – 100; чашка выпарительная 5; шпатель; пипетки исполнения 4 любого типа; бензин авиационный марки Б-70, или нефрас-С 50/170, или бензин-растворитель для резиновой промышленности, проверенные на нейтральность; вода дистиллированная с рН 6–8, проверенная на нейтральность; спирт этиловый ректификованный технический или спирт этиловый технический, разбавленный 1:1 дистиллированной водой, проверенной на нейтральность; фенолфталеин (индикатор) – 1 %-й раствор в 60 %-м этиловом спирте; метиловый оранжевый (индикатор) – 0,02 %-й водный раствор; бумага фильтровальная лабораторная; стеклянная палочка; фарфоровая чашка.

Задание: провести анализ нефтепродуктов на наличие в них водорастворимых кислот и щелочей и по значению рН сделать заключение о возможности его применения.

Требования к отчету

- Описать влияние повышенного содержания водорастворимых кислот и щелочей в нефтепродуктах на работу систем и агрегатов автомобиля.

- Предоставить результаты проведения анализа топлива на рН-показатель.

- Предоставить результаты проведения анализа масла на рН-показатель.

- Предоставить результаты проведения анализа консистентной (пластичной) смазки на рН-показатель.

- В соответствии с нормативными требованиями сделать заключение о возможности применения топлива, масла и смазки.

Технология проведения работы

1. Подготовка к испытаниям.

1.1. Подготовка пробы испытуемого нефтепродукта.

1.1.1. Пробы испытуемого нефтепродукта перемешивают встряхиванием в течение 5 мин в склянке, заполненной не более чем на 3/4 ее вместимости. Вязкие и парафинистые нефтепродукты предварительно нагревают до 50–60 °С, а высокоплавкие составы – до температуры на 10 °С выше температуры плавления.

1.1.2. При испытании пластичных смазок с поверхности испытуемой пробы шпателем снимают и отбрасывают верхний слой (3–5 мм), затем в нескольких местах (не менее трех) берут пробы, примерно в равных количествах, не вблизи стенок сосуда. Отобранные пробы переносят в фарфоровую чашку и тщательно перемешивают стеклянной палочкой. Общее количество пробы должно быть не менее 50 г.

1.2. Дистиллированную воду, бензин и спирт необходимо проверять на нейтральность по раствору метиловому оранжевому и фенолфталеину или при помощи рН-метра.

2. Проведение испытания.

2.1. При испытании жидких нефтепродуктов в делительную воронку помещают 50 см3 испытуемого нефтепродукта и 50 см3 дистиллированной воды, нагретых до 50–60 °С. Легкие нефтепродукты, а также продукты, в которых могут образоваться водорастворимые кислоты и щелочи в результате гидролиза, не нагревают.

Если вязкость нефтепродукта более 75 сСт при 50 °С, то его предварительно смешивают при комнатной температуре с 50 см3 бензина. Затем добавляют 50 см3 дистиллированной воды, подогретой до 50–60 °С.

Содержимое делительной воронки слегка взбалтывают в течение 5 мин, не допуская образования эмульсии. После отслоя нижний водный слой сливают через воронку с бумажным фильтром в коническую колбу.

2.2. При испытании пластичных смазок в фарфоровую чашку или коническую колбу берут 5 г предварительно расплавленной пробы, взвешенной погрешностью не более 0,01 г. Затем туда наливают 50 см3 дистиллированной воды, нагревают содержимое до полного расплавления, перемешивают стеклянной палочкой или встряхиванием.

После охлаждения до комнатной температуры отделившийся нижний водный слой осторожно сливают через воронку с бумажным фильтром в коническую колбу. Затвердевшие продукты предварительно прокалывают стеклянной палочкой.

2.3. Если при смешении нефтепродукта с водой образуется эмульсия, то водорастворимые кислоты и щелочи экстрагируют, обрабатывая нефтепродукт спиртовым раствором (1:1), нагретым до 50–60 °С (вместо дистиллированной воды) по п. 2.1.

2.4. В вытяжках, полученных по п. 2.1–2.3, определяют наличие водорастворимых кислот и щелочей по величине рН с помощью индикаторов или рН-метром.

2.4.1. Для определения наличия водорастворимых кислот и щелочей по величине рН в стаканчик помещают 35–50 см3 вытяжки, погружают электроды на глубину 10–12 мм и замеряют величину рН в соответствии с требованиями по эксплуатации рН-метра.

2.4.2. Для определения наличия водорастворимых кислот и щелочей с помощью индикаторов в две пробирки помещают по 1–10 см3 вытяжки.

В одну из пробирок помещают две капли раствора метилового оранжевого и сравнивают цвет вытяжки с цветом такого же объема дистиллированной воды, в которую добавляют две капли раствора метилового оранжевого, налитой в третью пробирку. Окрашивание вытяжки в розовый цвет указывает на наличие в испытуемом нефтепродукте водорастворимых кислот. Во вторую пробирку прибавляют три капли раствора фенолфталеина. Окрашивание раствора в розовый или красный цвет указывает на наличие водорастворимых щелочей.

Нефтепродукт считается не содержащим водорастворимых щелочей или кислот при отсутствии розового или красного окрашивания вытяжки от фенолфталеина или метилового оранжевого индикаторов.

2.4.3. При разногласиях, возникших при оценке качества нефтепродуктов с помощью индикаторов, испытание на наличие водорастворимых кислот и щелочей проводят по п. 2.4.1.

3. Обработка результатов.

Данные, полученные в результате проведенных испытаний, сравнивают со значениями, приведенными в таблице.

| № п/п | рН-показатель | Характеристика водной вытяжки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Менее 4-х | Кислая |
| 2 | От 4-х до 6-ти | Слабокислая |
| 3 | От 6-х до 8-ти | Нейтральная |
| 4 | От 8-х до 10-ти | Слабощелочная |
| 5 | Более 10-ти | Щелочная |

Контрольные вопросы

- К чему приведет повышенное содержание водорастворимых кислот и щелочей в дизельном топливе?

- К чему приведет повышенное содержание водорастворимых кислот и щелочей в бензине?

- К чему приведет повышенное содержание водорастворимых кислот и щелочей в моторном масле?

- К чему приведет повышенное содержание водорастворимых кислот и щелочей в трансмиссионном масле?

- К чему приведет повышенное содержание водорастворимых кислот и щелочей в консистентных (пластичных смазках)?

- Причины появления водорастворимых кислот и щелочей в нефтепродуктах.

- Методы снижения наличия водорастворимых кислот и щелочей в нефтепродуктах.

- Добавки, вводимые в бензин для снижения наличия водорастворимых кислот и щелочей.

- Добавки, вводимые в дизельное топливо для снижения наличия водорастворимых кислот и щелочей.

- Присадки, вводимые в моторное масло для снижения наличия водорастворимых кислот и щелочей.

- Присадки, вводимые в трансмиссионное масло для снижения наличия водорастворимых кислот и щелочей.

- Присадки, вводимые в консистентные (пластичные) смазки для снижения наличия водорастворимых кислот и щелочей.

- Сделать заключение по данным таблицы значений рН-показателя о возможности эксплуатации и хранения нефтепродуктов.

# Лабораторная работа № 7

# Испытания топлива на медной пластинке

Цель работы: ознакомиться с химической стабильностью топлива.

Задачи работы: овладеть навыками определения общей кислотности топлива колориметрическим методом.

Приборы и материалы: пробирки стеклянные с внешним диаметром 17±1 мм высотой 150±5 мм; пластинки из электролитной меди марок М0 или М1, размерами 40102 мм, с предельными отклонениями по длине и ширине ±1 мм, по толщине ±0,5 мм (новые пластинки изготавливают с шероховатостью поверхностей, соответствующей 8-му классу чистоты); баня водяная с электроподообогревом, обеспечивающая во время испытания постоянную температуру и сохранение вертикального положения пробирок с испытуемым топливом; термометр ртутный лабораторный типа А-II № 2 или А-I № 3; чаша выпарительная фарфоровая; щипцы или пинцет из нержавеющей стали или никелированные; спирт этиловый ректификованный или гидролизный высшей очистки; бензол марки «чистый»; спиртобензольная смесь в соотношении 1:1 по объему; изооктан эталонный; шлифовальная шкурка и шлифовальный порошок (зернистость абразивного материала 6–8); шлифовальный микропорошок корунд или карборунд с зернистостью М14 или М10; вата гигроскопическая; бумага фильтровальная; пробки корковые.

Задание: провести анализ топлива на определение наличия в нем продуктов окисления и сделать заключение о возможности его применения.

Требования к отчету

- Описать влияние наличия продуктов окисления (органических кислот) на работу двигателя внутреннего сгорания.

- Провести анализ наличия органических кислот в бензине.

- Провести анализ наличия органических кислот в дизельном топливе.

- Сделать заключение о возможности применения топлива.

Технология проведения работы

1. Подготовка к испытанию.

1.1. Для испытания применяют медные пластинки со свежешлифованной поверхностью. Пластинки шлифуют вдоль обрабатываемой плоскости (туда и обратно), применяя шлифовальную шкурку на бумажной или тканевой основе или же шлифовальный порошок на вате, смоченной изооктаном. Удаляют все пятна и царапины со всех шести сторон медных пластинок шлифовальным порошком или шкуркой более крупной зернистости. Затем пластинки обрабатывают шлифовальным микропорошком до удаления всех следов, оставшихся от первой обработки с целью получения гладкой поверхности.

1.2. После шлифовки каждую пластинку протирают ватой, промывают в фарфоровой чаше с помощью ваты спиртом, прополаскивают в чистом спирте и тщательно просушивают на фильтровальной бумаге (промокая). Касание руками свежешлифованной поверхности пластинки не допускается.

1.3. Для каждого испытуемого топлива проводится не менее двух параллельных исследований.

1.4. Испытуемое топливо фильтруют через бумажный фильтр, наливают в пробирки по 10 см3, опускают в них с помощью пинцета (щипцов) подготовленные к испытанию пластинки и закрывают пробирки корковыми пробками.

2. Проведение испытания.

2.1. Пробирки с испытуемым топливом и медными пластинками помещают в вертикальном положении в нагретую водяную баню. Уровень воды в бане должен быть выше уровня топлива в пробирках не менее чем на 30 мм.

2.2. Топливо во время испытания выдерживают в водяной бане в течение 3 ч при следующих температурах:

бензин	 100±1С,

дизельное топливо	 50±2°С.

2.3. По истечении 3 ч пластинку извлекают пинцетом из пробирки и промывают в фарфоровой чаше не менее двух раз спиртобензольной смесью и просушивают на фильтровальной бумаге (промокая). Касание руками поверхности пластинки не допускается.

2.4. Просушенные пластинки осматривают со всех сторон, сравнивают со свежешлифованной пластинкой (являющейся эталоном) и устанавливают изменение (или отсутствие изменения) цвета, наличие (или отсутствие) налетов или пятен на их поверхности и записывают результаты осмотра. При этом появление равномерного оранжевого оттенка, без изменения первоначального блеска, не считается изменением цвета пластинки.

3. Оценка результатов испытания.

3.1. При испытании бензина, нормы по цвету и состоянию поверхности пластинки после испытания устанавливаются в стандартах и технических условиях на данный вид топлива.

3.2. При испытании дизельного топлива оно считается не выдержавшим испытание в том случае, если хотя бы при одном исследовании на пластинке образовался налет или пятна черного, коричневого или серо-стального цвета.

При всех других изменениях или отсутствии изменения цвета пластинки топливо считается выдержавшим испытание.

Контрольные вопросы

- Какие химические соединения, присутствующие в бензине (дизельном топливе), способствуют окислению топлива?

- Какие последствия для автомобиля несет применение топлива с избытком продуктов окисления?

- Какие добавки вводятся в топливо для предотвращения окислительных реакций?

- Описать механизм действия антиокислительной добавки.

- Описать механизм действия деактиватора коррозии.

# Лабораторная работа № 8

# Определение концентрации фактических смол

Цель работы: ознакомится с влиянием наличия фактических смол в топливе на его качество.

Задачи работы: овладеть навыками определения концентрации фактических смол в топливе и причины их появления.

Приборы и материалы: пробирка стеклянная вместимостью 10 см3; баня масляная с электрообогревом, обеспечивающая во время испытания постоянную температуру и сохранение вертикального положения пробирок с испытуемым топливом; термометр ртутный лабораторный типа А-II № 2 или А-I № 3; чаша выпарительная фарфоровая; спирт этиловый ректификованный или гидролизный высшей очистки; вата гигроскопическая; бумага фильтровальная; весы лабораторные.

Задание: провести анализ топлива на наличие в нем продуктов окисления (высокомолекулярных полимеров) и сделать заключение о возможности его применения.

Требования к отчету

- Описать влияние наличия продуктов окисления (высокомолекулярных полимеров) на работу двигателя внутреннего сгорания.

- Провести анализ наличия смол в топливе.

- Сделать заключение о возможности применения топлива.

Технология проведения работы

1. Подготовка к испытанию.

1.1. Испытуемое топливо фильтруют через бумажный фильтр, наливают в пробирку 10 см3.

1.2. Для каждого испытуемого топлива проводится не менее двух параллельных исследований.

2. Проведение испытания.

2.1. Пробирки с испытуемым топливом помещают в вертикальном положении в нагретую масляную баню. Уровень масла в бане должен быть выше уровня топлива в пробирках не менее чем на 30 мм.

2.2. Топливо во время испытания выдерживают в масляной бане при температуре 150±1 С до полного выпаривания;

2.3. После выпаривания топлива взвешиваются фактические смолы, оставшиеся на дне пробирки (млг/100 мл топлива).

3. Оценка результатов испытания.

3.1. В случае свежепроизведенного топлива предельно допустимая концентрация фактических смол не должна превышать 5 млг/100 мл топлива;

3.2. В случае топлива, находящегося на хранении, предельно допустимая концентрация фактических смол может достигать 10 млг/100 мл топлива;

Контрольные вопросы

- Какие химические соединения, присутствующие в бензине (дизельном топливе), способствуют образованию смол?

- Какие последствия для автомобиля несет применение топлива с избытком смол?

- Какие добавки вводятся в топливо для предотвращения смолообразования?

- Описать механизм действия антиокислительной добавки.

- Описать механизм действия деактиватора коррозии.